CVD EQUIPMENT MANUAL

PECVD 박막증착 장비 운전·정비 매뉴얼

300mm Cluster PECVD Platform / CVD-A

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서번호 | EM-CVD01-KR |
| 개정 | Rev. 4.1 |
| 설비 ID | EQP-CVD01 |
| 설비명 | CVD-A |
| 설비 유형 | CVD |
| 모델 | VeloFilm PC-300QX |
| 제조사 | Chungwoo Vacuum Systems |
| 발행일 | 2026-09-04 |
| 적용 라인 | FAB1 Thin-Film Bay 1 |
| 문서 등급 | 사내 기술문서 / 운전자·정비자용 |

본 매뉴얼은 박막 증착 공정 인가자 전용이며, 전구체 배합비와 챔버 시즈닝 조건은 대외비로 관리된다.

# 목차

# 1. 장비 개요 및 주요 사양

CVD-A는 300 mm 웨이퍼용 멀티챔버 PECVD 장비이며, 13.56 MHz RF 플라즈마를 샤워헤드 상부전극과 히터 서셉터 사이 7~13 mm 스페이싱에 형성하여 SiO2(TEOS), SiN, SiON, a-Si, SiOC 박막을 350~450 ℃ 범위에서 증착한다. 클러스터 플랫폼은 로드락 2기, 진공 트랜스퍼 챔버 1기, 프로세스 챔버 4기(PM1~PM4), 가스박스 2면, 원격 NF3 플라즈마 클린 모듈 1식, 드라이펌프와 터보 배기 라인으로 구성되어 로트당 25매를 65~95분 안에 처리하도록 설계되었다.

본 장비의 핵심 관리 변수는 챔버 압력 1.0~10.0 Torr, RF 순방향 전력 100~1,500 W, 반사파 0~25 W, TEOS/SiH4/NH3/N2O/N2/He 유량 50~6,000 sccm, 서셉터 온도 편차 ±1.5 ℃, 샤워헤드-웨이퍼 간격 편차 ±0.15 mm이다. 공정 성능은 49포인트 두께 맵의 1σ 균일도, 633 nm 굴절률, 웨이퍼 보우 기반 필름 스트레스, 0.12 µm 이상 파티클 add로 판정한다.

장비 식별 및 운용 범위

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 설비 ID / 설비명 | EQP-CVD01 / CVD-A |
| 플랫폼 | 300 mm 클러스터 PECVD, 트랜스퍼 챔버 1기 + 프로세스 챔버 4기 |
| 적용 박막 | TEOS SiO2, SiN, SiON, a-Si, 저유전 SiOC |
| 웨이퍼 규격 | 300 mm, 두께 775±25 µm, 노치 정렬 ±0.2° |
| 운전 온도 | 서셉터 350~450 ℃, 챔버 벽 120~180 ℃ |
| 압력 범위 | 공정 1.0~10.0 Torr, 베이스 5.0E-6 Torr 이하 |
| RF 범위 | 13.56 MHz 100~1,500 W, 매칭 완료 후 반사파 25 W 이하 |
| 클린 방식 | 원격 플라즈마 NF3 800~2,500 sccm, 1.5~4.0 Torr, 400~900 s |
| 품질 목표 | 두께 1σ 1.5% 이하, 파티클 add 10개 이하 @0.12 µm |
| 오류코드 체계 | 모든 설비 알람은 CVD-E### 형식으로 표시 |

표 1. CVD-A 장비 식별 및 PECVD 운용 범위

챔버별 권장 박막 배정

| 챔버 | 주 배정막 | 대표 조건 | 배정 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM1 | TEOS SiO2 | 390 ℃, 4.2 Torr, TEOS 900 mgm, O2 2,800 sccm, RF 650 W | TEOS 라인 히팅 55 ℃와 산소계 샤워헤드 시즈닝 안정성이 높다 |
| PM2 | SiN | 410 ℃, 3.5 Torr, SiH4 220 sccm, NH3 1,600 sccm, N2 3,000 sccm, RF 850 W | 암모니아 노출부와 질화막 벽코팅을 분리 관리한다 |
| PM3 | SiON | 400 ℃, 5.0 Torr, SiH4 180 sccm, NH3 700 sccm, N2O 2,200 sccm, RF 700 W | 굴절률 1.55~1.75 조절용 혼합가스 응답성이 빠르다 |
| PM4 | a-Si / SiOC | 430 ℃, 2.5~6.0 Torr, SiH4 또는 OMCTS 계열 100~550 sccm, RF 300~900 W | 탄소함유 막과 비정질 실리콘 막의 잔류 전구체 관리를 독립화한다 |

표 2. 교차 오염을 줄이기 위한 챔버 배정 기준

ℹ 참고 SiN과 SiOC는 챔버 벽 시즈닝 특성이 달라 동일 PM에서 연속 3 lot 이상 혼합 운전하지 않으며, 변경 시 NF3 클린 650 s와 더미 시즈닝 2매를 적용한다.

# 2. 시스템 구성 및 서브시스템

CVD-A의 웨이퍼 이동은 대기 로봇, 로드락, 진공 트랜스퍼 로봇, 프로세스 챔버 리프트핀 순서로 이루어지며, 각 위치의 압력은 대기, 2.0E-2 Torr, 5.0E-6 Torr, 공정 1.0~10.0 Torr로 단계적으로 전환된다. 프로세스 챔버는 알루미늄 바디, 세라믹 절연 샤워헤드, 400 mm급 히터 서셉터, 3점 리프트핀, RF 매칭 네트워크, 가스 분배 플레넘, 배기 스로틀 밸브, 파티클 모니터 포트로 구성된다.

가스박스는 TEOS 액상 캐니스터, SiH4/NH3/N2O/NF3/O2/N2/He 공급 라인, 1차 및 2차 차단 밸브, 0.5% F.S. 정확도의 MFC, 라인 압력 트랜스듀서, 45~65 ℃ 히팅 재킷을 포함한다. RF 전원은 13.56 MHz 고주파 발생기와 자동 매칭 네트워크로 연결되며, 점화 후 2.0 s 안에 반사파를 순방향 전력의 3% 이하로 낮추는 것을 정상 조건으로 판단한다.

서브시스템 구성

| 서브시스템 | 주요 구성품 | 관리 범위 |
| --- | --- | --- |
| 클러스터 진공계 | 로드락 2기, 트랜스퍼 챔버, 슬롯 밸브 8개, 터보 배기 | 트랜스퍼 베이스 5.0E-6 Torr 이하, 슬롯 밸브 누설 1.0E-8 atm·cc/s 이하 |
| 프로세스 챔버 | 샤워헤드, 서셉터, 리프트핀, 돔 리드, 벽 히터 | 서셉터 350~450 ℃, 벽 120~180 ℃, gap 7~13 mm |
| 가스박스 | MFC, 밸브 매니폴드, TEOS 캐니스터, SiH4/NH3/N2O/NF3 라인 | MFC 정확도 ±0.5% F.S., TEOS 라인 55±2 ℃ |
| RF 시스템 | 13.56 MHz 발생기, 매칭 네트워크, V/I 센서, 접지 브레이드 | 순방향 100~1,500 W, 반사파 25 W 이하, 매칭 시간 2.0 s 이하 |
| 클린 모듈 | 원격 플라즈마 소스, NF3 MFC, 라디칼 전달관, 배기 스로틀 | NF3 800~2,500 sccm, 소스 1.5~4.0 Torr, 클린 400~900 s |
| 모니터링 | 파티클 카운터, RGA 포트, 압력 게이지, 온도 TC | 0.12 µm add 10개 이하, H2O m/z18 기준 2.0E-8 Torr 이하 |

표 3. PECVD 서브시스템별 관리 범위

- 샤워헤드는 1,080개 분사홀을 가진 RF 상부전극이며 홀 막힘률 0.5% 이상이면 두께 중심-가장자리 편차가 1.8%p 이상 증가할 수 있다.

- 서셉터는 3존 히터로 제어되며 center/middle/edge 온도 보정값은 ±8 ℃ 한도 안에서만 변경한다.

- 리프트핀은 3개 동시 상승 편차 0.10 mm 이하가 기준이며, 편차가 커지면 웨이퍼-샤워헤드 gap이 국부적으로 0.2 mm 이상 변한다.

- 스로틀 밸브는 1.0~10.0 Torr 폐루프 제어에 사용하며, PID 오버슈트가 0.3 Torr를 넘으면 플라즈마 밀도 변화로 굴절률이 0.01 이상 흔들릴 수 있다.

- 원격 NF3 클린은 프로세스 챔버 내부 디포짓 제거 목적이며, 클린 종료 후 N2 6,000 sccm 퍼지 180 s와 베이스 압력 회복을 확인한다.

▲ 주의 RF 커버를 열기 전에는 13.56 MHz 전원 차단 후 매칭 네트워크 DC 버스 잔류전압이 30 V 이하로 방전되었는지 2점 측정한다.

# 3. 취급법 – 표준 운전 절차

표준 운전은 챔버 아이들 해제, 시즈닝, 로트 투입, 레시피 실행, 클린/퍼지, 종료 상태 복귀 순서로 진행한다. 각 단계는 PM별 누적 증착 두께, NF3 클린 카운트, 샤워헤드 반사파 이력, 서셉터 온도 안정 시간, 파티클 add 기준을 동시에 확인해야 하며, 하나라도 기준을 벗어나면 로트 투입 전에 CVD-E 계열 알람 조치 절차를 따른다.

운전 전 상태 기준

| 확인 항목 | 기준값 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| 트랜스퍼 챔버 베이스 | 5.0E-6 Torr 이하 10분 유지 | 진공 트렌드에서 상승률 1.0E-7 Torr/min 이하 확인 |
| 서셉터 온도 | 레시피 목표 ±1.5 ℃, 15분 안정 | 3존 히터 편차와 웨이퍼 위치 로그 확인 |
| RF 매칭 상태 | 반사파 25 W 이하, 매칭 시간 2.0 s 이하 | 더미 플라즈마 300 W, 5 s 점화 시험 |
| MFC 제로 | 0 sccm 명령 시 0.3% F.S. 이하 | 가스박스 진단 화면에서 제로 드리프트 확인 |
| 파티클 베이스라인 | 0.12 µm 이상 add 5개 이하 | 클린 후 모니터 웨이퍼 1매 측정 |
| 시즈닝 카운트 | NF3 클린 후 더미 2~5매 완료 | PM history의 film thickness 누적값 확인 |

표 4. 로트 투입 전 PECVD 상태 기준

- 운전 화면에서 EQP-CVD01의 장비 모드를 IDLE-HOLD에서 ENGINEERING-READY로 전환하고, 모든 PM의 벽 히터가 150±5 ℃인지 확인한다.

- 로드락 LL-A와 LL-B 도어 인터록을 닫고 N2 퍼지 3,000 sccm을 60 s 흘린 뒤 로드락 압력을 760 Torr에서 2.0E-2 Torr 이하로 180 s 안에 낮춘다.

- 트랜스퍼 챔버 베이스 압력이 5.0E-6 Torr 이하인지 확인하고 10분 압력 상승률이 1.0E-7 Torr/min 이하인지 기록한다.

- PM1~PM4 슬롯 밸브를 순차 개방 시험하여 각 밸브 개폐 시간이 1.2 s 이하이고 위치 센서 불일치가 없는지 확인한다.

- 선택 챔버의 서셉터 목표 온도를 막종별 390~430 ℃로 설정하고 center/middle/edge 편차가 ±1.5 ℃로 안정될 때까지 최소 15분 대기한다.

- 샤워헤드-서셉터 스페이싱을 TEOS SiO2 10.0 mm, SiN 8.5 mm, SiON 9.0 mm, a-Si 7.5 mm, SiOC 11.0 mm 중 레시피 값으로 설정한다.

- MFC self-zero를 실행하여 SiH4, NH3, N2O, O2, N2, He 채널의 영점이 0.3% F.S. 이하인지 확인한다.

- TEOS 사용 레시피는 캐니스터 온도 45±1 ℃, 전달 라인 55±2 ℃, 기화기 압력 35±3 psia를 확인한다.

- SiH4 레시피는 가스 캐비닛 압력 45~65 psig, 라인 purge N2 2,000 sccm 90 s 완료 상태를 확인한다.

- NH3 레시피는 배기 스크러버 운전 유량 120 L/min 이상과 가스박스 누설 검출값 5 ppm 미만을 확인한다.

- 챔버 클린 카운트가 직전 NF3 클린 후 누적 증착 3.0 µm 미만인지 확인하고, 초과 시 로트 투입 전 원격 NF3 클린 650 s를 수행한다.

- NF3 클린이 필요한 경우 원격 소스 압력 2.5 Torr, NF3 1,800 sccm, Ar 1,000 sccm, 소스 전력 3.0 kW, 시간 650 s를 실행한다.

- 클린 종료 후 N2 6,000 sccm 퍼지 180 s와 펌프다운 300 s를 수행하여 챔버 베이스가 8.0E-6 Torr 이하로 회복되는지 확인한다.

- 시즈닝 레시피를 선택하고 더미 웨이퍼 2매를 PM에 투입하여 목표막 80~120 nm를 증착한다.

- 시즈닝 중 RF 순방향 전력 500~800 W에서 반사파가 25 W 이하이고 매칭 튜닝 값이 직전 평균 ±10 count인지 확인한다.

- 시즈닝 후 모니터 웨이퍼의 파티클 add가 0.12 µm 기준 10개 이하이며, 중심부 헤이즈가 기준 대비 5% 이하인지 확인한다.

- MES에서 제품 로트 ID, 막종, 목표 두께, 허용 균일도, 사용 PM 목록을 확인하고 레시피 revision이 승인 상태인지 확인한다.

- FOUP을 로드포트에 장착하고 FOUP N2 미니퍼지 20 L/min을 120 s 수행한 뒤 슬롯맵이 25매 이하로 정상 인식되는지 확인한다.

- 로드락으로 첫 웨이퍼를 이송하고 로드락 펌프다운 시간이 180 s 이하인지 확인하며, 초과 시 로드락 O-ring과 N2 벤트 밸브 상태를 점검한다.

- 진공 로봇이 웨이퍼를 PM 리프트핀 위에 안착할 때 리프트핀 하강 시간 1.0 s, 서셉터 안착 위치 편차 ±0.2 mm 이내인지 로그를 확인한다.

- 챔버 압력을 레시피 시작값 1.0~10.0 Torr로 제어하고 스로틀 밸브 오버슈트가 0.3 Torr 이하인지 확인한다.

- 프리플로우 단계에서 N2 또는 He 1,000~5,000 sccm을 5~15 s 흘려 샤워헤드 플레넘 압력을 안정화한다.

- 전구체 유량을 SiH4 80~250 sccm, NH3 500~2,000 sccm, N2O 800~3,000 sccm, TEOS 500~1,200 mgm 중 레시피 값으로 램프한다.

- RF 점화 명령 후 13.56 MHz 순방향 전력이 2 s 안에 목표값 300~1,200 W에 도달하고 반사파가 25 W 이하인지 확인한다.

- 증착 중 서셉터 온도 편차 ±1.5 ℃, 압력 편차 ±0.05 Torr, MFC 편차 ±1.0% setpoint를 5 s 주기로 확인한다.

- 막종별 증착 시간은 TEOS SiO2 35~90 s, SiN 45~120 s, SiON 40~110 s, a-Si 60~180 s, SiOC 70~150 s 범위에서 레시피에 따른다.

- RF 종료 후 전구체 밸브를 닫고 N2 4,000 sccm 또는 He 2,000 sccm 포스트퍼지 20~45 s를 수행하여 잔류 전구체를 낮춘다.

- 웨이퍼를 트랜스퍼 챔버로 반출하기 전 챔버 압력을 5.0E-3 Torr 이하로 낮추고 리프트핀 상승 편차 0.10 mm 이하를 확인한다.

- 매 5매마다 반사파 평균, 압력 안정 시간, MFC deviation, 서셉터 온도 편차를 lot trace에 자동 저장되는지 확인한다.

- 로트 마지막 웨이퍼 완료 후 챔버 누적 증착 두께를 갱신하고 PM별 3.0 µm 한계 또는 파티클 add 10개 초과 여부를 확인한다.

- 필요 시 짧은 포스트 클린을 NF3 1,200 sccm, Ar 800 sccm, 450 s로 수행하고 N2 6,000 sccm 퍼지 180 s를 적용한다.

- 로드락 벤트는 N2 5,000 sccm으로 760 Torr까지 수행하고 FOUP 반환 전 웨이퍼 슬롯 누락과 25매 맵 일치를 확인한다.

- 로트 종료 보고서에서 두께 평균, 1σ 균일도, 굴절률, 스트레스, 파티클 add를 제품 관리한계와 비교한다.

- 다음 로트가 60분 이상 없을 때는 챔버를 150 ℃ wall heat, 서셉터 380 ℃ idle, N2 500 sccm purge 상태로 둔다.

- 24시간 이상 대기 예정이면 전구체 라인 N2 퍼지 3,000 sccm 300 s와 RF 전원 standby 전환, PM 베이스 1.0E-5 Torr 이하 유지를 확인한다.

⚠ 경고 SiH4 프리플로우와 RF 점화 사이의 지연이 3 s를 넘으면 챔버 내 자연발화성 혼합 위험과 파티클 핵 생성이 증가하므로 레시피 인터록을 해제하지 않는다.

# 4. 주의사항 – 안전 및 취급 금지사항

CVD-A의 위험은 SiH4 자연발화성, NH3 독성·부식성, NF3 고에너지 원격 플라즈마, 13.56 MHz RF 감전, TEOS 및 SiOC 전구체 잔류물에 집중된다. 모든 안전 조치는 PECVD 챔버 압력, 가스 유량, 배기 스크러버 상태, RF 잔류전압, 챔버 온도와 연결하여 확인해야 하며, 단순 육안 확인만으로 밸브 매니폴드 또는 샤워헤드 커버를 개방하지 않는다.

특수가스 취급 기준

| 가스/전구체 | 운전 범위 | 주요 위험 | 취급 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| SiH4 | 80~250 sccm, 45~65 psig | 공기 접촉 시 자연발화성, 라인 dead volume 잔류 | N2 2,000 sccm 90 s 이상 퍼지 후 밸브 작업, LEL 10% 인터록 확인 |
| NH3 | 500~2,000 sccm, 40~60 psig | 5 ppm 이상 누출 시 자극성, 수분과 반응 | 가스박스 열기 전 검지기 5 ppm 미만과 스크러버 120 L/min 이상 확인 |
| NF3 | 800~2,500 sccm, 소스 1.5~4.0 Torr | 원격 플라즈마에서 반응성 라디칼 생성, 배기라인 열부하 | 소스 off 후 N2 6,000 sccm 180 s 퍼지와 배기온도 80 ℃ 이하 확인 |
| TEOS | 500~1,200 mgm, 캐니스터 45 ℃ | 기화 라인 응축, 산소계 플라즈마 내 잔류물 | 라인 55±2 ℃ 유지, 캐니스터 교체 시 N2 압송 해제 후 300 s 퍼지 |
| N2O/O2 | 800~3,000 sccm / 1,000~4,000 sccm | 산화성 분위기와 유기 전구체 동시 잔류 | 전구체 off 확인 후 산화성 가스 프리플로우를 15 s 이하로 제한 |

표 5. PECVD 특수가스 및 전구체 안전 기준

- SiH4 라인의 1차 밸브와 2차 밸브를 동시에 수동 개방하지 않으며, MFC downstream 압력이 5 psig 이상 남아 있으면 가스박스 도어를 열지 않는다.

- NF3 원격 플라즈마 클린 직후에는 챔버 리드 온도가 120 ℃ 이상일 수 있으므로 리드 개방은 N2 퍼지 180 s와 wall temperature 80 ℃ 이하 확인 뒤 수행한다.

- RF 매칭 네트워크 커버를 분리할 때는 13.56 MHz generator off, AC disconnect off, DC bus 30 V 이하, 접지 브레이드 저항 0.1 Ω 이하를 순서대로 확인한다.

- TEOS 캐니스터 교체 중 라인 히팅을 45 ℃ 이하로 낮추면 응축물이 생겨 이후 5매 내 두께 drift가 2% 이상 발생할 수 있으므로 55 ℃ 라인 조건을 유지한다.

- NH3와 산화성 가스 라인 purge recipe를 임의 단축하지 않으며, purge 90 s 미만이면 샤워헤드 플레넘에 잔류 전구체가 남아 아킹 확률이 증가한다.

- 서셉터가 350 ℃ 이상인 상태에서 리프트핀 수동 조작을 하지 않으며, 웨이퍼 없는 dry run은 dummy clamp recipe에서 10 s 이하로 제한한다.

⚠ 경고 SiH4 검지기 10 ppm 이상, NH3 검지기 25 ppm 이상, NF3 배기 이상, 또는 RF 커버 인터록 bypass 로그가 있으면 CVD-E900 안전정지로 장비를 유지하고 가스박스 압력 0 psig와 N2 퍼지 300 s를 완료할 때까지 PM 리드를 열지 않는다.

# 5. 정비 매뉴얼 – 예방정비(PM)

CVD-A의 PM은 누적 증착 두께, RF 반사파 이력, NF3 클린 시간, MFC drift, 샤워헤드 홀 오염도, 서셉터 표면 거칠기, 파티클 add를 기준으로 계획한다. PM 주기는 달력 기준과 챔버별 누적 막두께 기준을 함께 적용하며, 예를 들어 SiN 챔버는 누적 8.0 µm 또는 7일 중 빠른 조건, TEOS SiO2 챔버는 누적 12.0 µm 또는 14일 중 빠른 조건으로 리드 내부 청소를 수행한다.

PM 주기 및 기준

| 주기 | 작업 항목 | 수치 기준 | 완료 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일상 | PM별 베이스 압력, 반사파, MFC deviation, 파티클 add 확인 | 베이스 8.0E-6 Torr 이하, 반사파 25 W 이하, add 10개 이하 | lot start 전 로그 저장 |
| 주간 | 샤워헤드 표면 검사, 리프트핀 동작 편차, 스로틀 밸브 응답 확인 | 홀 막힘 0.5% 미만, 핀 편차 0.10 mm 이하, 압력 settling 3 s 이하 | 더미 2매 시즈닝 합격 |
| 월간 | 챔버 웨트클린, 서셉터 edge ring 검사, O-ring 교체 판단 | 벽 디포짓 50 µm 이하 제거, O-ring flat 15% 이하 | 파티클 add 5개 이하 |
| 분기 | MFC 캘리브레이션, RF 매칭 네트워크 접점 토크 확인 | MFC ±0.5% F.S., 접지 0.1 Ω 이하 | 가스별 3점 유량 검증 합격 |
| 연간 | 터보 배기 오버홀, 히터 절연저항, 압력 게이지 교정 | 절연 100 MΩ 이상, 게이지 ±0.25% span | 베이스 5.0E-6 Torr 이하 30분 유지 |

표 6. PECVD 예방정비 주기

## 샤워헤드 교체 절차

- 대상 PM을 maintenance mode로 전환하고 서셉터를 80 ℃ 이하, 챔버 압력을 대기 N2 760 Torr로 안정화한다.

- SiH4/NH3/N2O/O2/TEOS/NF3 라인의 2차 밸브를 close하고 N2 3,000 sccm으로 300 s purge를 실행한다.

- RF generator off와 매칭 네트워크 DC bus 30 V 이하를 확인하고 상부전극 접지 브레이드 저항이 0.1 Ω 이하인지 측정한다.

- 리드 볼트 12개를 대각 순서로 풀고 샤워헤드 체결 토크 해제 후 세라믹 절연링 균열과 O-ring 압축률 15% 이하를 확인한다.

- 신품 샤워헤드 분사홀 1,080개 중 막힘 0개, 표면 Ra 0.4 µm 이하, RF 접촉면 산화 흔적 없음 상태를 확인한다.

- 샤워헤드를 장착하고 볼트 12개를 4 N·m, 8 N·m, 12 N·m 3단계로 대각 체결한다.

- N2 leak check를 1.0E-8 atm·cc/s 이하 기준으로 수행하고 PM 베이스가 8.0E-6 Torr 이하로 20분 안에 도달하는지 확인한다.

- 더미 웨이퍼 3매로 100 nm 시즈닝을 수행하고 반사파 25 W 이하, 두께 1σ 1.5% 이하를 확인한다.

## 챔버 웨트클린 절차

- PM 누적 증착 8.0~12.0 µm 또는 파티클 add 15개 초과 시 웨트클린을 예약하고 제품 웨이퍼를 모두 반출한다.

- NF3 pre-clean을 650 s 수행하여 벽 디포짓을 줄인 뒤 N2 6,000 sccm 180 s와 펌프다운 300 s를 완료한다.

- 챔버를 N2로 760 Torr까지 벤트하고 리드, 샤워헤드, edge ring, 리프트핀 주변 디포짓 박리 부위를 확인한다.

- 승인된 PECVD 챔버용 무입자 wipe와 IPA를 사용해 샤워헤드 외곽, 벽 liner, 배기 슬롯의 디포짓을 제거하며 서셉터 히터 표면을 긁지 않는다.

- 리프트핀 홀 주변 입자를 N2 blow 30 psi 이하로 제거하고 핀 상승 편차가 0.10 mm 이하인지 측정한다.

- 조립 후 leak check 1.0E-8 atm·cc/s 이하, 베이스 8.0E-6 Torr 이하, H2O m/z18 2.0E-8 Torr 이하를 확인한다.

- NF3 conditioning clean 450 s와 더미 시즈닝 3매를 실행한 뒤 파티클 add 5개 이하를 확인한다.

## MFC 캘리브레이션 절차

- 대상 가스 채널을 N2 purge 2,000 sccm 120 s로 비활성 상태로 만들고 downstream 압력을 0 psig로 낮춘다.

- 표준 유량계와 비교하여 20%, 50%, 100% setpoint에서 각 60 s 안정 후 실제 유량을 기록한다.

- SiH4 50/125/250 sccm, NH3 400/1,000/2,000 sccm, N2O 600/1,500/3,000 sccm, O2 800/2,000/4,000 sccm 기준으로 deviation을 계산한다.

- 편차가 ±0.5% F.S.를 초과하면 MFC zero/span 보정을 수행하고 동일 3점 검사를 반복한다.

- 보정 후 레시피 dry verification을 수행하여 압력 안정 시간 3 s 이하와 MFC deviation ±1.0% setpoint 이하를 확인한다.

PM 후 재가동 승인 기준

| 항목 | 승인 기준 |
| --- | --- |
| 베이스 압력 | PM 베이스 8.0E-6 Torr 이하, 10분 상승률 1.0E-7 Torr/min 이하 |
| RF | 더미 플라즈마 500 W에서 반사파 25 W 이하, 매칭 2.0 s 이하 |
| 시즈닝 | 더미 3매 이상, 목표 두께 100±5 nm, 굴절률 기준 ±0.005 |
| 파티클 | 0.12 µm 이상 add 5개 이하, center cluster 없음 |
| 품질 | 49포인트 두께 1σ 1.5% 이하, 스트레스 기준 ±30 MPa 이내 |

표 7. PM 후 PECVD 재가동 승인 기준

# 6. 자주 발생하는 오류

CVD-A의 오류는 플라즈마 점화, RF 매칭, 가스 유량, 챔버 압력, 서셉터 온도, 리프트핀 안착, NF3 클린, 파티클 add, 전구체 라인 상태에서 주로 발생한다. 알람 prefix는 모두 CVD-E로 시작하며, 동일 로트 내 2회 이상 반복되는 코드는 제품 로트 진행을 중지하고 더미 웨이퍼 조건에서 재현성을 확인한다.

CVD-A 주요 오류코드

| 코드 | 현상 | 발생빈도 | 영향 | 1차 원인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CVD-E101 | 챔버 베이스 압력 미도달 | 주 1~2회 | 로트 시작 지연, H2O 잔류 증가 | O-ring 미세누설, 배기 밸브 seat 오염 |
| CVD-E112 | 스로틀 밸브 압력 오버슈트 | 주 2회 | 두께 균일도 1σ 악화 | PID gain drift, 배기 슬롯 디포짓 |
| CVD-E120 | 로드락 펌프다운 지연 | 월 3회 | FOUP 대기 시간 증가 | 로드락 도어 seal particle, rough valve 응답 지연 |
| CVD-E201 | RF 플라즈마 미점화 | 월 2회 | 웨이퍼 미증착, 로트 hold | 프리플로우 압력 불안정, 매칭 초기값 편차 |
| CVD-E210 | 반사파 25 W 초과 | 주 1회 | 막질 drift, 아킹 위험 | 샤워헤드 디포짓, 접지 브레이드 저항 상승 |
| CVD-E218 | RF 매칭 시간 2.0 s 초과 | 월 2회 | 초기막 두께 변동 | 매칭 capacitor 오염, 플레넘 압력 변동 |
| CVD-E225 | 아킹 검출 | 월 1회 | 파티클 add 급증, 웨이퍼 scrap 가능 | 디포짓 박리, 샤워헤드 홀 주변 전계 집중 |
| CVD-E301 | SiH4 MFC deviation 초과 | 월 2회 | SiN/a-Si 두께와 굴절률 drift | MFC zero drift, 라인 압력 변동 |
| CVD-E302 | NH3 MFC deviation 초과 | 월 2회 | SiN 스트레스 shift | MFC valve sticking, NH3 라인 온도 저하 |
| CVD-E303 | TEOS vapor flow 불안정 | 주 1회 | SiO2 두께 불균일 | 캐니스터 온도 편차, 기화기 압력 변동 |
| CVD-E304 | N2O/O2 유량 편차 | 월 1회 | SiON 굴절률 shift | MFC span drift, 공급 압력 하락 |
| CVD-E320 | 가스박스 누출 검지 | 분기 1회 | 장비 안전정지 | 피팅 토크 부족, 밸브 stem seal 손상 |
| CVD-E401 | 서셉터 온도 편차 초과 | 주 1회 | 두께 및 스트레스 균일도 악화 | 히터 존 drift, TC 접촉 불량 |
| CVD-E410 | 스페이싱 설정 불일치 | 월 1회 | 중심-가장자리 두께 편차 증가 | 리프트캠 보정값 오류, 위치 센서 drift |
| CVD-E420 | 리프트핀 상승 편차 초과 | 월 2회 | 웨이퍼 안착 불량, edge 두께 이상 | 핀 홀 디포짓, 핀 마모 |
| CVD-E501 | NF3 원격 플라즈마 미점화 | 월 1회 | 클린 불완전, 디포짓 누적 | 소스 압력 불안정, NF3 MFC 편차 |
| CVD-E510 | 클린 후 베이스 회복 지연 | 주 1회 | 잔류 부산물 증가, 시즈닝 지연 | 배기라인 수분, 드라이펌프 성능 저하 |
| CVD-E601 | 파티클 add 기준 초과 | 주 2회 | 모니터 웨이퍼 fail, 제품 hold | 디포짓 박리, 샤워헤드 홀 오염 |
| CVD-E610 | 두께 1σ 균일도 초과 | 주 1회 | SPC out, 재측정 필요 | MFC 편차, 스페이싱 편차, 샤워헤드 막힘 |
| CVD-E620 | 굴절률 관리한계 이탈 | 월 2회 | 막 조성 drift | SiH4/NH3/N2O ratio 변화, RF power drift |
| CVD-E630 | 필름 스트레스 한계 이탈 | 월 1회 | 웨이퍼 bow 증가 | 서셉터 온도 drift, NH3 ratio 변동 |
| CVD-E710 | 전구체 라인 응축 경고 | 월 1회 | TEOS flow pulsing, 파티클 증가 | 라인 히터 55 ℃ 미만, 캐니스터 압력 낮음 |
| CVD-E720 | 샤워헤드 플레넘 압력 불안정 | 월 2회 | 막 두께 ring 패턴 | 분사홀 오염, 가스박스 밸브 응답 지연 |
| CVD-E900 | 특수가스 또는 RF 안전정지 | 분기 1회 이하 | 장비 전체 interlock | SiH4/NH3 검지, RF 커버 인터록, 배기 이상 |

표 8. CVD-E 오류코드 목록

ℹ 참고 CVD-E210, CVD-E225, CVD-E601은 동일 원인인 샤워헤드 디포짓 박리와 연결되는 경우가 많으므로, 세 코드 중 2개가 24시간 안에 발생하면 PM 전 로트 투입을 금지한다.

# 7. 오류 조치 가이드

오류 조치는 제품 로트 보호를 위해 더미 웨이퍼와 진공 안정 조건에서 수행한다. 아래 항목은 CVD-A에서 반복 빈도가 높은 CVD-E 코드에 대한 현장 기준이며, 조치 후에는 반드시 베이스 압력, RF 반사파, MFC deviation, 파티클 add, 두께 1σ 중 해당 항목을 수치로 재검증한다.

오류 조치 공통 판정 기준

| 검증 항목 | 합격 기준 |
| --- | --- |
| 진공 회복 | PM 베이스 8.0E-6 Torr 이하, 상승률 1.0E-7 Torr/min 이하 |
| RF 재점화 | 500 W 더미 플라즈마 5 s, 반사파 25 W 이하, 매칭 시간 2.0 s 이하 |
| 유량 검증 | 대상 MFC 20/50/100% 점에서 ±0.5% F.S. 이하 |
| 시즈닝 | 더미 2~3매, 목표막 80~120 nm, 굴절률 기준 ±0.005 |
| 파티클 | 0.12 µm 이상 add 10개 이하, PM 후 첫 제품 전에는 5개 이하 권장 |

표 9. CVD-E 조치 후 공통 재검증 기준

## CVD-E101 챔버 베이스 압력 미도달

증상: PM 펌프다운 20분 후에도 8.0E-6 Torr 이하에 도달하지 않거나 m/z18 수분 피크가 2.0E-8 Torr 이상으로 유지된다.

- 슬롯 밸브를 닫고 PM 단독 압력 상승률을 10분 측정한다.

- O-ring 주변 N2 leak check를 1.0E-8 atm·cc/s 기준으로 수행한다.

- 스로틀 밸브와 배기 슬롯의 디포짓을 확인하고 필요 시 NF3 450 s 클린을 수행한다.

조치: O-ring 오염을 제거하고 배기 밸브 seat를 세정한 뒤 베이스 8.0E-6 Torr 이하를 확인한다. 재발방지: 월간 웨트클린 때 O-ring flat 15% 이상이면 교체한다. 에스컬레이션 기준: 2회 leak check 후에도 상승률 2.0E-7 Torr/min 이상이면 진공 담당 엔지니어에게 인계한다.

## CVD-E201 RF 플라즈마 미점화

증상: RF command 후 2 s 내 optical plasma 신호가 없고 순방향 500 W 조건에서 반사파가 80 W 이상으로 상승한다.

- 프리플로우 압력이 레시피 목표 ±0.05 Torr인지 확인한다.

- 매칭 네트워크 초기 tune count가 직전 정상값 ±10 count인지 비교한다.

- N2 3,000 sccm dry plasma 300 W, 5 s 조건으로 점화 시험을 수행한다.

조치: 매칭 초기값을 복원하고 프리플로우 시간을 10 s로 표준화한 뒤 더미 1매를 처리한다. 재발방지: recipe change 후 dry plasma 점화 로그를 lot 전 확인한다. 에스컬레이션 기준: N2 dry plasma에서도 2회 미점화이면 RF 전원과 매칭 network 점검을 요청한다.

## CVD-E210 반사파 25 W 초과

증상: RF 안정 구간에서 반사파가 25 W를 3 s 이상 초과하거나 순방향 전력 대비 3% 이상으로 유지된다.

- 샤워헤드 표면 디포짓과 분사홀 edge 변색을 점검한다.

- 접지 브레이드 저항을 0.1 Ω 이하 기준으로 측정한다.

- 동일 조건 더미 플라즈마 500 W를 3회 반복해 매칭 시간을 기록한다.

조치: 접지 체결부를 6 N·m로 재체결하고 NF3 클린 650 s 및 더미 시즈닝 2매를 수행한다. 재발방지: 반사파 trend가 20 W 이상으로 상승하면 PM 전 클린을 앞당긴다. 에스컬레이션 기준: 접지 0.1 Ω 이하에서도 반사파 40 W 이상이면 샤워헤드 교체를 검토한다.

## CVD-E225 아킹 검출

증상: 플라즈마 중 1 ms 이상 광신호 spike와 RF reflected spike가 동시 발생하고 이후 파티클 add가 20개 이상으로 증가한다.

- 제품 웨이퍼 반출 후 PM을 hold로 전환한다.

- 샤워헤드 홀 주변 디포짓 박리와 edge ring particle을 검사한다.

- N2 6,000 sccm 퍼지 180 s 후 NF3 650~900 s 클린을 수행한다.

조치: 박리 부위를 웨트클린하고 더미 3매 시즈닝 후 파티클 add 5개 이하를 확인한다. 재발방지: 누적 증착 3.0 µm마다 short clean을 적용한다. 에스컬레이션 기준: 동일 PM에서 24시간 내 2회 발생하면 상부전극 분해 검사를 시행한다.

## CVD-E301 SiH4 MFC deviation 초과

증상: SiH4 setpoint 80~250 sccm에서 실제 유량 편차가 ±1.0% setpoint 또는 ±0.5% F.S.를 넘는다.

- SiH4 라인을 close하고 N2 purge 2,000 sccm 120 s를 수행한다.

- MFC 20/50/100% 3점에서 표준 유량계와 비교한다.

- 가스 캐비닛 공급 압력이 45~65 psig인지 확인한다.

조치: zero/span 보정 후 dry verification을 수행하고 SiN monitor의 굴절률이 기준 ±0.005인지 확인한다. 재발방지: 분기 보정 외에도 drift 0.3% F.S. 이상이면 사전 보정한다. 에스컬레이션 기준: span 보정 후에도 0.5% F.S. 초과 시 MFC 교체를 요청한다.

## CVD-E303 TEOS vapor flow 불안정

증상: TEOS 500~1,200 mgm 명령에서 vaporizer pressure가 ±3 psia 이상 흔들리고 SiO2 두께가 2% 이상 drift한다.

- 캐니스터 45±1 ℃와 라인 55±2 ℃를 확인한다.

- TEOS carrier N2 유량과 기화기 압력 35±3 psia를 확인한다.

- 샤워헤드 플레넘 압력 pulse가 0.05 Torr 이하인지 trend를 본다.

조치: 라인 히터 불량 구간을 복구하고 TEOS purge 300 s 후 더미 2매로 100 nm 시즈닝한다. 재발방지: 캐니스터 잔량 15% 이하에서는 고유량 1,000 mgm 이상 레시피를 금지한다. 에스컬레이션 기준: 라인 55 ℃ 정상에서도 pulse가 반복되면 vaporizer kit를 교체한다.

## CVD-E401 서셉터 온도 편차 초과

증상: 3존 히터 중 center/middle/edge 편차가 ±1.5 ℃를 넘고 필름 스트레스가 기준 대비 30 MPa 이상 이동한다.

- 히터 output duty와 TC reading을 15분 trend로 확인한다.

- 서셉터 표면 디포짓과 edge ring 접촉 상태를 검사한다.

- 더미 웨이퍼 장착 후 온도 안정 시간을 20분으로 늘려 재측정한다.

조치: 존별 offset을 ±8 ℃ 한도에서 보정하고 monitor wafer 두께 1σ와 스트레스를 확인한다. 재발방지: 월간 PM 때 TC connector 체결상태와 절연 100 MΩ 이상을 확인한다. 에스컬레이션 기준: offset 8 ℃ 한도 초과가 필요하면 히터 모듈 교체 판단을 요청한다.

## CVD-E420 리프트핀 상승 편차 초과

증상: 3개 리프트핀 상승 위치 편차가 0.10 mm를 넘고 웨이퍼 안착 후 edge 두께 ring이 나타난다.

- 핀 dry cycle 10회를 실행하여 반복 편차를 확인한다.

- 핀 홀 주변 디포짓을 검사하고 N2 30 psi 이하로 제거한다.

- 웨이퍼 없는 상태에서 서셉터 gap sensor 값을 3점 측정한다.

조치: 핀 세정 또는 교체 후 상승 편차 0.10 mm 이하를 확인하고 더미 1매 안착 로그를 저장한다. 재발방지: 주간 PM에 pin travel 10회 편차를 기록한다. 에스컬레이션 기준: 핀 교체 후에도 gap 편차 0.2 mm 이상이면 리프트캠 보정 작업을 요청한다.

## CVD-E501 NF3 원격 플라즈마 미점화

증상: NF3 1,800 sccm, Ar 1,000 sccm, 소스 2.5 Torr 조건에서 원격 소스 전력 3.0 kW가 인가되어도 plasma detect가 5 s 내 발생하지 않는다.

- NF3 MFC deviation이 ±0.5% F.S. 이하인지 확인한다.

- 원격 소스 압력 센서와 스로틀 밸브 개도를 비교한다.

- 소스 냉각수 유량 4 L/min 이상과 소스 온도 60 ℃ 이하를 확인한다.

조치: 소스 압력을 2.5 Torr로 재보정하고 NF3 라인 purge 180 s 후 클린 recipe를 재실행한다. 재발방지: 월간 소스 window 오염도를 확인하고 900 s 장시간 클린 후 냉각 시간을 10분 확보한다. 에스컬레이션 기준: 2회 미점화 또는 소스 온도 70 ℃ 이상이면 클린 소스 점검을 요청한다.

## CVD-E601 파티클 add 기준 초과

증상: 0.12 µm 이상 monitor add가 10개를 초과하거나 동일 반경 ring 패턴의 입자 cluster가 관찰된다.

- 직전 5 lot의 RF 반사파와 아킹 로그를 확인한다.

- 샤워헤드, 리드 liner, edge ring의 디포짓 박리를 육안과 조명으로 검사한다.

- NF3 650 s 클린, N2 180 s 퍼지, 더미 3매 시즈닝 후 재측정한다.

조치: add 5개 이하가 될 때까지 클린과 시즈닝을 반복하되 2회 초과 반복하지 않는다. 재발방지: 누적 막두께 3.0 µm 또는 반사파 20 W 도달 시 선행 클린한다. 에스컬레이션 기준: 2회 재클린 후 add 10개 초과면 챔버 웨트클린을 시행한다.

## CVD-E610 두께 1σ 균일도 초과

증상: 49포인트 맵에서 1σ 균일도가 1.5%를 넘고 중심-가장자리 편차가 막종별 기준보다 2%p 이상 커진다.

- MFC deviation과 압력 settling time을 lot trace에서 확인한다.

- 스페이싱 설정값과 실제 gap sensor 편차가 ±0.15 mm 이하인지 확인한다.

- 샤워헤드 홀 막힘과 플레넘 압력 pulse를 검사한다.

조치: gap을 레시피 기준으로 재보정하고 더미 2매 증착 후 49포인트 맵을 재측정한다. 재발방지: 막종 변경 시 시즈닝 2매와 gap 확인을 필수화한다. 에스컬레이션 기준: gap/MFC 정상에서도 1σ 2.0% 초과면 샤워헤드 분해 검사를 요청한다.

# 8. 공정 파라미터 및 품질 관리

PECVD 품질은 전구체 분해, 플라즈마 밀도, 웨이퍼 온도, 샤워헤드 유량 분포, 챔버 벽 시즈닝 상태가 결합되어 결정된다. CVD-A는 박막별 기준 레시피를 관리하고, 변경 시에는 더미 3매와 monitor 2매를 사용하여 두께, 1σ 균일도, 굴절률, 스트레스, 파티클 add가 모두 관리한계 안에 들어오는지 확인한다.

박막별 대표 레시피 파라미터

| 박막 | 온도 | 압력 | RF | 가스/전구체 | 목표 특성 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEOS SiO2 | 390 ℃ | 4.2 Torr | 650 W | TEOS 900 mgm, O2 2,800 sccm, He 1,500 sccm | 두께 500 nm, RI 1.455±0.005 |
| SiN | 410 ℃ | 3.5 Torr | 850 W | SiH4 220 sccm, NH3 1,600 sccm, N2 3,000 sccm | 두께 300 nm, RI 1.98±0.02 |
| SiON | 400 ℃ | 5.0 Torr | 700 W | SiH4 180 sccm, NH3 700 sccm, N2O 2,200 sccm, N2 2,000 sccm | 두께 250 nm, RI 1.65±0.03 |
| a-Si | 430 ℃ | 2.5 Torr | 300 W | SiH4 180 sccm, He 1,000 sccm | 두께 200 nm, stress ±150 MPa |
| SiOC | 380 ℃ | 6.0 Torr | 900 W | OMCTS 550 sccm equivalent, O2 1,200 sccm, He 2,500 sccm | k 목표 2.7~3.0, RI 1.38±0.02 |

표 10. CVD-A 대표 PECVD 레시피 창

SPC 관리항목

| 항목 | 측정 방법 | 관리한계 | 이상 시 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 두께 평균 | 49포인트 ellipsometry 또는 reflectometry | 목표 ±3.0% | 증착시간 보정은 ±5% 한도, MFC drift 확인 |
| 두께 균일도 1σ | edge exclusion 3 mm, 49포인트 계산 | 1.5% 이하 | gap ±0.15 mm, 샤워헤드 홀 막힘 점검 |
| 굴절률 633 nm | monitor wafer 5포인트 | SiO2 ±0.005, SiN ±0.02, SiON ±0.03 | 전구체 ratio와 RF power trend 확인 |
| 필름 스트레스 | 증착 전후 wafer bow | 막종 기준 ±30 MPa 또는 ±15% | 서셉터 온도와 NH3/SiH4 ratio 점검 |
| 파티클 add | 0.12 µm 이상 pre/post scan | 제품 전 10개 이하, PM 후 5개 이하 | NF3 클린과 더미 시즈닝 후 재측정 |
| 반사파 trend | RF log 5 s 평균 | 25 W 이하, drift 10 W/day 이하 | 접지와 샤워헤드 디포짓 확인 |

표 11. PECVD 품질 SPC 관리 기준

- TEOS SiO2의 굴절률이 1.450 미만이면 산소 비율 과다 또는 RF density 부족을 의심하고 O2/TEOS ratio를 5% 이내에서 조정한다.

- SiN 스트레스가 tensile 방향으로 30 MPa 이상 이동하면 NH3/SiH4 ratio, 서셉터 410 ℃ 안정성, RF 850 W 반사파를 동시에 확인한다.

- SiON 굴절률은 N2O와 NH3의 ratio에 민감하므로 MFC 보정 후 monitor 2매에서 RI slope가 0.01 이하인지 확인한다.

- a-Si는 낮은 압력 2.5 Torr와 낮은 RF 300 W 조건에서 파티클에 민감하므로 챔버 클린 후 더미 3매 이상을 권장한다.

- SiOC는 탄소함유 전구체 잔류로 챔버 벽 시즈닝 drift가 크므로 막종 전환 시 NF3 650 s와 N2 180 s purge를 적용한다.

▲ 주의 레시피 보정은 한 번에 RF ±50 W, 압력 ±0.3 Torr, 주요 MFC ±5%, 증착시간 ±5% 이내로 제한하며, 2개 이상의 변수를 동시에 변경하면 SPC 원인 추적이 불가능하다.

# 9. 소모품·스페어 파트 관리

CVD-A의 소모품은 플라즈마 노출, 전구체 응축, 디포짓 박리, 고온 서셉터 접촉에 의해 수명이 결정된다. 보관품은 샤워헤드 홀 오염 방지용 진공 포장, O-ring FKM/FFKM 재질 구분, MFC 가스별 calibration label, RF 접지 브레이드 저항 측정값, 리프트핀 길이 편차 데이터를 함께 관리한다.

주요 소모품 및 스페어 기준

| 품목 | 권장 재고 | 교체 기준 | 보관 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 샤워헤드 RF 상부전극 | 2 ea | 홀 막힘 0.5% 이상, 반사파 40 W 이상 반복, 표면 박리 | 진공 포장, 습도 40% 이하, 접촉면 보호캡 |
| 서셉터 edge ring | 4 set | edge 두께 편차 2%p 이상, 표면 디포짓 박리 | 전용 cassette, 충격 5 g 이하 |
| 리프트핀 3종 세트 | 6 set | 상승 편차 0.10 mm 초과, pin tip 마모 0.05 mm 이상 | 번호 매칭 보관, 길이 측정값 기록 |
| PM lid O-ring | 8 ea | flat 15% 이상, leak 1.0E-8 atm·cc/s 초과 | 차광 봉투, 20~25 ℃ |
| MFC module | 가스별 1 ea | ±0.5% F.S. 보정 불가, valve sticking | 가스명 라벨, 포트 캡 장착 |
| RF 접지 브레이드 | 8 ea | 저항 0.1 Ω 초과, strand 손상 10% 이상 | 건조 보관, 체결면 산화 방지 |
| NF3 remote source window | 2 ea | 소스 미점화 2회 반복, window deposit 30% 이상 | 무입자 케이스, 표면 접촉 금지 |
| TEOS vaporizer kit | 1 set | 압력 pulse ±3 psia 반복, 히터 편차 ±2 ℃ 초과 | 55 ℃ 히터 점검 label 부착 |

표 12. CVD-A 소모품 및 스페어 파트 관리 기준

- 샤워헤드는 입고 후 분사홀 1,080개 전수 확인 결과를 part history에 등록하고, 설치 전 N2 30 psi 이하 blow만 허용한다.

- MFC는 SiH4, NH3, NF3처럼 반응성이 다른 가스 간 재사용하지 않으며, body label과 firmware gas table이 일치해야 장착한다.

- O-ring은 PM 리드용과 가스박스 밸브용을 구분하여 보관하고, FFKM O-ring은 개봉 후 12개월 안에 사용한다.

- 리프트핀은 3개를 세트로 교체하며, 단품 교체 후 0.10 mm 편차가 남으면 전체 세트를 교체한다.

- RF 접지 브레이드는 표면 산화로 저항이 상승할 수 있으므로 장착 전 0.1 Ω 이하를 측정하고 기록한다.

ℹ 참고 가스 접촉 부품은 사용 가스명과 마지막 purge 시간 300 s 완료 여부를 part tag에 남기며, SiH4 접촉품과 NH3 접촉품을 동일 포장에 보관하지 않는다.

# 10. 부록 – 용어집 및 점검 체크리스트

본 부록은 CVD-A 운전자가 PECVD 고유 용어와 점검 기준을 동일하게 해석하기 위한 기준이다. 모든 점검은 수치 기준과 로그 위치를 함께 남기며, 두께 균일도, 굴절률, 스트레스, 파티클 add, RF 반사파, MFC deviation 중 하나라도 관리한계에 접근하면 다음 로트 전 원인 확인을 완료한다.

PECVD 용어집

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 샤워헤드 | 전구체와 carrier gas를 1,080개 홀로 분배하는 RF 상부전극이며, 홀 막힘 0.5% 이상이면 두께 ring이 발생할 수 있다. |
| 서셉터 | 300 mm 웨이퍼를 350~450 ℃로 가열하는 3존 히터 플랫폼이며, 온도 편차 ±1.5 ℃가 관리 기준이다. |
| 스페이싱 | 샤워헤드와 웨이퍼 사이 gap이며 TEOS SiO2 10.0 mm, SiN 8.5 mm 등 막종별로 설정한다. |
| RF 매칭 | 13.56 MHz 전원의 임피던스를 플라즈마 부하에 맞추는 동작이며, 매칭 시간 2.0 s 이하와 반사파 25 W 이하가 기준이다. |
| 시즈닝 | NF3 클린 후 챔버 벽을 목표막으로 80~120 nm 코팅하여 초기 파티클과 조성 drift를 낮추는 더미 공정이다. |
| MFC | 가스 유량을 sccm 단위로 제어하는 mass flow controller이며, 캘리브레이션 기준은 ±0.5% F.S.이다. |
| 원격 NF3 클린 | 챔버 외부 원격 소스에서 NF3 플라즈마를 생성해 챔버 디포짓을 제거하는 클린 방식이며, 이후 N2 180 s purge가 필요하다. |
| 파티클 add | 공정 전후 웨이퍼 scan 차이로 계산한 0.12 µm 이상 입자 증가량이며, 제품 전 10개 이하가 기준이다. |
| 필름 스트레스 | 증착 전후 웨이퍼 bow 변화에서 계산한 MPa 단위 막 응력이며, 서셉터 온도와 가스 ratio에 민감하다. |

표 13. CVD-A PECVD 용어 정의

교대조 시작 체크리스트

| 순번 | 점검 항목 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PM1~PM4 베이스 압력 확인 | 8.0E-6 Torr 이하, 상승률 1.0E-7 Torr/min 이하 |
| 2 | 서셉터 온도 안정 확인 | 막종별 350~450 ℃ 목표 ±1.5 ℃, 안정 15분 이상 |
| 3 | RF 반사파 trend 확인 | 최근 더미 또는 제품 5매 평균 25 W 이하 |
| 4 | MFC deviation 확인 | 주요 전구체 채널 ±1.0% setpoint 이하 |
| 5 | NF3 클린 카운트 확인 | 누적 증착 3.0 µm 미만 또는 예정 클린 완료 |
| 6 | 시즈닝 상태 확인 | 클린 후 더미 2~5매 완료, 목표막 80~120 nm |
| 7 | 파티클 monitor 확인 | 0.12 µm 이상 add 제품 전 10개 이하 |
| 8 | 특수가스 검지값 확인 | SiH4/NH3 검지 5 ppm 미만, 배기 스크러버 120 L/min 이상 |

표 14. 교대조 시작 전 PECVD 점검 체크리스트

로트 종료 체크리스트

| 순번 | 점검 항목 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 로트 trace 저장 확인 | 압력, RF, MFC, 온도 로그 5 s 평균 저장 |
| 2 | 품질값 비교 | 두께 ±3%, 1σ 1.5% 이하, RI 기준 이내 |
| 3 | 파티클 결과 확인 | 0.12 µm 이상 add 10개 이하 또는 hold 처리 |
| 4 | 챔버 누적 두께 갱신 | PM별 누적 3.0 µm short clean 기준 확인 |
| 5 | 대기 조건 설정 | 60분 이상 대기 시 N2 500 sccm, 서셉터 380 ℃ idle |
| 6 | 오류 이력 확인 | CVD-E 코드 발생 시 조치 로그와 재검증 값 입력 |

표 15. 로트 종료 후 CVD-A 체크리스트

▲ 주의 체크리스트의 수치 입력란을 공란으로 남기면 다음 로트 recipe download가 제한되며, CVD-E 코드 조치 후에는 해당 수치의 재검증 time stamp를 반드시 입력한다.