ETCHER EQUIPMENT MANUAL

ICP 건식식각 장비 운전·정비 매뉴얼

300mm Dual-Source Plasma Etcher / Etcher-A

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서번호 | EM-ETCH01-KR |
| 개정 | Rev. 5.0 |
| 설비 ID | EQP-ETCH01 |
| 설비명 | Etcher-A |
| 설비 유형 | Etcher |
| 모델 | DPE-300I Apex |
| 제조사 | NovaTrench Systems |
| 발행일 | 2026-09-04 |
| 적용 라인 | FAB1 Etch Bay 4 |
| 문서 등급 | 사내 기술문서 / 운전자·정비자용 |

본 매뉴얼은 식각 공정 운전·정비 인가자에게만 제공되며, 식각 레시피와 챔버 매칭 데이터는 사외 공유가 금지된다.

# 목차

목차	2

1. 장비 개요 및 주요 사양	3

2. 시스템 구성 및 서브시스템	4

3. 취급법 – 표준 운전 절차	5

4. 주의사항 – 안전 및 취급 금지사항	8

5. 정비 매뉴얼 – 예방정비(PM)	9

포커스링 교체 절차	10

챔버 웨트클린 및 O2/Ar 식각 컨디션 리커버리	10

ESC 표면 점검 절차	11

6. 자주 발생하는 오류	11

7. 오류 조치 가이드	14

ETC-E410 조치	14

ETC-E412 조치	14

ETC-E420 조치	15

ETC-E421 조치	15

ETC-E430 조치	16

ETC-E440 조치	16

ETC-E450 조치	16

ETC-E460 조치	17

ETC-E470 조치	17

ETC-E471 조치	18

ETC-E481 조치	18

8. 공정 파라미터 및 품질 관리	18

9. 소모품·스페어 파트 관리	20

10. 부록 – 용어집 및 점검 체크리스트	21

# 1. 장비 개요 및 주요 사양

Etcher-A(EQP-ETCH01)는 300 mm 웨이퍼를 대상으로 상부 ICP 코일 300~2,500 W와 하부 CCP 바이어스 50~800 W를 독립 제어하는 듀얼 소스 건식 식각 장비이다. 공정 챔버는 ESC 척킹 전압 0.8~2.5 kV, He 백사이드 압력 6~18 Torr, 스로틀 밸브 압력 3~80 mTorr 조건에서 실리콘 트렌치, 산화막 콘택/비아, 폴리 게이트, Al/W 금속 식각, HAR 식각을 수행한다.

본 장비의 관리 초점은 플라즈마 밀도, 이온 에너지, 중성 라디칼 분율, 식각 부산물 배출, 에지 링 소모량을 동시에 묶어 식각률 50~900 nm/min, 균일도 1.5~4.0%, CD 바이어스 -10~+10 nm, 프로파일 각도 87.0~90.0° 범위로 유지하는 것이다. 모든 운전 기록은 recipe ID, RF forward/reflected power, Vdc, OES endpoint time, interferometry depth, He leak rate, chamber pressure trace를 웨이퍼 단위로 저장한다.

주요 사양

| 항목 | 사양 | 관리 기준 |
| --- | --- | --- |
| 웨이퍼 규격 | 300 mm Si wafer, 두께 725~775 µm, notch 정렬 | 센터링 오차 0.25 mm 이하 |
| 플라즈마 소스 | 상부 ICP 13.56 MHz, 300~2,500 W | 반사파 forward 대비 3% 이하 |
| 바이어스 전극 | 하부 CCP 400 kHz/13.56 MHz 선택, 50~800 W | Vdc drift ±15 V 이하 |
| 압력 제어 | Turbo pump + throttle valve, 3~80 mTorr | Recipe step 내 ±0.7 mTorr 이하 |
| 가스 라인 | Cl2, HBr, CF4, SF6, O2, Ar, He, N2 purge | MFC 오차 setpoint 대비 ±1.0% 이하 |
| ESC 냉각 | He backside 6~18 Torr, ESC 20~80 ℃ | He leak 1.5 Torr/min 이하 |
| 진단 센서 | OES 200~900 nm, interferometry 633 nm | Endpoint repeatability ±1.5 s |
| 에지 구성품 | Si focus ring, quartz-free edge ring, clamp-less ESC | Ring step wear 0.30 mm 경고, 0.35 mm 교체 |

표 1. Etcher-A ICP/CCP 건식 식각 장비 핵심 사양

적용 공정 범위

| 공정군 | 대표 조건 | 주요 품질 지표 |
| --- | --- | --- |
| Si trench | HBr/Cl2/O2 20~120 sccm, 8~25 mTorr, ICP 800~1,800 W, Bias 80~350 W | Taper 88.5~89.8°, microtrench 5 nm 이하 |
| Oxide contact/via | CF4/Ar/O2 또는 C4F계 대체 가스, 15~60 mTorr, Bias 250~750 W | Contact bottom CD loss 8 nm 이하, selectivity 8:1 이상 |
| Poly gate | HBr/Cl2/O2, 4~15 mTorr, ICP 500~1,400 W, Bias 60~220 W | Gate CD bias ±4 nm, notching 3 nm 이하 |
| Al/W metal | Cl2/BCl계 금속 식각 라인 중 Cl2 40~120 sccm, 6~20 mTorr | Residue count 10 sites 이하, sidewall bow 8 nm 이하 |
| HAR etch | Low pressure 3~12 mTorr, pulsed bias 100~600 W | ARDE depth loss 3% 이하, bowing 12 nm 이하 |

표 2. 장비 적용 식각 공정군과 관리 지표

ℹ 참고 장비 ID EQP-ETCH01의 오류코드는 ETC-E로 시작하는 3자리 숫자만 사용하며, RF·ESC·가스·엔드포인트·링 소모와 직접 연결되지 않는 코드는 등록하지 않는다.

# 2. 시스템 구성 및 서브시스템

공정 모듈은 진공 챔버, 상부 ICP 코일 어셈블리, 하부 바이어스 전극, ESC, 포커스링/에지링, MFC 매니폴드, 터보펌프, 스로틀 밸브, OES 포트, 인터페로미터 포트로 구성된다. 각 서브시스템은 recipe step마다 100 ms 주기로 압력, RF, Vdc, He leak, optical intensity를 로깅하며, 챔버 매칭 값은 wafer count 25매마다 기준 위치와 비교한다.

상부 ICP 코일은 13.56 MHz 전력으로 고밀도 플라즈마를 생성하고, 하부 바이어스 RF는 이온 입사 에너지를 조절한다. ESC는 척킹 전압 1.2~2.0 kV와 He 백사이드 8~14 Torr로 웨이퍼 온도를 20~80 ℃ 범위에서 유지한다. 포커스링은 에지 플라즈마 전위와 sheath 곡률을 보정하므로 0.05 mm 마모 증가만으로도 에지 CD bias가 1~2 nm 이동한다.

서브시스템별 제어값

| 서브시스템 | 제어 변수 | 정상 범위 | 이탈 시 식각 영향 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICP 코일 | Forward/Reflected RF, Match C1/C2 | 300~2,500 W, 반사파 3% 이하 | 플라즈마 밀도 저하, 식각률 10% 감소 |
| Bias 전극 | Bias power, Vdc, pulse duty | 50~800 W, Vdc -50~-650 V | CD bias, 노칭, 마이크로트렌칭 변화 |
| ESC | Chuck voltage, He pressure, platen temp | 0.8~2.5 kV, 6~18 Torr, 20~80 ℃ | 웨이퍼 온도 불균일, bowing 증가 |
| MFC 매니폴드 | Cl2/HBr/CF4/SF6/O2/Ar 유량 | 1~300 sccm, 오차 ±1% | 선택비 및 passivation 균형 붕괴 |
| 배기계 | Throttle angle, turbo speed | 3~80 mTorr, 36~42 krpm | 로딩 이펙트와 부산물 재부착 증가 |
| 광학 진단 | OES wavelength, interferometry fringe | 200~900 nm, depth repeat ±10 nm | Endpoint miss, overetch 과다 |

표 3. 시스템 구성품과 식각 영향

센서와 인터록

| 신호 | 샘플링 | 트립 기준 | 연계 오류 |
| --- | --- | --- | --- |
| He backside leak | Recipe step 시작/종료 | 1.5 Torr/min 초과 또는 18 Torr 도달 실패 | ETC-E412 |
| RF reflected power | 100 ms | Forward 대비 5% 3초 지속 | ETC-E420/ETC-E421 |
| Chamber pressure | 50 ms | Setpoint ±1.5 mTorr 5초 지속 | ETC-E430 |
| OES endpoint ratio | 200 ms | Target wavelength ratio threshold 미도달 | ETC-E450 |
| Interferometry depth | 500 ms | Fringe contrast 12% 미만 | ETC-E451 |
| Ring usage counter | Wafer count | Si focus ring wear model 0.30 mm 경고 | ETC-E460 |

표 4. Etcher-A 인터록 신호와 오류 매핑

- ICP match box는 C1 15~85%, C2 10~90% 범위에서 2초 이내 튜닝되어야 하며 92% 이상 포화 시 ETC-E420을 발생시킨다.

- 하부 전극 냉각수는 23±1 ℃로 유지하고 ESC 표면 온도는 recipe별 20, 40, 60, 80 ℃ setpoint 중 하나로 제한한다.

- OES 엔드포인트는 Si 288 nm, CO 483 nm, F 703 nm, Cl 837 nm 등 recipe별 ratio를 사용하며 단일 intensity 값만으로 종료하지 않는다.

- 인터페로메트리는 HAR depth 500 nm~8 µm 영역에서 fringe count와 endpoint overetch 5~20%를 결합해 과식각 시간을 제한한다.

# 3. 취급법 – 표준 운전 절차

표준 운전은 챔버 상태 확인, 웨이퍼리스 O2 오토클린, 식각 플라즈마 컨디셔닝, 로트 투입, ESC 척킹, 식각 실행, OES/인터페로메트리 엔드포인트 판정, 디척킹, 언로드, 데이터 저장 순서로 진행한다. 모든 단계는 recipe step time과 setpoint 값을 기준으로 자동 수행되지만, 운전자는 RF 반사파, He leak, Vdc drift, endpoint ratio를 실시간 추세로 확인해야 한다.

운전 단계별 허용 조건

| 단계 | 필수 확인값 | 진행 허용 기준 |
| --- | --- | --- |
| 챔버 준비 | Base pressure, ring wear, OES window | 5.0E-6 Torr 이하, ring wear 0.30 mm 미만, 투과율 70% 이상 |
| 오토클린 | O2 flow, ICP power, CO peak | O2 600 sccm, 1,000 W, CO peak 40% 이하 감소 |
| 척킹 | ESC voltage, He leak | 1.5 kV 기준 전류 2~8 mA, leak 1.5 Torr/min 이하 |
| 식각 | Pressure/RF/Vdc/OES | 압력 ±0.7 mTorr, RF 반사 3% 이하, Vdc ±15 V |
| 엔드포인트 | OES ratio, depth target | Ratio threshold 도달, overetch 5~20% 제한 |
| 디척킹 | Residual voltage, pin force | 30 V 이하, pin force 증가 15% 이하 |

표 5. 표준 운전 단계별 진행 조건

- Lot ID와 recipe ID가 MES의 Etcher-A 허용 매트릭스에 등록되어 있는지 확인하고, recipe pressure 3~80 mTorr 및 RF limit 2,500 W 이하를 확인한다.

- Chamber base pressure가 5.0E-6 Torr 이하인지 확인하고 7.0E-6 Torr를 초과하면 300초 추가 pump down 후 ETC-E430 이력을 조회한다.

- Turbo pump speed 40±2 krpm, throttle valve home angle 0.0±0.3%, foreline pressure 80 mTorr 이하를 확인한다.

- MFC zero check를 실행하여 Cl2/HBr/CF4/SF6/O2/Ar 각 라인의 zero drift가 0.3 sccm 이하인지 확인한다.

- ESC setpoint를 recipe에 맞춰 20~80 ℃로 안정화하고 platen temperature fluctuation이 10분 동안 ±0.5 ℃ 이하인지 확인한다.

- He backside line leak check를 12 Torr 기준 20초 수행하여 pressure drop 0.5 Torr 이하인지 확인한다.

- 포커스링 사용량을 확인하고 Si focus ring wear model이 0.30 mm 이상이면 로트 투입 전 ETC-E460 예방 점검을 수행한다.

- OES dark count를 shutter closed 상태에서 200~900 nm 전체 50 count 이하로 확인하고 endpoint window 투과율 추정값 70% 이상을 기록한다.

- 인터페로미터 reference wafer 신호 contrast가 15% 이상인지 확인하고 HAR recipe는 depth offset을 0±10 nm로 보정한다.

- 웨이퍼리스 O2 플라즈마 오토클린을 O2 600 sccm, 25 mTorr, ICP 1,000 W, Bias 0 W, 180초로 실행한다.

- 오토클린 중 OES CO 483 nm peak가 시작 대비 40% 이하로 감소했는지 확인하고 감소가 없으면 O2 clean 120초를 추가한다.

- Ar purge를 300 sccm, 40 mTorr, 60초 수행하여 잔류 O2와 휘발성 부산물을 배기한다.

- 컨디셔닝 wafer를 투입해 해당 공정의 low-power plasma, 예: HBr 80 sccm/Cl2 30 sccm/10 mTorr/ICP 700 W/Bias 80 W/60초를 수행한다.

- 컨디셔닝 후 OES baseline이 지난 25매 평균 대비 ±10% 이내인지 확인하고 벗어나면 O2 clean과 Ar purge를 1회 반복한다.

- Loadlock cassette map을 확인하여 300 mm wafer slot 높이와 notch 방향이 aligner 허용범위 0.25 mm 이내인지 확인한다.

- Loadlock pump down을 시작하고 60초 내 100 mTorr 이하, 120초 내 10 mTorr 이하가 되지 않으면 ETC-E490으로 로트 시작을 보류한다.

- Robot blade vacuum contact를 확인하고 wafer backside particle risk가 있는 slot은 backside scan 결과 0.5 µm 80개 이하일 때만 진행한다.

- Aligner에서 notch 0° 기준 정렬을 수행하고 center offset X/Y가 각각 0.2 mm 이하인지 확인한다.

- 웨이퍼를 ESC 위에 이송하고 lift pin down sequence를 5 mm/s 이하로 실행하여 edge ring 접촉을 방지한다.

- ESC chuck voltage를 1.5 kV로 ramp-up 3초 적용하고 clamp current가 2~8 mA 안정 범위인지 확인한다.

- He backside를 center/edge dual zone 10/12 Torr로 인가하고 5초 내 leak rate 1.5 Torr/min 이하인지 판정한다.

- Recipe pre-stabilization 단계에서 Ar 100 sccm, 20 mTorr, ICP 300 W, Bias 0 W를 5초 점화하여 plasma ignition margin을 확인한다.

- 식각 step 1을 시작하여 recipe별 Cl2/HBr/CF4/SF6 유량, pressure, ICP, bias 값을 동시에 ramp하고 pressure overshoot를 1.0 mTorr 이하로 제한한다.

- 실리콘 트렌치 recipe는 HBr 100 sccm, Cl2 35 sccm, O2 5 sccm, 12 mTorr, ICP 1,200 W, Bias 180 W 조건으로 1차 식각을 실행한다.

- 산화막 contact recipe는 CF4 60 sccm, Ar 200 sccm, O2 8 sccm, 35 mTorr, ICP 1,600 W, Bias 550 W 조건으로 bottom clearing을 수행한다.

- 폴리 게이트 recipe는 HBr 90 sccm, Cl2 25 sccm, O2 3 sccm, 6 mTorr, ICP 900 W, Bias 110 W 조건에서 CD bias를 -2~+2 nm 목표로 운전한다.

- 식각 중 RF reflected power가 3%를 초과하면 match box 자동 보정을 2회 허용하고 5% 3초 지속 시 ETC-E420 또는 ETC-E421로 step을 중지한다.

- 식각 중 Vdc가 recipe 평균 대비 ±15 V를 벗어나면 pressure trace와 bias match 위치를 확인하고 wafer 단위 SPC flag를 부여한다.

- OES endpoint는 recipe별 target ratio, 예: SiF 440 nm/F 703 nm 또는 Cl 837 nm/background ratio가 threshold 0.72에 도달하는 시점으로 판정한다.

- 인터페로메트리 적용 recipe는 depth target 1.20 µm 도달 후 overetch 8% 또는 최대 12초 중 짧은 시간을 적용한다.

- Endpoint 이후 main gas를 차단하고 Ar 200 sccm, 20 mTorr, ICP 300 W, Bias 0 W, 8초 post-plasma로 잔류 라디칼을 배기한다.

- Bias RF off 후 ICP off를 1초 지연하여 charge collapse를 완화하고 ESC chuck voltage를 0 V로 5초 ramp-down 한다.

- Dechuck step에서 He backside를 vent하고 N2 50 sccm purge를 10초 적용한 뒤 residual voltage가 30 V 이하인지 확인한다.

- Lift pin을 3단계로 1 mm, 3 mm, 6 mm 상승시키며 wafer stick 신호가 없고 pin force가 기준 대비 15% 이하 증가인지 확인한다.

- Robot이 wafer를 unload하고 loadlock vent 전 wafer temperature가 recipe setpoint 대비 +8 ℃ 이하인지 확인한다.

- 공정 완료 후 wafer별 etch time, OES endpoint, Vdc average, He leak, pressure sigma, RF reflected peak를 FDC에 저장한다.

- Lot 종료 후 waferless O2 clean 누적 카운터가 HBr/Cl2 100매 또는 CF4/SF6 75매를 초과하면 자동 클린을 예약한다.

▲ 주의 He backside leak가 1.5 Torr/min을 초과한 상태로 bias 300 W 이상 식각을 시작하면 ESC 온도 편차가 4 ℃ 이상 발생하여 보잉과 CD bias가 동시에 악화되므로 ETC-E412 조치 전까지 recipe start를 금지한다.

# 4. 주의사항 – 안전 및 취급 금지사항

Etcher-A의 위험원은 Cl2, HBr, CF4, SF6 등 할로겐계 가스의 독성·부식성, 13.56 MHz RF 전력 2,500 W와 하부 바이어스 800 W의 감전 위험, 챔버 개방 시 AlCl3·WClx·SiBrx 부산물의 수분 반응성, ESC 잔류 전하 30 V 초과에 의한 웨이퍼 흡착으로 구분한다. 모든 안전 문장은 해당 수치 기준을 만족할 때만 완료로 판단한다.

챔버 개방 전에는 O2 600 sccm/1,000 W/180초 폴리머 제거 클린, Ar 300 sccm/60초 purge, N2 vent dew point -40 ℃ 이하, residual gas Cl2 0.5 ppm 미만을 확인한다. Al/W 식각 후에는 AlCl3 계열 분말이 대기 수분과 반응해 산성 mist를 만들 수 있으므로 챔버 온도 40 ℃ 이하에서 HEPA vacuum과 전용 wipe로 제거한다.

안전 위험과 인터록 기준

| 위험원 | 정량 기준 | 금지 행동 | 필수 보호 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cl2 독성 | Local detector 0.5 ppm 경보, 1 ppm 대피 | 가스 purge 미완료 상태에서 라인 피팅 분리 금지 | SCBA 대기, N2 purge 5분, 배기 댐퍼 100% |
| HBr 부식성 | Scrubber pH 6.5 미만 경보 | HBr line dead volume vent 생략 금지 | 부식 장갑, face shield, purge 확인 |
| CF4/SF6 질식 및 부산물 | 배기 flow 90% 미만 경보 | 펌프 배기 차단 상태에서 plasma ignition 금지 | Foreline pressure 100 mTorr 이하 확인 |
| RF 감전 | Cover interlock open 또는 reflected 5% 이상 | Match box cover 개방 후 RF enable 금지 | LOTO, 잔류전압 0 V 확인 |
| ESC 잔류 전하 | Residual voltage 30 V 초과 | Lift pin 강제 상승 금지 | Dechuck 10초 추가, N2 purge 50 sccm |
| AlCl3 반응성 | 금속 식각 후 흰색 분말 1 g 이상 | 젖은 wipe로 직접 접촉 금지 | 건식 회수 후 중화 container 보관 |

표 6. Etcher-A 안전 위험과 작업 금지 기준

챔버 개방 전 확인표

| 확인 항목 | 기준값 | 불합격 시 조치 |
| --- | --- | --- |
| O2 polymer clean 완료 | O2 600 sccm, ICP 1,000 W, 180초 이상 | ETC-E492 기록 후 180초 재클린 |
| 잔류 할로겐 농도 | Cl2/HBr 각각 0.5 ppm 미만 | N2 purge 5분 및 배기 100% 유지 |
| ESC 잔류전압 | 30 V 이하 | Dechuck cycle 2회 추가 |
| 챔버 벽 온도 | 40 ℃ 이하 | 배기 유지 냉각 20분 |
| RF LOTO | Source/Bias RF 0 W, breaker lock | 정비 책임자 태그 확인 후 진행 |

표 7. 챔버 개방 전 정량 체크리스트

- Cl2 또는 HBr 누설 알람 0.5 ppm 발생 시 recipe abort 후 gas box N2 purge 300 sccm을 5분 유지하고 작업자는 10 m 거리 밖으로 이동한다.

- RF match box 내부 캐패시터에는 RF off 후에도 잔류전압이 남을 수 있으므로 LOTO 후 5분 대기 및 0 V 측정 전에는 커버를 열지 않는다.

- ESC 디척킹 실패 시 lift pin force를 올리는 방식의 강제 언로드를 금지하며 residual voltage 30 V 이하와 He vent 완료를 우선 확인한다.

- 폴리머 부착물을 금속 스크레이퍼로 긁으면 마이크로마스킹 핵이 0.16 µm 파티클로 전이될 수 있으므로 지정 PEEK scraper만 사용한다.

⚠ 경고 챔버 내부 AlCl3 또는 WClx 부산물은 상대습도 40% 이상의 대기와 접촉하면 산성 부산물을 만들 수 있으므로, 금속 식각 후 개방 작업은 배기 100%, 질소 purge 완료, 전용 산성가스 카트리지 장착 상태에서만 허용한다.

# 5. 정비 매뉴얼 – 예방정비(PM)

PM은 식각 부산물 누적, 포커스링 마모, ESC 표면 폴리머, OES window 투과율, MFC drift, RF match position 변화를 wafer count와 calendar 주기로 결합해 수행한다. HBr/Cl2 기반 폴리 및 Si trench recipe는 100매마다 O2 plasma clean이 필요하고, CF4/SF6 기반 산화막 recipe는 75매마다 fluorocarbon 폴리머 부착 상태를 확인한다.

PM 주기표

| 주기 | 작업 | 정량 기준 | 완료 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일상 | OES window trend, He leak, RF reflected peak 확인 | OES baseline ±10%, He leak 1.5 Torr/min 이하, RF 반사 3% 이하 | FDC daily sign-off |
| 주간 | MFC zero/span check, throttle response test | Zero 0.3 sccm 이하, 압력 step 응답 2초 이하 | ETC-E430 재발 0건 |
| 월간 | 포커스링 높이 측정, ESC 표면 optical scan | Ring wear 0.25 mm 이하, ESC scratch 50 µm 이하 | Ring map 저장 |
| 분기 | 챔버 웨트클린, OES window 교체, pump foreline 점검 | 폴리머 두께 30 µm 이하로 제거, 투과율 85% 이상 | Particle adders 10개 이하 |
| 연간 | RF match calibration, ESC insulation test, turbo pump vibration | Match center ±5%, 절연 100 MΩ 이상, 진동 2.5 mm/s 이하 | Qualification 25매 통과 |

표 8. 일상·주간·월간·분기·연간 예방정비 기준

## 포커스링 교체 절차

- 장비를 maintenance mode로 전환하고 source/bias RF가 0 W이며 chamber pressure가 N2 vent 상태 760 Torr인지 확인한다.

- O2 600 sccm, ICP 1,000 W, 180초 폴리머 제거 클린을 완료하고 챔버 벽 온도 40 ℃ 이하에서 상부 lid를 개방한다.

- 기존 Si focus ring의 step wear를 8방위에서 측정하고 최대값이 0.35 mm 이상이면 ETC-E460 원인으로 기록한다.

- PEEK tool로 ring을 수직 상승시켜 edge ring locator pin에 측하중 5 N 이상이 걸리지 않게 제거한다.

- ESC edge와 ring seat의 폴리머 잔사를 IPA-free 전용 wipe와 건식 vacuum으로 제거하고 0.16 µm particle 20개 이하인지 확인한다.

- 신품 focus ring lot ID를 기록하고 ring height 2.00±0.03 mm, flatness 30 µm 이하를 측정한다.

- Ring을 locator pin 기준으로 장착하고 8방위 gap이 0.10 mm 이하인지 확인한다.

- Ar plasma 300 sccm, 20 mTorr, ICP 500 W, Bias 0 W, 60초 안정화 후 OES baseline을 이전 평균 대비 ±10%로 확인한다.

## 챔버 웨트클린 및 O2/Ar 식각 컨디션 리커버리

- 챔버 개방 전 Cl2/HBr 잔류 농도 0.5 ppm 미만, ESC residual voltage 30 V 이하, RF LOTO 완료를 확인한다.

- 챔버 wall, liner, pumping port의 HBr/Cl2 폴리머 두께를 4방위로 측정하고 30 µm 초과 위치를 표시한다.

- 허용 세정액으로 liner와 clamp-less edge 주변 폴리머를 제거하되 ESC ceramic 표면에는 액체 접촉 시간을 30초 이하로 제한한다.

- Al/W 식각 부산물로 의심되는 흰색 분말은 건식 회수 후 전용 밀폐 용기에 보관하고 물 접촉을 금지한다.

- 부품을 완전 건조한 뒤 chamber base pressure가 5.0E-6 Torr 이하로 회복될 때까지 2시간 이내 pump down한다.

- O2 600 sccm, 25 mTorr, ICP 1,000 W, 180초와 Ar 300 sccm, 40 mTorr, 60초를 3회 반복해 outgas를 낮춘다.

- Blank Si wafer 5매를 HBr/Cl2 low-rate recipe로 처리하여 OES baseline ±10%, particle adders 10개 이하를 확인한다.

## ESC 표면 점검 절차

- ESC 온도를 40 ℃로 설정하고 10분 안정화 후 He line을 12 Torr로 pressurize하여 leak decay를 측정한다.

- ESC 표면을 9포인트 optical scan으로 확인하고 radial scratch 길이 1 mm 초과 또는 깊이 50 µm 초과를 결함으로 기록한다.

- Chuck voltage 1.5 kV에서 leakage current 2~8 mA, insulation 100 MΩ 이상을 확인한다.

- Backside He seal lip 주변 폴리머가 20 µm 이상이면 O2 clean을 추가하고 그래도 ETC-E412가 반복되면 seal 부품을 교체한다.

- Qualification wafer에서 center/edge temperature split이 2 ℃ 이하, CD radial range 6 nm 이하인지 확인한다.

PM 후 재가동 Qualification

| 항목 | Target | Pass 기준 |
| --- | --- | --- |
| Base pressure recovery | 5.0E-6 Torr 이하 | Pump down 120분 이내 도달 |
| Particle adder | 0.16 µm 이상 | Blank wafer 10개 이하 |
| Etch rate repeatability | Si 또는 oxide monitor | 5매 평균 RSD 2.0% 이하 |
| CD bias recovery | Poly gate monitor | 전 PM 평균 대비 ±3 nm |
| OES baseline | 대표 wavelength ratio | 전 25매 평균 대비 ±10% |
| He leak | 12 Torr backside | 1.5 Torr/min 이하 |

표 9. 정비 후 식각 성능 재확인 기준

# 6. 자주 발생하는 오류

Etcher-A의 반복 오류는 ESC 접촉, He 백사이드 냉각, RF 매칭, 압력 제어, 가스 유량, 광학 엔드포인트, 링 소모, 폴리머 박리, 로딩 이펙트로 집중된다. 오류는 모두 ETC-E prefix로 관리하며 다른 prefix는 FDC, MES, 정비 로그에 입력하지 않는다.

ETC-E 오류 코드 목록

| 코드 | 현상 | 발생빈도 | 영향 | 1차 원인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETC-E410 | ESC 척킹 전압 도달 지연 | 주 2~3회 | 웨이퍼 미끄럼, 에지 틸팅 증가 | ESC 표면 폴리머 20 µm 이상 또는 He O-ring 압착 불량 |
| ETC-E411 | 디척킹 잔류전하 과다 | 주 1회 | 언로드 지연, 웨이퍼 리프트 핀 접촉 위험 | Dechuck RF-Off 대기 12 s 미만 또는 ESC 누설전류 8 mA 초과 |
| ETC-E412 | He 백사이드 누설률 초과 | 일 1~2회 | ESC 온도 편차 ±4 ℃, 식각률 중심-에지 편차 증가 | 웨이퍼 후면 파티클 0.5 µm 80개 이상 또는 Seal lip 손상 |
| ETC-E420 | ICP 소스 RF 매칭 실패 | 주 1회 | 플라즈마 점화 실패, OES 강도 30% 저하 | 매칭 캐패시터 위치 한계 92% 도달 또는 코일 커버 폴리머 누적 |
| ETC-E421 | 바이어스 RF 반사파 상승 | 주 2회 | Ion energy 불안정, CD bias +6 nm 이상 | Bias match C2 drift 또는 ESC 하부 전극 접촉저항 증가 |
| ETC-E422 | Vdc 드리프트 과다 | 주 1회 | 프로파일 각도 88° 미만 또는 노칭 발생 | 압력 5 mTorr 변동, 바이어스 30 W 펄스 불안정 |
| ETC-E430 | 챔버 압력 제어 불안정 | 주 2회 | 선택비 및 ARDE 산포 증가 | 스로틀 밸브 히스테리시스 8% 초과 또는 터보펌프 배기속도 저하 |
| ETC-E431 | 터보펌프 회전수 저하 | 월 1회 | Base pressure 7E-6 Torr 초과 | 펌프 베어링 진동 3.5 mm/s 이상 또는 배기라인 폴리머 박리 |
| ETC-E440 | MFC Cl2 유량 편차 | 월 2회 | 폴리 게이트 CD bias -5 nm 이상 | MFC zero drift 1.5 sccm 또는 Cl2 line purge 부족 |
| ETC-E441 | MFC HBr 유량 편차 | 월 2회 | Sidewall passivation 약화, 보잉 증가 | HBr regulator droop 4 psig 또는 라인 흡착 안정화 미흡 |
| ETC-E442 | CF4/SF6 과유량 인터록 | 월 1회 | 산화막 식각률 12% 상승, 선택비 저하 | MFC valve stiction 또는 recipe limit 120 sccm 초과 |
| ETC-E450 | OES 엔드포인트 미검출 | 주 1회 | 과식각 8 s 이상, 하부층 손상 | OES window 투과율 65% 미만 또는 703 nm threshold 부적합 |
| ETC-E451 | 인터페로메트리 신호 소실 | 월 2회 | HAR 심도 모니터 불능 | View port 폴리머 막 30 µm 또는 패턴 반사율 8% 미만 |
| ETC-E460 | 포커스링 마모 한계 | 주 1회 | 에지 CD bias +7 nm, 에지 틸팅 1.2° | Si focus ring step wear 0.35 mm 초과 |
| ETC-E461 | 에지링 위치 이탈 | 월 1회 | Edge exclusion 3 mm 영역 마이크로트렌칭 | Ring locator pin 마모 또는 clamp torque 0.6 N·m 미달 |
| ETC-E470 | 폴리머 박리 파티클 | 주 2회 | 0.16 µm 이상 파티클 30개 초과 | O2 clean time 180 s 미달 또는 HBr/Cl2 누적 250 wafer 초과 |
| ETC-E471 | 마이크로마스킹/그라스 증가 | 주 1회 | Trench bottom residue 및 local CD loss | AlF/SiOx 부산물 재부착 또는 platen temperature 15 ℃ 편차 |
| ETC-E480 | 로딩 이펙트 한계 초과 | 월 2회 | Dense/iso etch rate 차이 18% 이상 | Pattern open area 보정 미적용 또는 pressure 40 mTorr 과다 |
| ETC-E481 | ARDE 보정 실패 | 월 1회 | HAR via depth 부족 40 nm 이상 | Bias pulse duty 50% 미만 또는 CF4 fraction 부족 |
| ETC-E490 | Loadlock 진공 전이 지연 | 주 1회 | 로트 tact +90 s | Slot valve seal 폴리머 또는 loadlock pump down 80 s 초과 |
| ETC-E491 | 웨이퍼 센터링 실패 | 월 2회 | 척킹 후 edge contact 및 CD eccentricity | Aligner notch offset 0.4 mm 또는 lift pin 높이 편차 0.2 mm |
| ETC-E492 | O2 플라즈마 클린 불완전 | 주 2회 | 다음 로트 OES baseline +15% | O2 600 sccm, 800 W 조건 미달 또는 endpoint ash peak 종료 오류 |

표 10. Etcher-A 주요 ETC-E 오류 22종

오류 그룹별 초기 분류

| 그룹 | 대표 코드 | 공통 확인값 | 초기 대응 시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| ESC/He | ETC-E410, E411, E412 | Chuck current 2~8 mA, residual 30 V 이하, He leak 1.5 Torr/min 이하 | 10분 |
| RF/Vdc | ETC-E420, E421, E422 | Reflected 3% 이하, match position 15~85%, Vdc ±15 V | 15분 |
| Vacuum/Pressure | ETC-E430, E431, E490 | Base 5E-6 Torr, turbo 40±2 krpm, throttle 응답 2초 | 20분 |
| Gas/MFC | ETC-E440, E441, E442 | Zero 0.3 sccm 이하, span ±1%, line pressure ±2 psig | 20분 |
| Endpoint/Optics | ETC-E450, E451 | OES 투과율 70%, fringe contrast 15% 이상 | 25분 |
| Profile/Consumable | ETC-E460, E461, E470, E471, E480, E481 | Ring wear 0.30 mm 미만, particle 30개 이하, ARDE 3% 이하 | 30분 |

표 11. 오류 그룹별 1차 분류 기준

ℹ 참고 ETC-E470과 ETC-E471은 모두 파티클과 잔사로 보일 수 있으나, ETC-E470은 chamber wall 폴리머 박리 count 증가가 주 원인이고 ETC-E471은 bottom grass 또는 micro-mask 핵이 SEM에서 확인되는 식각 프로파일 결함이다.

# 7. 오류 조치 가이드

오류 조치는 증상, 진단 절차, 조치, 재발방지, 에스컬레이션 기준을 동일 형식으로 기록한다. 아래 기준값은 로트 중단 여부를 결정하는 최소 기준이며, RF 5% 반사파 지속, He leak 1.5 Torr/min 초과, OES endpoint miss 2매 연속 발생은 즉시 engineer hold로 전환한다.

상세 조치 우선순위

| 우선순위 | 코드 | 라인 영향 | Hold 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETC-E412 | 웨이퍼 온도와 CD radial 동시 악화 | He leak 1.5 Torr/min 초과 1매 이상 |
| 2 | ETC-E420/421 | 플라즈마 소실 또는 Vdc 급변 | RF 반사 5% 3초 지속 |
| 3 | ETC-E450 | Endpoint miss로 과식각 | 2매 연속 threshold 미검출 |
| 4 | ETC-E460 | 에지 CD bias drift | Ring wear 0.35 mm 이상 |
| 5 | ETC-E470/471 | Particle 및 grass defect | 0.16 µm adders 30개 초과 |

표 12. 오류 조치 우선순위

## ETC-E410 조치

증상: 척킹 ramp 3초 후 ESC voltage 1.5 kV에 도달해도 clamp current가 2 mA 미만이거나 wafer slip sensor가 0.2 mm 이상 이동을 표시한다.

- ESC voltage log에서 ramp slope와 leakage current를 확인한다.

- Wafer backside particle count가 0.5 µm 기준 80개 이하인지 확인한다.

- ESC 표면 폴리머 두께가 20 µm 이하인지 9포인트로 확인한다.

- He pressure 인가 전 chuck contact repeat을 1회 수행한다.

조치: ESC dry clean 후 재척킹하고, 2회 반복 시 ESC surface wipe와 qualification wafer 1매를 처리한다.

재발방지: O2 clean 누적 기준을 100매로 유지하고 backside scan 불합격 wafer는 투입하지 않는다.

에스컬레이션 기준: 동일 lot 내 2매 이상 또는 clamp current 10 mA 초과 시 ESC engineer가 insulation test를 수행한다.

## ETC-E412 조치

증상: He backside 12 Torr 설정 후 leak rate가 1.5 Torr/min을 초과하고 ESC 온도 radial split이 4 ℃ 이상으로 증가한다.

- Center/edge He zone pressure decay를 각각 20초 측정한다.

- Seal lip 주변 폴리머와 edge chip 존재를 현미경으로 확인한다.

- ESC temperature trace와 CD radial map을 비교해 edge bias drift를 확인한다.

- He MFC zero drift 0.3 sccm 이하인지 확인한다.

조치: 웨이퍼를 디척킹 후 backside particle을 제거하고 seal lip dry clean을 수행한다. 반복되면 He O-ring 또는 ESC seal 부품을 교체한다.

재발방지: Backside particle 80개 이상 wafer 투입 금지, HBr/Cl2 100매마다 seal lip O2 clean을 수행한다.

에스컬레이션 기준: 3매 연속 또는 leak 3.0 Torr/min 초과 시 로트를 hold하고 ESC 교체 검토를 시작한다.

## ETC-E420 조치

증상: ICP 점화 후 forward 1,200 W 조건에서 reflected power가 60 W 이상이며 match C1 또는 C2가 92% 한계에 붙는다.

- Recipe ignition pressure가 10~25 mTorr 범위인지 확인한다.

- Match box C1/C2 position과 coil current trend를 확인한다.

- ICP quartz-free cover의 폴리머 누적과 O2 clean 이력을 확인한다.

- Ar 100 sccm, ICP 300 W low-power ignition test를 수행한다.

조치: Ar purge 후 low-power ignition을 재시도하고, match 포화가 반복되면 chamber polymer clean과 match calibration을 수행한다.

재발방지: OES baseline +15% 상승 전 O2 clean을 실행하고 coil cover PM wafer count를 250매 이하로 유지한다.

에스컬레이션 기준: Reflected 5% 이상 3초 지속이 2회 반복되면 RF engineer가 match box 점검을 수행한다.

## ETC-E421 조치

증상: Bias 300 W 이상에서 reflected power가 forward 대비 5%를 초과하고 Vdc가 -250 V 기준 ±25 V 이상 흔들린다.

- Bias match C2 drift와 하부 전극 접지저항을 확인한다.

- ESC chuck current와 He pressure 변동을 같은 시간축으로 비교한다.

- Pressure sigma가 0.7 mTorr 이하인지 확인한다.

- Dummy wafer로 bias 100/300/500 W step test를 수행한다.

조치: Bias RF cable 접촉과 match tuning을 확인하고 ESC backside leak 원인을 제거한 뒤 recipe를 재시작한다.

재발방지: 분기 PM 때 bias match calibration을 수행하고 cable 접점 토크를 0.8 N·m 기준으로 확인한다.

에스컬레이션 기준: Vdc step drift 50 V 초과 또는 wafer arcing mark 발견 시 즉시 장비를 down한다.

## ETC-E430 조치

증상: Pressure setpoint 15 mTorr에서 ±1.5 mTorr 이상 변동이 5초 지속되고 throttle angle이 8% 이상 왕복한다.

- Throttle valve response test로 10→30 mTorr step 응답 2초 이하를 확인한다.

- Turbo speed 40±2 krpm과 foreline pressure 80 mTorr 이하를 확인한다.

- MFC total flow와 pressure trace를 100 ms 간격으로 비교한다.

- Pumping port polymer flake 유무를 endoscope로 확인한다.

조치: Throttle home calibration을 수행하고 pumping port O2 clean을 추가한다. turbo vibration이 3.5 mm/s 이상이면 pump PM을 진행한다.

재발방지: HBr/Cl2 250매 누적 전 pumping port dry inspection을 수행한다.

에스컬레이션 기준: 압력 불안정으로 endpoint time이 ±3초 초과하면 공정 engineer와 recipe pressure window를 재검증한다.

## ETC-E440 조치

증상: Cl2 80 sccm setpoint에서 actual flow가 ±1.0%를 벗어나고 폴리 게이트 CD bias가 -5 nm 이상 이동한다.

- MFC zero drift가 0.3 sccm 이하인지 확인한다.

- Cl2 line pressure가 recipe 중 ±2 psig 이내인지 확인한다.

- N2 purge 후 span check 20/80/120 sccm을 수행한다.

- OES Cl 837 nm intensity가 지난 25매 평균 대비 ±10%인지 확인한다.

조치: MFC auto-zero와 purge를 수행하고 span 편차가 1% 초과하면 MFC를 교체한다.

재발방지: Cl2 bottle 전환 후 10분 line stabilization을 의무화한다.

에스컬레이션 기준: 동일 MFC에서 ETC-E440 2회/주 이상이면 gas box PM을 앞당긴다.

## ETC-E450 조치

증상: OES endpoint ratio가 threshold 0.72에 도달하지 않아 overetch limit 12초로 종료되고 하부층 손상 위험이 증가한다.

- OES dark count 50 count 이하와 window 투과율 70% 이상을 확인한다.

- Target wavelength와 background wavelength recipe mapping을 확인한다.

- 최근 O2 clean 후 CO 483 nm peak 감소가 40% 이하였는지 확인한다.

- Monitor wafer에서 endpoint repeatability ±1.5초를 확인한다.

조치: OES window를 세정 또는 교체하고 threshold를 기존 qualification 값으로 복원한다. 필요한 경우 interferometry depth 종료를 임시 적용한다.

재발방지: HBr/Cl2 100매 또는 CF4/SF6 75매마다 window 투과율을 기록한다.

에스컬레이션 기준: 2매 연속 miss 또는 overetch 20% 초과 시 process engineer 승인 전 로트 재개 금지.

## ETC-E460 조치

증상: Focus ring wear model이 0.35 mm를 넘고 edge 3 mm 영역 CD bias가 +7 nm, 에지 틸팅이 1.2° 이상이다.

- Ring 8방위 높이와 step wear를 측정한다.

- Edge ring locator pin 마모와 ring gap 0.10 mm 이하를 확인한다.

- Edge exclusion CD map과 Vdc radial model을 비교한다.

- Qualification wafer에서 edge etch rate 변화를 확인한다.

조치: Si focus ring을 교체하고 Ar plasma 60초 안정화와 monitor wafer 5매 qualification을 수행한다.

재발방지: Ring wear 0.30 mm 경고에서 spare를 준비하고 0.35 mm 전 로트 투입을 차단한다.

에스컬레이션 기준: 교체 후에도 edge CD range 6 nm 초과 시 chamber matching과 edge ring seating을 점검한다.

## ETC-E470 조치

증상: 0.16 µm 이상 particle adders가 30개를 초과하고 chamber wall polymer flake가 pumping port 주변에서 관찰된다.

- Particle map이 edge 또는 exhaust side에 집중되는지 확인한다.

- O2 clean counter가 HBr/Cl2 100매 또는 CF4/SF6 75매를 넘었는지 확인한다.

- Chamber wall polymer 두께가 30 µm 이상인지 확인한다.

- OES CO peak 감소율로 polymer removal 여부를 확인한다.

조치: O2 plasma clean 180초를 2회 수행하고 Ar purge 60초 후 blank wafer particle을 재측정한다. 심하면 chamber wet clean을 수행한다.

재발방지: Recipe 종료 후 post-plasma Ar 8초를 유지하고 clean counter 자동 예약을 사용한다.

에스컬레이션 기준: Blank wafer adders 10개 이하로 회복되지 않으면 장비 down 및 liner 교체를 진행한다.

## ETC-E471 조치

증상: SEM에서 trench bottom grass 또는 micro-mask가 관찰되고 local CD loss가 5 nm 이상 발생한다.

- Bottom residue 성분이 SiOx/AlF 계열인지 EDX 결과를 확인한다.

- Bias power와 pressure가 recipe 허용 범위 3~80 mTorr, 50~800 W 내인지 확인한다.

- ESC 온도 편차가 2 ℃ 이하인지 확인한다.

- O2 fraction과 HBr/Cl2 passivation balance를 확인한다.

조치: O2 clean 후 affected recipe의 bias를 20~40 W 상향하거나 pressure를 2 mTorr 낮춰 재부착을 줄인다.

재발방지: 금속 식각 후 다음 Si trench로 넘어가기 전 blank clean wafer 1매를 운용한다.

에스컬레이션 기준: 동일 pattern에서 3 lot 연속 발생하면 공정 조건 DOE와 chamber parts 분석을 동시 진행한다.

## ETC-E481 조치

증상: HAR via depth가 목표 대비 40 nm 이상 부족하고 aspect ratio가 큰 영역에서 ARDE 보정이 실패한다.

- Interferometry fringe contrast가 15% 이상인지 확인한다.

- Dense/iso open area별 etch rate 차이를 계산한다.

- Bias pulse duty와 ICP power trace를 확인한다.

- CF4 또는 SF6 fraction이 recipe limit 내에서 정상인지 확인한다.

조치: Overetch를 8%에서 12%로 임시 조정하고 bias pulse duty를 qualification 범위 내에서 5%p 상향한다.

재발방지: Open area 별 endpoint 보정 테이블을 월 1회 업데이트한다.

에스컬레이션 기준: Depth 부족 80 nm 초과 또는 bowing 12 nm 초과 시 공정 engineer 승인을 받는다.

# 8. 공정 파라미터 및 품질 관리

공정 파라미터는 압력 3~80 mTorr, ICP 300~2,500 W, bias 50~800 W, ESC 20~80 ℃ 안에서 관리한다. Etcher-A에서 품질을 좌우하는 값은 식각률, 균일도, CD bias, 프로파일 각도, 선택비, 파티클, OES endpoint time, Vdc, He leak이며 recipe 변경은 monitor wafer 5매와 product split 3매 이상에서 확인한다.

공정별 대표 레시피

| 공정 | 압력 mTorr | Source RF W | Bias W | 가스 유량 sccm | ESC ℃ | 주요 목표 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Si trench | 12 | 1,200 | 180 | HBr 100 / Cl2 35 / O2 5 / Ar 50 | 60 | 각도 89.2° |
| Oxide contact | 35 | 1,600 | 550 | CF4 60 / Ar 200 / O2 8 | 20 | 선택비 8:1 |
| Poly gate | 6 | 900 | 110 | HBr 90 / Cl2 25 / O2 3 | 40 | CD bias ±4 nm |
| Al metal | 10 | 1,100 | 220 | Cl2 90 / Ar 80 / HBr 20 | 50 | 잔사 10 sites 이하 |
| W recess | 18 | 1,400 | 350 | SF6 45 / Cl2 30 / Ar 120 | 40 | Recess ±8 nm |
| HAR via | 5 | 2,200 | 650 | CF4 80 / SF6 15 / Ar 180 / O2 4 | 20 | ARDE 3% 이하 |
| Edge trim | 25 | 700 | 80 | Cl2 40 / O2 6 / Ar 100 | 60 | Edge CD +2 nm |

표 13. Etcher-A 공정별 대표 recipe window

SPC 관리 항목

| 항목 | 측정 주기 | 관리 한계 | 이탈 시 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 식각률 | Monitor wafer 매 25매 | Target ±3%, RSD 2% 이하 | RF/pressure/OES baseline 확인 |
| 균일도 | Lot 첫/마지막 monitor | 3.0% 이하, HAR 4.0% 이하 | He leak, focus ring wear 확인 |
| CD bias | Product inline CD | -10~+10 nm, gate ±4 nm | Bias/Vdc와 Cl2/HBr ratio 조정 |
| 프로파일 각도 | SEM daily split | 87.0~90.0°, trench target 89.2° | Pressure 2 mTorr 및 bias 20 W 조정 검토 |
| 선택비 | Monitor stack weekly | Oxide contact 8:1 이상, poly 20:1 이상 | CF4 fraction과 O2 passivation 확인 |
| 파티클 | Blank after clean | 0.16 µm adders 10개 이하 | O2 clean 또는 wet clean |
| Endpoint time | Wafer별 FDC | 25매 평균 대비 ±3초 | OES window와 threshold 확인 |
| He leak | Wafer별 | 1.5 Torr/min 이하 | ESC seal과 backside particle 확인 |

표 14. 식각 품질 SPC 항목

프로파일 결함별 조정 방향

| 결함 | 관찰 기준 | 우선 조정 | 제한 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| Taper 과다 | Sidewall angle 87° 미만 | Bias +20 W 또는 pressure -2 mTorr | Vdc -650 V 초과 금지 |
| Bowing | HAR sidewall bulge 12 nm 초과 | HBr 또는 polymerizing gas fraction +5 sccm | Bottom residue 증가 확인 |
| Notching | 하부층 근처 lateral loss 3 nm 초과 | Overetch -3초 또는 bias -20 W | Endpoint miss 없어야 함 |
| Microtrench | Bottom edge groove 5 nm 초과 | Pressure +2 mTorr 또는 bias -30 W | ARDE depth 부족 확인 |
| Loading effect | Dense/iso rate 차 18% 초과 | Open area correction table 적용 | Total flow 300 sccm 이하 유지 |
| Grass | Bottom residue 5 sites 초과 | O2 clean 및 bias +20 W | Selectivity 저하 확인 |

표 15. 식각 프로파일 결함과 recipe 조정 방향

- Recipe 압력을 3 mTorr 낮추면 mean free path 증가로 HAR bottom ion flux가 증가하지만, focus ring 마모가 0.30 mm 이상이면 edge tilting이 더 커질 수 있다.

- Bias를 50 W 올리면 oxide contact bottom clearing은 빨라지나 Vdc가 -650 V보다 낮아지면 notching과 mask loss를 동시에 확인한다.

- HBr/Cl2 비율은 poly gate sidewall passivation을 결정하므로 HBr 10 sccm 증가는 bowing 감소와 etch rate 3~6% 감소를 함께 기록한다.

- OES endpoint와 interferometry depth가 2초 이상 불일치하면 optical window 오염과 pattern reflectivity 8% 미만 가능성을 동시에 점검한다.

# 9. 소모품·스페어 파트 관리

소모품 관리는 식각 플라즈마에 노출되는 Si focus ring, edge ring, chamber liner, OES window, ESC He seal, throttle valve seal, pump foreline trap, MFC valve kit에 집중한다. 교체 기준은 calendar가 아니라 wafer count, RF 누적 kWh, ring wear mm, OES 투과율 %, He leak Torr/min로 판단한다.

소모품 교체 기준

| 품목 | 예상 수명 | 교체 기준 | 보관 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| Si focus ring | 8,000~12,000매 | Step wear 0.35 mm 또는 edge CD bias +7 nm | N2 cabinet, particle bag double seal |
| Edge ring | 12,000~18,000매 | Locator gap 0.10 mm 초과 또는 edge tilting 1.2° | 수평 보관, 충격 5 G 이하 |
| Chamber liner | 분기 PM 또는 25,000매 | Polymer 30 µm 초과 또는 flake 재발 | 건조 cabinet RH 35% 이하 |
| OES window | 3,000~5,000매 | 투과율 70% 미만 또는 endpoint miss 2매 | 광학면 접촉 금지 |
| ESC He seal | 6개월 또는 leak 반복 | He leak 1.5 Torr/min 3회 이상 | Clean room sealed tray |
| Throttle valve seal | 12개월 | Pressure step 응답 2초 초과 | 탄성체 전용 N2 bag |
| MFC valve kit | 24개월 | Zero 0.3 sccm 또는 span ±1% 초과 | 가스별 라벨 분리 |

표 16. 소모품 수명과 교체 트리거

스페어 최소 재고

| 파트 | 최소 수량 | 리드타임 | 부족 시 위험 |
| --- | --- | --- | --- |
| Focus ring 300 mm Si | 3 ea | 6주 | ETC-E460 발생 후 장기 down |
| OES window kit | 2 ea | 4주 | ETC-E450 반복 및 endpoint overetch |
| ESC He seal kit | 2 set | 8주 | ETC-E412 로트 hold |
| Bias RF cable | 1 ea | 10주 | ETC-E421 재발 |
| Throttle valve seal | 1 set | 8주 | ETC-E430 압력 불안정 |
| Cl2/HBr MFC 200 sccm | 각 1 ea | 12주 | ETC-E440/441 recipe 제한 |

표 17. Etcher-A 스페어 파트 최소 재고

- Focus ring은 동일 lot 내 ring height 편차 0.03 mm 이하 제품만 사용하고 서로 다른 supplier lot를 한 챔버 qualification 없이 혼용하지 않는다.

- OES window는 세정 후 633 nm 투과율 85% 이상이면 재사용 가능하나 endpoint miss ETC-E450이 2회 발생한 window는 폐기한다.

- ESC He seal은 육안 손상보다 leak rate가 우선 기준이며 12 Torr 20초 decay가 0.5 Torr를 넘으면 spare 사용을 준비한다.

- MFC spare는 Cl2, HBr, CF4, SF6 가스별 wetted material 호환성을 구분하고 장착 전 N2 purge 10분 및 zero check 3회를 실시한다.

▲ 주의 식각 노출 부품을 세정 후 젖은 상태로 포장하면 AlCl3 또는 SiBrx 잔류물이 수분과 반응할 수 있으므로, RH 35% 이하 건조 캐비닛에서 2시간 이상 건조한 뒤 N2 bag에 밀봉한다.

# 10. 부록 – 용어집 및 점검 체크리스트

부록은 Etcher-A 운전자가 recipe, PM, 오류 조치에서 동일한 식각 용어와 정량 기준을 사용하도록 정의한다. 용어는 ESC, He backside, ICP, bias, Vdc, OES, interferometry, focus ring, ARDE, loading effect, micro-masking처럼 건식 식각 고유 현상으로 제한한다.

용어집

| 용어 | 정의 | Etcher-A 기준값 |
| --- | --- | --- |
| ICP | 상부 코일 RF로 플라즈마 밀도를 제어하는 소스 | 300~2,500 W, 반사파 3% 이하 |
| CCP Bias | 하부 전극 RF로 이온 에너지를 조절하는 전력 | 50~800 W, Vdc ±15 V 관리 |
| ESC | 정전력으로 wafer를 고정하고 He 냉각을 전달하는 chuck | 0.8~2.5 kV, leak 1.5 Torr/min 이하 |
| He backside | 웨이퍼 후면 열전달용 He 압력 | 6~18 Torr, center/edge split 0~4 Torr |
| Focus ring | 에지 sheath와 플라즈마 전위를 보정하는 Si ring | Wear 0.35 mm 교체 |
| OES endpoint | 플라즈마 방출선 ratio로 식각 종료를 판정 | Threshold repeatability ±1.5초 |
| Interferometry | 반사 fringe로 HAR depth를 추정 | Contrast 15% 이상 |
| ARDE | Aspect ratio 증가에 따른 식각률 감소 | Depth loss 3% 이하 관리 |
| Loading effect | Open area 차이에 따른 식각률 차이 | Dense/iso rate 차 18% 이하 |
| Micro-masking | 재부착 부산물이 국부 mask처럼 작용하는 결함 | Bottom grass 5 sites 이하 |

표 18. Etcher-A 식각 용어 정의

운전 전 체크리스트

| No | 확인 항목 | 기준 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Base pressure | 5.0E-6 Torr 이하 | OK/NG |
| 2 | Focus ring wear | 0.30 mm 미만 경고 없음 | OK/NG |
| 3 | ESC temperature | Recipe setpoint ±0.5 ℃ | OK/NG |
| 4 | He leak check | 12 Torr에서 1.5 Torr/min 이하 | OK/NG |
| 5 | OES window | 투과율 70% 이상, dark 50 count 이하 | OK/NG |
| 6 | MFC zero | 각 라인 0.3 sccm 이하 | OK/NG |
| 7 | RF match | Source/bias reflected 3% 이하 | OK/NG |
| 8 | Endpoint recipe | OES ratio와 overetch limit 등록 | OK/NG |
| 9 | Loadlock pump down | 120초 내 10 mTorr 이하 | OK/NG |
| 10 | FDC logging | Vdc, pressure, OES, He trend 저장 | OK/NG |

표 19. 로트 운전 전 체크리스트

정비 후 체크리스트

| No | 확인 항목 | Pass 기준 | 관련 코드 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Particle adder | 0.16 µm 10개 이하 | ETC-E470 |
| 2 | Endpoint repeat | ±1.5초 이하 | ETC-E450 |
| 3 | Etch rate RSD | 5매 2.0% 이하 | ETC-E480 |
| 4 | CD radial range | 6 nm 이하 | ETC-E460 |
| 5 | He leak | 1.5 Torr/min 이하 | ETC-E412 |
| 6 | RF reflected | 3% 이하 | ETC-E420/421 |
| 7 | Pressure response | 10→30 mTorr 2초 이하 | ETC-E430 |
| 8 | ESC residual | 디척킹 후 30 V 이하 | ETC-E411 |

표 20. PM 후 재가동 체크리스트

- Etch rate 계산은 monitor wafer의 pre/post thickness 차이를 endpoint time으로 나누고, overetch step은 별도 항목으로 기록한다.

- CD bias는 mask CD와 식각 후 CD 차이를 nm 단위로 기록하며 poly gate recipe는 ±4 nm를 벗어나면 lot hold 검토 대상이다.

- Profile angle은 SEM cross-section에서 sidewall 3점 평균을 사용하고 87° 미만이면 taper, 90° 초과 국부 굴절은 footing 또는 notching 후보로 분류한다.

- 선택비는 target layer etch rate를 stop layer loss rate로 나눈 값이며 oxide contact는 8:1 이상, poly gate는 20:1 이상을 목표로 한다.

- 파티클은 blank wafer 기준 0.16 µm 이상 adders로 판단하고, exhaust side 집중 분포는 pumping port polymer flake를 우선 의심한다.

ℹ 참고 체크리스트의 NG 항목이 ETC-E410~ETC-E492 중 하나와 연결되면 해당 코드로만 조치 기록을 남기며, 장비 공통 알람명이나 다른 prefix를 병기하지 않는다.