SCANNER EQUIPMENT MANUAL

ArF 액침 DUV 노광 스캐너 운전·정비 매뉴얼

193nm Immersion Lithography Scanner / Scanner-DUV1

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서번호 | EM-PHOT02-KR |
| 개정 | Rev. 7.5 |
| 설비 ID | EQP-PHOT02 |
| 설비명 | Scanner-DUV1 |
| 설비 유형 | Scanner |
| 모델 | AQUA-ARF193i X1350 |
| 제조사 | Baekdu Optical Systems |
| 발행일 | 2026-09-04 |
| 적용 라인 | FAB1 Litho Bay 2 (Immersion Cell) |
| 문서 등급 | 사내 기술문서 / 운전자·정비자용 |

본 매뉴얼은 액침 노광 셀 인가자 전용이며, 조명 조건과 오버레이 보정 데이터는 대외비로 취급된다.

# 목차

목차	2

1. 장비 개요 및 주요 사양	3

2. 시스템 구성 및 서브시스템	4

3. 취급법 – 표준 운전 절차	5

4. 주의사항 – 안전 및 취급 금지사항	7

5. 정비 매뉴얼 – 예방정비(PM)	8

레이저 챔버 가스 리필 및 챔버 교체	9

이머전 후드 실링·필터 교체	9

굴절형 렌즈 헤이즈 점검	9

6. 자주 발생하는 오류	10

7. 오류 조치 가이드	11

DUV-E710	12

DUV-E721	12

DUV-E722	12

DUV-E724	13

DUV-E740	13

DUV-E750	14

DUV-E751	14

DUV-E753	14

DUV-E760	15

DUV-E770	15

8. 공정 파라미터 및 품질 관리	15

9. 소모품·스페어 파트 관리	17

10. 부록 – 용어집 및 점검 체크리스트	18

# 1. 장비 개요 및 주요 사양

Scanner-DUV1은 ArF 193nm 액침 노광 전용 스캐너로, 6 kHz 엑시머 레이저와 NA 1.35 굴절형 투영렌즈, 22.00±0.01℃ 순수 액침 갭, 26×33 mm 필드 스캔 조건에서 300 mm 웨이퍼의 미세 패턴을 반복 노광한다.

본 장비의 관리 기준은 E95 대역폭 0.35 pm 이하, 펄스 에너지 안정도 3σ 0.10% 이하, 웨이퍼 레벨링 잔차 25 nm 이하, 매칭 오버레이 |m|+3σ 3.0 nm 이하, 워터마크 결함밀도 0.03 ea/cm² 이하로 설정한다.

주요 장비 사양

| 항목 | 관리값 | 운전 의미 |
| --- | --- | --- |
| 광원 | ArF 193.368 nm, 6 kHz | 불소-아르곤 혼합가스 엑시머 발진으로 레지스트 감광 도즈 25~45 mJ/cm²를 형성한다. |
| 대역폭 | E95 ≤ 0.35 pm | 렌즈 색수차와 CD 편차를 억제하며 0.40 pm 초과 시 DUV-E710 인터록을 적용한다. |
| 투영렌즈 | 굴절형, NA 1.20~1.35 | 액침 순수 굴절률을 이용해 고NA 해상도를 확보하고 렌즈 헤이즈 0.15%T 초과를 감시한다. |
| 액침 갭 | 1.0±0.1 mm, DIW 22.00±0.01℃ | 스캔 중 버블 30 µm 이상과 누수 0.5 mL/min 이상을 검출한다. |
| 스테이지 | 듀얼 웨이퍼 스테이지 | 측정 스테이지와 노광 스테이지가 4.8 s 이하로 스와핑되어 170 wph 목표를 유지한다. |
| 필드 | 26×33 mm | 스캔 속도 450~700 mm/s와 슬릿 폭 6 mm 조건으로 필드별 도즈 균일도를 관리한다. |

표 1. Scanner-DUV1 ArF 액침 노광 사양

라인 적용 범위

| 대상 | 허용 조건 |
| --- | --- |
| 웨이퍼 | 300 mm Si 웨이퍼, 총두께편차 10 µm 이하, 에지 비드 제거 폭 2.0±0.3 mm |
| 레지스트 | ArF 액침용 CAR 80~120 nm, 탑코트 25~45 nm 또는 탑코트리스 레시피 승인품 |
| 하층막 | BARC 반사율 193 nm 기준 1.0% 이하, 베이크 후 아민 아웃가스 0.5 ng/cm² 이하 |
| 레티클 | 6 inch 쿼츠 레티클, 펠리클 장착, 펠리클 표면 파티클 0.20 µm 이상 3 ea 이하 |
| 인라인 트랙 | 코터·디벨로퍼 핸드셰이크 2.0 s 이하, PEB 지연 60 s 이하 |
| 환경 | 렌즈 주변 NH3 0.5 ppb 이하, 온도 23.0±0.1℃, 진동 0.5 µm/s 이하 |

표 2. FAB1 Litho Bay 2 투입 조건

Scanner-DUV1의 193nm optical dose budget은 레이저 출력 10.0±0.1 mJ, 조명 균일도 0.3% 이하, 펠리클 투과율 99.0% 이상, 렌즈 헤이즈 0.15%T 이하, 액침 DIW 굴절률 안정도 1×10⁻⁵ 이하를 합산해 관리하며 어느 하나가 한계의 80%에 도달하면 lot start 전 3매 monitor를 추가한다.

액침 레시피의 공정 창은 NA 1.35에서 focus depth 90 nm 이하로 좁아지므로 leveling 25 nm, wafer chuck 온도 23.00±0.02℃, DIW 22.00±0.01℃, scan acceleration 6 m/s² 이하를 동시에 만족해야 26×33 mm 전 필드에서 CD bias ±1.0 nm를 유지한다.

# 2. 시스템 구성 및 서브시스템

Scanner-DUV1은 레이저 가스 캐비닛, 빔 안정화 모듈, 편광 조명계, 레티클 라이브러리, NA 1.35 투영렌즈, 이머전 후드, 듀얼 웨이퍼 스테이지, 얼라인먼트 계측계, 트랙 인터페이스, 결함 로그 서버로 구성된다.

각 서브시스템은 DUV-E 코드 체계로 상태를 보고하며, 193nm 출력·액침 유량·레벨링 맵·MMO 보정값이 레시피 ID와 웨이퍼 ID 단위로 1 lot당 25매 모두 저장된다.

서브시스템 구성

| 서브시스템 | 핵심 관리값 | 연동 신호 |
| --- | --- | --- |
| 엑시머 레이저 | F2 0.09~0.12%, Ar/Ne balance, HV 18~24 kV | E95, 펄스 에너지, 가스 수명 shot count |
| 빔 안정화 | 빔 포인팅 ±0.5 µrad, 에너지 servo 1 ms | 조명 균일도와 도즈 피드백 |
| 편광 조명 | 다이폴 X/Y, 쿼드러플, annular σ 0.75~0.95 | 레시피별 σ-inner/outer와 편광각 |
| 레티클 핸들러 | 6 inch 레티클, 펠리클 클리어런스 5 mm | 바코드, 라이브러리 슬롯, 파티클 계측 |
| 투영렌즈 | NA 1.35, 렌즈 온도 23.00±0.02℃ | 헤이즈 맵, 파면 보정, 초점 오프셋 |
| 이머전 후드 | DIW 22.00±0.01℃, 유량 0.8~1.2 L/min | 버블 센서, 누수 센서, 회수 압력 |
| 듀얼 스테이지 | 스와핑 4.8 s 이하, 위치 오차 1.5 nm 이하 | 측정 맵과 노광 좌표 동기화 |
| 트랙 IF | SECS/GEM 또는 EDA, 로트 승인 2 s 이하 | 코팅 완료, PEB 대기, 현상 완료 상태 |

표 3. 액침 DUV 구성 모듈과 관리 신호

인터록 등급

| 등급 | 트리거 | 장비 동작 |
| --- | --- | --- |
| Level 1 | E95 0.32~0.35 pm 또는 DIW 온도 편차 0.008℃ | 경고를 표시하고 다음 웨이퍼 전에 자동 재측정한다. |
| Level 2 | 버블 20~30 µm 2회 또는 오버레이 2.5~3.0 nm | 현재 필드 완료 후 로트를 hold하고 엔지니어 승인을 요구한다. |
| Level 3 | 누수 0.5 mL/min 이상 또는 HV 도어 인터록 open | 노광 셔터를 닫고 스테이지를 safe Z 5 mm로 이송한다. |
| Level 4 | F2 농도 high-high 또는 렌즈 헤이즈 급증 0.05%T/일 | 레이저 발진을 금지하고 FAB 배기 확인 후 정비 모드로 전환한다. |

표 4. Scanner-DUV1 인터록 등급

레이저와 이머전 유닛의 제어 주기는 서로 분리되지만 wafer expose enable은 E95 0.35 pm 이하, pulse energy 3σ 0.10% 이하, DIW temperature 22.00±0.01℃, bubble 20 µm 이상 0 ea, recovery pressure -12±2 kPa 조건이 모두 true일 때 100 ms 주기로 갱신된다.

레티클 라이브러리는 6 inch 레티클 80슬롯을 관리하며 각 슬롯은 pellicle particle 0.20 µm 이상 수량, 193nm 투과율, reticle usage shot count, clamp 횟수, 최근 DUV-E740 발생시각을 저장해 동일 파티클 좌표가 2회 반복되면 자동 quarantine 슬롯으로 이송한다.

# 3. 취급법 – 표준 운전 절차

표준 운전은 193nm 레이저 안정화, 레티클·펠리클 확인, 22℃ 액침 후드 프라이밍, 트랙 인라인 로트 수신, 듀얼스테이지 측정·노광 스와핑, 아이들 전환 순서로 수행한다.

운전 전 허용창

| 점검 항목 | 허용 범위 |
| --- | --- |
| 레이저 E95 | 0.35 pm 이하이며 0.32 pm 초과 시 3회 재측정 후 lot start 승인 |
| DIW 온도 | 22.00±0.01℃, 유량 0.8~1.2 L/min, 회수 압력 -12±2 kPa |
| 레티클 | 펠리클 0.20 µm 이상 파티클 3 ea 이하, 바코드와 레시피 reticle ID 일치 |
| 트랙 신호 | 코팅 완료와 PEB 지연 한계 60 s 이하, 탑코트 25~45 nm 데이터 수신 |
| 스테이지 | 스와핑 4.8 s 이하, 레벨링 잔차 25 nm 이하, 얼라인 잔차 4 nm 이하 |

표 5. 표준 운전 시작 전 조건

- 장비 상태 화면에서 Scanner-DUV1 ID가 EQP-PHOT02이고 전일 idle 시간이 2 h 이상인지 확인한 뒤 DUV warm-up recipe를 선택한다.

- 레이저 가스 캐비닛 압력을 확인하여 F2 mix 0.09~0.12%, Ar/Ne balance, 공급압 0.42±0.03 MPa 조건을 기록한다.

- 고전압 전원 interlock chain이 closed이고 챔버 도어 접점 저항이 0.2 Ω 이하임을 확인한다.

- 193nm 엑시머 레이저를 1 kHz 5 min pre-fire로 시작하고, 오존 배기 유량 250 m³/h 이상을 확인한다.

- 레이저 반복률을 3 kHz 3 min, 6 kHz 7 min 순서로 올려 펄스 에너지 평균 10.0±0.1 mJ를 안정화한다.

- 스펙트럼 모니터에서 E95 대역폭을 3회 측정하여 0.35 pm 이하, 중심 파장 193.368±0.002 nm 조건을 만족하는지 확인한다.

- 에너지 캘리브레이션을 실행하여 dose servo gain을 0.85~1.15 범위로 맞추고 3σ 안정도 0.10% 이하를 저장한다.

- 조명 모드를 레시피에 맞춰 다이폴 X, 다이폴 Y, 쿼드러플 또는 annular 중 선택하고 σ-inner/outer 값을 0.35~0.95 범위로 입력한다.

- 레티클 라이브러리 슬롯의 바코드를 스캔하여 reticle ID, pellicle lot, 193nm 투과율 99.0% 이상 데이터를 확인한다.

- 레티클을 로딩 포트에서 stage clamp로 이송하고 펠리클 표면 0.20 µm 이상 파티클이 3 ea 이하인지 확인한다.

- 레티클 글로벌 얼라인을 수행하여 X/Y 잔차 5 nm 이하, 회전 0.05 µrad 이하이면 reticle align pass로 승인한다.

- 웨이퍼 스테이지 척 온도를 23.00±0.02℃로 맞추고 진공 흡착 대신 척 흡착압 -80±5 kPa 조건을 확인한다.

- 이머전 후드 공급 라인을 22.00±0.01℃ DIW로 180 s 플러시하고 TOC 5 ppb 이하, 입자 0.05 µm 기준 10 ea/mL 이하를 확인한다.

- 후드 노즐과 회수 슬롯을 prime 모드로 전환해 유량 1.0 L/min, 회수 압력 -12±2 kPa, 액침 갭 1.0±0.1 mm를 형성한다.

- 버블 센서 dark count를 30 s 측정하여 10 counts/min 이하이면 노광 허가 플래그를 on으로 전환한다.

- 트랙 인터페이스에서 코팅 완료 신호, 탑코트 두께 25~45 nm, BARC 반사율 193 nm 1.0% 이하 메타데이터를 수신한다.

- lot ID와 recipe ID를 매칭하고 PEB 지연 한계 60 s, track-to-scanner queue 3 lot 이하 조건을 확인한다.

- 첫 웨이퍼를 측정 스테이지에 로딩하고 wafer notch, edge bead removal 2.0±0.3 mm, backside particle alarm을 확인한다.

- 레벨링 맵을 9×13 grid로 취득하여 focus Z 잔차 25 nm 이하, wafer tilt 1.5 µrad 이하로 보정한다.

- 얼라인먼트 마크를 8점 이상 측정하여 X/Y 잔차 4 nm 이하, grid magnification 0.15 ppm 이하로 MMO 초기값을 계산한다.

- 측정 스테이지와 노광 스테이지를 4.8 s 이하로 스와핑하고 chuck handoff 위치 오차 1.5 nm 이하를 확인한다.

- 첫 필드 전에 immersion pre-wet 1.5 s를 수행해 액침 갭 내 공기 잔류를 제거하고 버블 20 µm 이상 0 ea 조건을 확인한다.

- 노광 도즈를 25~45 mJ/cm² 범위의 레시피값으로 설정하고 slit energy uniformity 0.3% 이하를 확인한다.

- 스캔 속도를 450~700 mm/s로 설정하고 field size 26×33 mm, slit width 6 mm 조건으로 첫 필드를 노광한다.

- 필드별 focus spot 데이터를 실시간 수집하여 3연속 필드에서 ±30 nm 초과 시 focus feed-forward를 5 nm 단위로 보정한다.

- overlay monitor mark를 lot 첫 장과 13번째 장에서 측정하여 |m|+3σ 3.0 nm 이하이면 lot continuation을 승인한다.

- DIW 회수 라인 전도도 0.07 µS/cm 이하와 온도 편차 0.01℃ 이하를 5분 이동평균으로 감시한다.

- 노광 중 워터마크 검사 샘플링 필드를 5개 이상 지정하고 결함밀도 0.03 ea/cm² 초과 시 lot hold 조건을 설정한다.

- 각 웨이퍼 완료 후 후드 de-wet 2.0 s와 edge dry 1.0 s를 수행하여 레지스트 표면 잔류수 streak를 방지한다.

- 마지막 웨이퍼 완료 후 레티클을 라이브러리 슬롯으로 복귀하고 펠리클 파티클 재검사 결과를 reticle usage log에 저장한다.

- 레이저를 6 kHz에서 1 kHz로 60 s ramp-down하고 shutter closed 상태에서 500 shot purge를 수행한다.

- 이머전 후드를 rinse 120 s, dry N2 60 s 모드로 전환하고 회수 필터 차압이 25 kPa 이하인지 확인한다.

- 트랙에 lot complete와 PEB start permission을 송신하고 통신 지연이 2.0 s 이하인지 확인한다.

- 장비를 idle mode로 전환하여 레이저 standby 0.5 kHz, DIW recirculation 0.5 L/min, lens purge 20 L/min 조건을 유지한다.

▲ 주의 DUV-E 인터록을 bypass한 상태에서 193nm 발진, 22℃ DIW prime, 레티클 clamp 또는 듀얼스테이지 swap을 수행하면 도즈 오차 0.3%와 워터마크 결함 0.03 ea/cm² 기준을 동시에 초과할 수 있다.

# 4. 주의사항 – 안전 및 취급 금지사항

193nm 엑시머 레이저 운전 구역에서는 자외선 차폐 도어가 닫혀 있고 shutter status가 closed로 표시될 때만 서비스 패널을 열 수 있으며, 레이저 챔버 HV bus가 50 V 이하로 방전될 때까지 최소 180 s를 대기한다.

F2/Ar 혼합가스는 0.09~0.12% F2 농도에서도 실링 열화와 산화 위험이 있으므로 가스 리필 중 캐비닛 배기 250 m³/h 이상, 누설 검지 0.1 ppm 이하, 작업자 HF-compatible 장갑을 확인한다.

안전 위험과 금지 조건

| 위험원 | 금지 기준 | 즉시 조치 |
| --- | --- | --- |
| 193nm 자외선 | 빔 덤프 커버 open 또는 관찰창 차폐율 99.99% 미확인 | DUV-E730 발생 후 shutter lock 및 작업자 퇴피 |
| F2/Ar 가스 | 누설 0.1 ppm 초과 또는 리필 호스 purge 300 s 미만 | 가스 밸브 close, 배기 high, 안전 담당 통보 |
| 고전압 챔버 | HV 잔류 50 V 초과 또는 접지봉 미체결 | 방전 180 s 재수행 및 DUV-E731 reset 금지 |
| 오존 | 레이저실 O3 0.05 ppm 초과 | 발진 정지, 배기 250 m³/h 이상 유지 |
| 렌즈 오염 | 아민류 세정제, 실리콘 오일, 일반 marker 반입 | 렌즈 purge 20 L/min 유지 후 오염품 반출 |
| 순수 누수 | 바닥 물막 10 cm² 이상 또는 누수 0.5 mL/min 이상 | 전원부 접근 금지, slip barrier 설치, 후드 drain |
| 탑코트 불일치 | 승인 외 topcoat 또는 BARC outgas 0.5 ng/cm² 초과 | lot 투입 금지 및 track recipe hold |

표 6. ArF 액침 DUV 안전 금지 기준

- 렌즈 주변에는 193nm 흡수성 아민류 0.5 ppb 초과 원인이 되는 NMP, IPA 오염 와이퍼, 비승인 장갑을 1 m 이내로 반입하지 않는다.

- 이머전 후드 service 시 DIW 22℃ 라인의 잔압을 0.02 MPa 이하로 낮추고 바닥 누수 센서가 dry 상태임을 확인한다.

- 레이저 가스 리필 후 첫 10,000 shot은 E95와 에너지 안정도를 1,000 shot 간격으로 기록하며 허용창 이탈 시 lot 노광을 금지한다.

- 펠리클 파티클 확인 전 레티클 clamp를 해제하지 않으며 6 inch 레티클 edge contact는 2점 이상 발생하면 재검사한다.

⚠ 경고 F2/Ar 캐비닛, 18~24 kV 레이저 챔버, 193nm 빔 경로, 22℃ 액침 누수 구역은 2인 1조와 LOTO 태그 부착 조건에서만 정비한다.

- 레이저실 작업자는 193nm 차폐 안경 OD 6 이상, F2 대응 장갑, 정전기 방지화, 오존 badge를 착용하고, DUV-E730 또는 DUV-E732가 표시된 상태에서는 5 m 이내 단독 접근을 금지한다.

- 후드 누수 복구 후 바닥 저항이 1 MΩ 이상으로 회복되고 누수 센서 dry 상태가 10 min 유지될 때까지 18~24 kV 레이저 전원과 stage drive 전원을 동시에 enable하지 않는다.

- 렌즈 bay 반입품은 NH3 방출 0.5 ppb 이하 성적서가 있는 와이퍼, 장갑, 노트 용지만 허용하며, 193nm 흡수막을 만들 수 있는 아민계 포장재는 24 h 이상 외기 노출 후에도 반입하지 않는다.

# 5. 정비 매뉴얼 – 예방정비(PM)

예방정비는 shot count, DIW 접촉시간, 펠리클 사용횟수, track queue 데이터를 기준으로 수행하며, PM 후 첫 lot은 도즈 30 mJ/cm² monitor recipe로 25매가 아닌 3매만 선행 검증한다.

PM 주기별 관리표

| 주기 | 작업 항목 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| 일상 | 레이저 E95 3회, DIW 온도 10분 로그, 후드 누수 센서, 펠리클 파티클 카운트 | 0.35 pm 이하, 22.00±0.01℃, 0.5 mL/min 미만, 0.20 µm 3 ea 이하 |
| 주간 | DIW 회수 필터 차압, stage swap time, alignment residual trend | 25 kPa 이하, 4.8 s 이하, 4 nm 이하 |
| 월간 | 레이저 가스 성분, 빔 포인팅, 조명 균일도, track hand-shake latency | F2 0.09~0.12%, ±0.5 µrad, 0.3%, 2.0 s 이하 |
| 분기 | 이머전 후드 seal kit, nozzle particle, lens haze monitor, MMO matching wafer | 누수 0 ea, 0.05 µm 10 ea/mL 이하, 0.15%T 이하, 3.0 nm 이하 |
| 연간 | 레이저 챔버 life review, 투영렌즈 파면 보정, stage encoder calibration | shot limit 95% 이하, 파면 drift 5 mλ 이하, 위치 오차 1.5 nm 이하 |

표 7. Scanner-DUV1 예방정비 주기

PM 후 재가동 검증

| 검증 항목 | 샘플 수 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| 에너지 안정도 | 10,000 shot | 평균 10.0±0.1 mJ, 3σ 0.10% 이하 |
| 액침 버블 | 3 wafer | 20 µm 이상 0 ea, 워터마크 0.03 ea/cm² 이하 |
| 레벨링 | 3 wafer 9×13 grid | focus 잔차 25 nm 이하 |
| 오버레이 | monitor reticle 40 point | ¦m¦+3σ 3.0 nm 이하 |
| 스루풋 | idle-to-lot 1회 | duo stage swap 4.8 s 이하, 160 wph 이상 |

표 8. PM 후 생산 복귀 기준

## 레이저 챔버 가스 리필 및 챔버 교체

- 장비를 maintenance mode로 전환하고 193nm shutter closed, HV 0 kV, 잔류전압 50 V 이하를 확인한다.

- F2/Ar 공급 밸브를 close하고 N2 purge 300 s를 수행하여 배출 라인 F2 검지값 0.1 ppm 이하를 확인한다.

- 가스 리필은 F2 0.09~0.12% 목표로 충전하고 챔버 압력 0.42±0.03 MPa에서 60 s leak decay가 0.005 MPa 이하인지 확인한다.

- 챔버 교체 시 shot count가 지정 수명의 95% 이상이면 resonator mirror 오염도를 기록하고 새 챔버 serial을 장비 로그에 등록한다.

- 리필 후 1 kHz 5 min, 6 kHz 10 min burn-in을 수행하고 E95 0.35 pm 이하와 에너지 3σ 0.10% 이하를 만족할 때 생산 lock을 해제한다.

## 이머전 후드 실링·필터 교체

- DIW 공급을 0 L/min으로 낮추고 회수 압력을 0 kPa로 해제한 뒤 후드 내부 잔수를 120 s drain한다.

- seal lip을 20× 확대경으로 검사하여 50 µm 이상 흠집, swelling 0.2 mm 이상, particle embed 3 ea 이상이면 교체한다.

- 0.05 µm DIW 공급 필터와 회수 필터를 교체하고 차압 초기값이 8 kPa 이하인지 기록한다.

- 후드 prime 1.0 L/min에서 300 s 순환하며 버블 20 µm 이상 0 ea와 누수 0.5 mL/min 미만을 확인한다.

- 테스트 웨이퍼 1매를 700 mm/s 스캔으로 dry-run하여 edge water streak와 watermark map을 저장한다.

## 굴절형 렌즈 헤이즈 점검

- 렌즈 purge N2 20 L/min과 주변 NH3 0.5 ppb 이하를 확인한 뒤 193nm reference transmission을 측정한다.

- 헤이즈 맵 13×13 point를 취득하여 평균 손실 0.15%T 이하, 중심-에지 차이 0.05%T 이하인지 판정한다.

- dose-to-clear 웨이퍼 3매를 25~45 mJ/cm² 범위로 노광하여 CDU 3σ 증가가 0.3 nm 이하인지 비교한다.

- 헤이즈 증가율이 0.05%T/일 이상이면 아민류 반입 로그와 track topcoat lot을 대조하고 DUV-E760 예방 조치를 등록한다.

PM 결과가 경계값에 가까운 경우에는 즉시 부품을 교체하지 않고 193nm monitor wafer 3매, DIW prime 300 s, stage swap 10회, reticle align 5회 반복 데이터를 같은 조건으로 취득하여 E95 0.32~0.35 pm, focus 20~25 nm, overlay 2.5~3.0 nm 구간의 재현성을 판정한다.

가스 리필, 후드 seal 교체, 렌즈 헤이즈 점검은 서로 영향을 주므로 같은 shift에 2개 이상의 PM을 수행한 경우 첫 생산 lot 전에 dose 30 mJ/cm², NA 1.35, σ 0.85 annular 조건의 공통 monitor recipe로 CDU 3σ 1.5 nm 이하와 watermark 0.03 ea/cm² 이하를 확인한다.

# 6. 자주 발생하는 오류

자주 발생하는 오류는 193nm 레이저, 22℃ 액침 DIW, 레티클 펠리클, 듀얼스테이지, 트랙 연동의 계측값이 허용창을 벗어날 때 DUV-E prefix로만 기록한다.

DUV-E 오류 코드 목록

| 코드 | 현상 | 발생빈도 | 영향 | 1차 원인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DUV-E710 | E95 대역폭 0.35 pm 초과 | 주 2회 | CDU 3σ 0.5 nm 악화 | 레이저 가스 성분 drift 또는 line narrowing 모듈 온도 편차 |
| DUV-E711 | 펄스 에너지 3σ 0.10% 초과 | 주 3회 | 도즈 균일도 0.3% 초과 | HV ripple 또는 gas aging |
| DUV-E712 | 중심 파장 193.368±0.002 nm 이탈 | 월 2회 | 렌즈 색수차 보정 한계 접근 | 스펙트럼 etalon 온도 불안정 |
| DUV-E720 | DIW 온도 22.00±0.01℃ 이탈 | 주 4회 | focus drift 20 nm 이상 | 온도 제어기 PID 포화 또는 열교환기 유량 저하 |
| DUV-E721 | 액침 버블 30 µm 이상 검출 | 주 5회 | 필드 내 bridge 결함 증가 | 후드 prime 부족 또는 DIW 용존가스 상승 |
| DUV-E722 | 이머전 후드 누수 0.5 mL/min 이상 | 월 1회 | 웨이퍼 edge watermark와 slip 위험 | seal lip 손상 또는 회수 압력 저하 |
| DUV-E723 | 회수 필터 차압 25 kPa 초과 | 주 1회 | 유량 0.8 L/min 미만 저하 | DIW 입자 축적 또는 필터 수명 초과 |
| DUV-E724 | 워터마크 결함밀도 0.03 ea/cm² 초과 | 주 2회 | 현상 후 얼룩성 결함 증가 | de-wet 시간 부족 또는 topcoat 호환성 불량 |
| DUV-E730 | 193nm shutter interlock 불일치 | 분기 1회 | 노광 중단 | 도어 센서 접점 또는 shutter encoder 오차 |
| DUV-E731 | 레이저 HV 잔류전압 50 V 초과 | 분기 1회 | 정비 대기 지연 | 방전 저항 열화 또는 interlock sequence 오류 |
| DUV-E732 | F2/Ar 캐비닛 누설 0.1 ppm 초과 | 연 1회 | 가스 리필 중단 | 피팅 토크 부족 또는 purge 밸브 seal 열화 |
| DUV-E740 | 레티클 펠리클 파티클 0.20 µm 3 ea 초과 | 주 2회 | repeating defect 위험 | 라이브러리 슬롯 particle 또는 reticle handling 접촉 |
| DUV-E741 | 레티클 얼라인 잔차 5 nm 초과 | 주 1회 | overlay grid 오차 증가 | clamp repeatability 저하 또는 mark contrast 부족 |
| DUV-E742 | 펠리클 투과율 99.0% 미만 | 월 1회 | 도즈 보정량 0.5% 초과 | 펠리클 haze 또는 세정 이력 불량 |
| DUV-E750 | 듀얼스테이지 스와핑 4.8 s 초과 | 주 3회 | 스루풋 160 wph 미만 | stage handoff vacuum delay 또는 encoder sync 지연 |
| DUV-E751 | 레벨링 잔차 25 nm 초과 | 주 4회 | focus spot 불량 | 웨이퍼 warp 또는 leveling sensor contamination |
| DUV-E752 | 얼라인먼트 마크 잔차 4 nm 초과 | 주 3회 | MMO 3.0 nm 초과 | mark CD 손상 또는 BARC 반사율 변화 |
| DUV-E753 | MMO ¦m¦+3σ 3.0 nm 초과 | 주 2회 | 층간 overlay reject | grid model drift 또는 stage thermal expansion |
| DUV-E760 | 렌즈 헤이즈 0.15%T 초과 | 월 1회 | CDU와 도즈 보정 한계 악화 | 아민류 0.5 ppb 초과 또는 topcoat outgas |
| DUV-E761 | 렌즈 purge 20 L/min 미만 | 월 2회 | 헤이즈 증가율 0.05%T/일 위험 | N2 regulator drift 또는 purge filter 막힘 |
| DUV-E770 | 트랙 hand-shake 2.0 s 초과 | 주 4회 | PEB 지연 60 s 초과 위험 | SECS/GEM queue 지연 또는 lot metadata 누락 |
| DUV-E771 | 탑코트 두께 25~45 nm 이탈 | 주 2회 | 워터마크와 dose swing 증가 | track coat nozzle drift 또는 bake temperature offset |

표 9. Scanner-DUV1 다빈도 DUV-E 코드

ℹ 참고 DUV-E 코드는 lot ID, wafer ID, field 좌표, 레이저 shot count, DIW 온도, 레티클 ID, track recipe ID와 함께 1초 해상도로 저장한다.

DUV-E 오류의 lot 영향 판정은 현재 wafer의 노광 완료율, 26×33 mm 필드 좌표, 193nm shot 구간, DIW 접촉시간, PEB 지연 60 s 이내 여부로 구분하며, 액침 후드 경보가 field 중앙 10 mm 영역에서 발생한 wafer는 현상 전 별도 hold한다.

# 7. 오류 조치 가이드

오류 조치는 DUV-E 코드별로 증상, 진단, 조치, 재발방지, 에스컬레이션 기준을 동일 형식으로 기록하며, 모든 복구 판정은 193nm 레이저와 22℃ 액침 조건의 재검증을 포함한다.

코드별 우선순위

| 우선순위 | 코드 | 처리 시간 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DUV-E722, DUV-E732, DUV-E731 | 즉시 정지 후 5 min 내 안전 보고 |
| 2 | DUV-E710, DUV-E721, DUV-E760 | lot hold 후 30 min 내 원인 판정 |
| 3 | DUV-E740, DUV-E751, DUV-E753, DUV-E770 | 현재 wafer 상태 확인 후 60 min 내 복구 |

표 10. DUV-E 조치 우선순위

## DUV-E710

증상: E95 대역폭이 0.35 pm을 초과하고 193nm 도즈 균일도 보정량이 0.3%에 접근한다.

- 최근 10,000 shot의 E95 trend를 확인하고 0.32 pm 이상 구간의 시작 shot count를 표시한다.

- F2 농도 0.09~0.12%와 챔버 압력 0.42±0.03 MPa를 확인한다.

- line narrowing 모듈 온도를 기준값 ±0.02℃로 비교하고 3회 스펙트럼 재측정한다.

- 조치: 가스 refresh 또는 line narrowing 온도 보정을 수행한 뒤 6 kHz 10 min burn-in으로 E95 0.35 pm 이하를 확인한다.

- 재발방지: 가스 수명 80% 이후에는 E95를 lot 시작 전 3회에서 5회로 늘리고 DUV-E710 trend alarm을 0.32 pm에 설정한다.

- 에스컬레이션 기준: E95가 0.38 pm 이상이거나 refresh 후 30 min 내 재발하면 레이저 챔버 교체 담당자에게 escalate한다.

## DUV-E721

증상: 액침 갭에서 30 µm 이상 버블이 검출되고 필드 노광 중 bubble count가 2회 이상 증가한다.

- DIW 용존가스와 공급온도 22.00±0.01℃ 로그를 확인한다.

- 후드 prime 180 s 후 버블 센서 dark count 10 counts/min 이하인지 확인한다.

- 노즐 유량 0.8~1.2 L/min과 회수압 -12±2 kPa를 동시에 확인한다.

- 조치: 후드 re-prime 300 s, degas cartridge purge, 1.0 L/min 안정화 후 test scan 3 field를 수행한다.

- 재발방지: 장비 idle 중 recirculation 0.5 L/min을 유지하고 필터 교체 후 초기 10 min은 dummy scan으로 기포를 제거한다.

- 에스컬레이션 기준: 30 µm 이상 버블이 2 lot 연속 발생하거나 watermark 0.03 ea/cm²를 넘으면 액침 유닛 정비자로 escalate한다.

## DUV-E722

증상: 이머전 후드 하부 누수 센서가 0.5 mL/min 이상 또는 바닥 물막 10 cm² 이상을 감지한다.

- DIW 공급 밸브를 close하고 회수 압력을 0 kPa로 해제한다.

- seal lip 50 µm 흠집, swelling 0.2 mm, particle embed 3 ea 기준을 검사한다.

- 회수 라인 filter 차압 25 kPa 이하와 drain path 막힘 여부를 확인한다.

- 조치: seal kit를 교체하고 300 s prime leak test에서 0.5 mL/min 미만을 확인한 뒤 dry-run 1매를 수행한다.

- 재발방지: 분기 PM에서 seal lip 사진을 남기고 회수 필터 차압 20 kPa부터 교체 준비를 시작한다.

- 에스컬레이션 기준: 누수와 전원부 접근 경로가 30 cm 이내이면 즉시 LOTO 후 시설 안전 담당자에게 escalate한다.

## DUV-E724

증상: 현상 후 워터마크 결함밀도가 0.03 ea/cm²를 초과하고 edge dry 영역에 streak가 집중된다.

- 노광 로그의 de-wet 2.0 s와 edge dry 1.0 s 실행 여부를 확인한다.

- 탑코트 두께 25~45 nm와 BARC 193nm 반사율 1.0% 이하 데이터를 track에서 수신한다.

- DIW 온도 22.00±0.01℃와 회수압 -12±2 kPa trend를 wafer별로 비교한다.

- 조치: 후드 dry N2 60 s, de-wet 시간을 0.5 s 증분으로 조정하고 monitor wafer 3매의 결함밀도를 재측정한다.

- 재발방지: 신규 topcoat lot은 양산 전 26×33 mm 필드 20개 watermark map을 승인 기준으로 등록한다.

- 에스컬레이션 기준: 레시피 보정 후에도 0.05 ea/cm² 이상이면 track coat 담당과 공동 hold review를 수행한다.

## DUV-E740

증상: 레티클 펠리클 표면에서 0.20 µm 이상 파티클이 3 ea를 초과한다.

- 레티클 ID와 라이브러리 슬롯 사용횟수를 확인한다.

- 펠리클 검사 이미지를 2회 재촬영하여 동일 좌표 반복 파티클인지 확인한다.

- 최근 노광 wafer의 repeating defect 좌표가 reticle 좌표 변환과 일치하는지 비교한다.

- 조치: 레티클을 quarantine 슬롯으로 이동하고 승인된 193nm reticle clean flow 또는 spare reticle을 사용한다.

- 재발방지: 라이브러리 purge 유량과 슬롯 particle trend를 주간 PM에 포함하고 handling contact 이벤트를 1회 단위로 기록한다.

- 에스컬레이션 기준: 동일 reticle에서 2회 연속 0.20 µm 3 ea 초과이면 mask shop에 escalate한다.

## DUV-E750

증상: 듀얼스테이지 스와핑 시간이 4.8 s를 초과하고 wph가 160 이하로 떨어진다.

- handoff 로그에서 측정 스테이지 release와 노광 스테이지 clamp 사이 delay를 ms 단위로 확인한다.

- stage encoder sync 잔차가 1.5 nm 이하인지 확인한다.

- 척 흡착압 -80±5 kPa와 wafer backside particle alarm을 점검한다.

- 조치: handoff sequence를 재초기화하고 encoder calibration wafer로 3회 swap 평균 4.8 s 이하를 확인한다.

- 재발방지: 주간 PM에서 swap time 4.5 s warning을 활성화하고 chuck vacuum line 필터를 월간 교체한다.

- 에스컬레이션 기준: encoder sync 잔차 3 nm 이상 또는 swap fail 3회 연속이면 stage 담당자에게 escalate한다.

## DUV-E751

증상: 레벨링 맵 9×13 grid의 focus 잔차가 25 nm를 초과한다.

- wafer warp와 총두께편차 10 µm 이하 조건을 확인한다.

- leveling sensor window 오염과 DIW mist 흔적을 20× 확대 조건으로 검사한다.

- 동일 wafer를 재측정해 반복성 5 nm 이하인지 확인한다.

- 조치: sensor window를 승인 wipe로 세정하고 focus feed-forward를 5 nm 단위로 재계산한다.

- 재발방지: warped lot은 scanner 투입 전 track bake cooling 시간을 60 s 이상 확보하고 leveling residual trend를 lot 첫 장에 확인한다.

- 에스컬레이션 기준: 잔차가 40 nm 이상 또는 3 lot 연속 25 nm 초과이면 공정 엔지니어와 stage metrology 담당에 escalate한다.

## DUV-E753

증상: MMO |m|+3σ가 3.0 nm를 초과하여 층간 overlay monitor가 reject된다.

- alignment mark 8점 이상에서 X/Y 잔차 4 nm 이하인지 확인한다.

- grid magnification 0.15 ppm 이하와 reticle rotation 0.05 µrad 이하를 비교한다.

- stage 온도 23.00±0.02℃와 lens temperature 23.00±0.02℃ trend를 확인한다.

- 조치: MMO model을 재피팅하고 monitor reticle 40 point 재측정으로 |m|+3σ 3.0 nm 이하를 확인한다.

- 재발방지: 제품별 matching offset은 recipe revision과 함께 관리하고 reticle 교체 후 first lot overlay sampling을 2배로 늘린다.

- 에스컬레이션 기준: MMO 4.0 nm 이상 또는 model residual 비정상 패턴이면 litho integration 담당으로 escalate한다.

## DUV-E760

증상: 굴절형 렌즈 헤이즈가 reference 대비 0.15%T를 초과하거나 증가율이 0.05%T/일 이상이다.

- 렌즈 purge N2가 20 L/min 이상인지 확인한다.

- 렌즈 주변 NH3가 0.5 ppb 이하인지 환경 로그를 확인한다.

- 최근 topcoat와 BARC outgas 데이터 0.5 ng/cm² 이하 여부를 lot별로 대조한다.

- 조치: 오염원 lot을 hold하고 purge filter를 교체한 뒤 193nm transmission 13×13 map을 재취득한다.

- 재발방지: 아민류 반입 금지 교육을 월 1회 시행하고 lens bay 반입품 리스트를 193nm 승인품으로 제한한다.

- 에스컬레이션 기준: 투과 손실이 0.25%T 이상이거나 CDU 3σ가 0.5 nm 악화되면 렌즈 전문 정비로 escalate한다.

## DUV-E770

증상: 트랙 hand-shake가 2.0 s를 초과해 PEB 지연 60 s 한계에 접근한다.

- SECS/GEM queue time과 EDA lot metadata 수신 시간을 wafer별로 확인한다.

- track coating complete, topcoat thickness, BARC reflectivity field가 모두 수신되었는지 확인한다.

- scanner lot queue가 3 lot 이하인지 확인하고 network retry count를 점검한다.

- 조치: 통신 세션을 재연결하고 lot metadata 누락 시 해당 wafer를 scanner 투입 전 hold한다.

- 재발방지: track-to-scanner queue monitor를 45 s warning으로 설정하고 recipe ID 불일치 alarm을 lot start 전에 확인한다.

- 에스컬레이션 기준: 통신 지연이 5 min 내 3회 또는 PEB 60 s 초과 wafer가 발생하면 자동화 담당으로 escalate한다.

# 8. 공정 파라미터 및 품질 관리

공정 파라미터는 ArF 193nm 레지스트, 탑코트, BARC, NA 1.20~1.35, σ 0.35~0.95, 도즈 25~45 mJ/cm², 스캔 속도 450~700 mm/s 범위에서 제품별로 잠금 관리한다.

노광 레시피 범위

| 레시피 항목 | 허용 범위 | 품질 영향 |
| --- | --- | --- |
| 도즈 | 25~45 mJ/cm², lot 내 보정 ±0.5% | CDU 3σ와 line-end CD를 제어한다. |
| NA | 1.20~1.35 | 고NA 설정일수록 focus window가 30 nm 이하로 좁아진다. |
| σ 설정 | inner 0.35~0.75, outer 0.75~0.95 | 다이폴·쿼드러플 조명에서 pitch별 NILS를 최적화한다. |
| 조명 모드 | 다이폴 X/Y, 쿼드러플, annular | 라인 방향과 contact pitch에 따라 편광 조건을 선택한다. |
| 스캔 속도 | 450~700 mm/s | 액침 갭 안정성과 throughput 사이를 조정한다. |
| 필드 | 26×33 mm | field edge focus와 watermark sampling 좌표를 고정한다. |
| DIW | 22.00±0.01℃, 0.8~1.2 L/min | 굴절률 변화와 버블 결함을 억제한다. |

표 11. ArF 액침 노광 레시피 관리 범위

SPC 관리항목

| 항목 | 관리 한계 | 측정 주기 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| CDU 3σ | 1.5 nm 이하 | lot 첫 장·막장 | 도즈 map과 E95 trend 확인 |
| 오버레이 ¦m¦+3σ | 3.0 nm 이하 | lot 첫 장·13번째 장 | MMO 재피팅과 얼라인 마크 재측정 |
| 포커스 스폿 | 잔차 25 nm 이하 | 웨이퍼 전수 leveling | focus feed-forward 5 nm 보정 |
| 워터마크 결함밀도 | 0.03 ea/cm² 이하 | 샘플 wafer 3매 | de-wet와 topcoat 호환성 확인 |
| 스루풋 | 160~170 wph | shift별 | swap time 4.8 s와 track latency 2.0 s 확인 |
| E95 | 0.35 pm 이하 | lot start 전 | 레이저 gas refresh 검토 |

표 12. Scanner-DUV1 SPC 관리표

- MMO 보정은 reticle rotation 0.05 µrad 이하와 stage grid 0.15 ppm 이하를 만족할 때만 recipe에 저장한다.

- focus offset은 5 nm 단위로 조정하며 3개 필드 연속 ±30 nm 초과 시 다음 wafer를 자동 hold한다.

- watermark defect review는 26×33 mm 필드 내 edge 2 mm 영역과 center 영역을 분리하여 0.03 ea/cm² 기준으로 판정한다.

- 탑코트리스 레시피는 DIW 접촉각과 BARC outgas 0.5 ng/cm² 이하 데이터를 승인 테이블에 첨부한다.

레시피 변경 승인은 제품 pitch, 조명 모드, σ 값, NA, 도즈, scan speed, topcoat 사용 여부를 한 묶음으로 검토하며, 예를 들어 다이폴 X에서 쿼드러플로 변경할 때는 σ-inner/outer를 0.05 단위로만 조정하고 E95 0.35 pm 이하 조건에서 CDU와 MMO를 동시에 비교한다.

품질 관리 wafer는 lot 첫 장과 막장 외에도 레이저 가스 리필 후 10,000 shot 이내, DIW 필터 교체 후 3 lot 이내, reticle pellicle cleaning 후 첫 lot, DUV-E751 재발 후 첫 lot에 추가되며 각 경우 focus 25 nm, overlay 3.0 nm, watermark 0.03 ea/cm² 기준을 동일하게 적용한다.

# 9. 소모품·스페어 파트 관리

소모품과 스페어 파트는 193nm 광학 투과율, F2/Ar 가스 적합성, 22℃ DIW 청정도, 펠리클 파티클 기준을 만족하는 승인품만 사용하며 일반 세정품과 일반 실리콘 부품은 렌즈 bay 반입을 금지한다.

소모품 관리 기준

| 품목 | 교체 기준 | 보관 조건 |
| --- | --- | --- |
| F2/Ar mix cylinder | 압력 20% 이하 또는 gas aging alarm | 환기 캐비닛, 누설 0.1 ppm 이하 |
| 레이저 챔버 | shot 수명 95% 또는 E95 0.35 pm 반복 초과 | 건조 N2 purge 포장, 충격 1 g 이하 |
| DIW 공급 필터 0.05 µm | 차압 25 kPa 또는 버블 trend 증가 | 18 MΩ·cm급 청정 포장 유지 |
| 이머전 후드 seal kit | 50 µm 흠집 또는 swelling 0.2 mm | 22℃ DIW 호환 전용 pouch |
| 펠리클 frame | 투과율 99.0% 미만 또는 0.20 µm 3 ea 초과 | Class 1 reticle box |
| purge filter | N2 20 L/min 미만 또는 NH3 0.5 ppb 접근 | 아민류 없는 밀봉 보관 |
| 척 pad | 흡착압 -80±5 kPa 유지 불량 | particle-free tray, 접촉면 보호 |

표 13. 액침 DUV 소모품·스페어 기준

재고 최소 수량

| 품목 | 최소 재고 | 리드타임 기준 |
| --- | --- | --- |
| F2/Ar mix cylinder | 2 set | 가스 승인 검사 7일과 운송 14일 기준 |
| DIW 0.05 µm filter | 4 ea | 월간 1 ea 사용과 긴급 2 ea 교체 기준 |
| immersion seal kit | 3 set | 분기 PM 1 set와 누수 대응 1 set 기준 |
| reticle pellicle inspection plate | 1 ea | 펠리클 검사기 교정 6개월 기준 |
| stage chuck pad | 2 set | 흡착압 불량 복구 24 h 이내 기준 |

표 14. Scanner-DUV1 최소 재고 기준

- F2/Ar 실린더 교체 이력은 cylinder lot, 충전 농도 0.09~0.12%, 장착 shot count를 함께 기록한다.

- DIW 필터는 개봉 후 8 h 이내 장착하고 장착 후 300 s prime에서 0.05 µm particle 10 ea/mL 이하를 확인한다.

- 펠리클 관련 부품은 193nm 투과율 성적서와 0.20 µm 파티클 맵이 없으면 라이브러리에 등록하지 않는다.

- 스페어 seal과 purge filter는 아민류 0.5 ppb 이하 보관장에 분리 보관하고 일반 공구함 보관을 금지한다.

소모품 입고 검사는 193nm 투과율, F2 적합 재질, DIW 금속 이온 1 ppt 이하, 아민 방출 0.5 ppb 이하, particle 0.05 µm 기준 10 ea/mL 이하 항목을 포함하며, 성적서 단위와 장비 측정 단위가 다르면 EQP-PHOT02 spare owner가 환산값을 기록한다.

레이저 챔버와 가스 실린더는 shot count와 충전일을 동시에 관리하여 6개월 이상 보관된 F2/Ar mix는 장착 전 300 s purge와 1 kHz 5 min pre-fire를 추가하고, E95가 초기 0.30 pm 이하로 회복되지 않으면 생산 투입을 보류한다.

# 10. 부록 – 용어집 및 점검 체크리스트

부록의 용어와 체크리스트는 EQP-PHOT02의 193nm 액침 노광 조건을 동일한 단위로 기록하기 위한 기준이며, 모든 shift 인계에는 E95, DIW 22℃ 안정도, 펠리클 파티클, MMO, watermark 수치를 포함한다.

용어집

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| E95 | 193nm 엑시머 레이저 스펙트럼 에너지의 95%가 포함되는 대역폭이며 Scanner-DUV1 관리 한계는 0.35 pm 이하이다. |
| 액침 갭 | 투영렌즈와 웨이퍼 사이의 22.00±0.01℃ DIW 층이며 Scanner-DUV1 nominal gap은 1.0±0.1 mm이다. |
| MMO | Scanner-DUV1과 타 노광 장비 간 overlay matching model이며 ¦m¦+3σ 3.0 nm 이하로 관리한다. |
| 펠리클 | 6 inch 레티클을 보호하는 193nm 투과막이며 0.20 µm 이상 파티클 3 ea 이하와 투과율 99.0% 이상이 필요하다. |
| 탑코트 | 액침 DIW와 ArF 레지스트의 직접 접촉을 제어하는 25~45 nm 보호막이며 워터마크 0.03 ea/cm² 기준과 연동된다. |
| 레벨링 | 9×13 grid 높이 맵으로 focus 잔차 25 nm 이하를 달성하는 웨이퍼 Z 보정 절차이다. |
| 편광 조명 | 다이폴 X/Y, 쿼드러플, annular σ 0.35~0.95 설정으로 pitch별 imaging contrast를 조정하는 193nm 조명 조건이다. |

표 15. Scanner-DUV1 용어집

Shift 점검 체크리스트

| 순서 | 점검 내용 | 기록값 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 레이저 E95 3회 평균이 0.35 pm 이하인지 확인한다. | pm 값 3개 |
| 2 | 펄스 에너지 10.0±0.1 mJ와 3σ 0.10% 이하를 확인한다. | mJ, % |
| 3 | DIW 온도 22.00±0.01℃와 유량 0.8~1.2 L/min을 확인한다. | ℃, L/min |
| 4 | 버블 센서가 20 µm 이상 0 ea 조건인지 prime 후 확인한다. | ea/min |
| 5 | 레티클 펠리클 파티클 0.20 µm 이상 3 ea 이하를 확인한다. | ea |
| 6 | 레벨링 잔차 25 nm 이하와 얼라인 잔차 4 nm 이하를 확인한다. | nm |
| 7 | MMO ¦m¦+3σ 3.0 nm 이하와 focus spot trend를 확인한다. | nm |
| 8 | track hand-shake 2.0 s 이하와 PEB 지연 60 s 이하를 확인한다. | s |
| 9 | 워터마크 결함밀도 0.03 ea/cm² 이하인 monitor 결과를 확인한다. | ea/cm² |
| 10 | idle 전환 조건 0.5 kHz standby와 DIW 0.5 L/min recirculation을 확인한다. | kHz, L/min |

표 16. 운전자 shift 점검 체크리스트

ℹ 참고 체크리스트의 모든 수치는 lot ID와 recipe ID에 연결해 저장하며, DUV-E 코드가 1회라도 발생한 shift는 원인·조치·재발방지 내용을 193nm 액침 조건 값과 함께 인계한다.

인계자는 매 shift 종료 전 DUV-E 발생이 0건이어도 E95 최대값, DIW 온도 최대편차, 버블 최대 크기, 레티클 펠리클 파티클 수, 레벨링 최대 잔차, MMO 최대값, track hand-shake 최대 지연을 숫자로 남기며 누락값은 다음 lot start 승인 화면에서 red flag로 표시된다.

체크리스트를 완료한 뒤 idle 조건이 30 min 이상 지속되면 레이저 standby 0.5 kHz, DIW recirculation 0.5 L/min, lens purge 20 L/min을 유지하고, idle이 4 h를 초과하면 lot 투입 전에 warm-up 15 min과 E95 3회 재측정을 반복한다.