BONDER EQUIPMENT MANUAL

열압착 플립칩 다이본더 운전·정비 매뉴얼

Thermo-Compression Flip-Chip Die Bonder / Bonder-A

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서번호 | EM-PKG01-KR |
| 개정 | Rev. 2.4 |
| 설비 ID | EQP-PKG01 |
| 설비명 | Bonder-A |
| 설비 유형 | Bonder |
| 모델 | TCD-FC2800HBM |
| 제조사 | HanSei Precision Assembly Systems |
| 발행일 | 2026-09-04 |
| 적용 라인 | 패키징 1동 Assembly Line B |
| 문서 등급 | 사내 기술문서 / 운전자·정비자용 |

본 매뉴얼은 패키징 1동 조립 라인 인가자 전용이며, 본딩 프로파일과 적층 설계 정보는 사외 유출이 금지된다.

# 목차

목차	2

1. 장비 개요 및 주요 사양	3

2. 시스템 구성 및 서브시스템	4

3. 취급법 – 표준 운전 절차	5

4. 주의사항 – 안전 및 취급 금지사항	7

5. 정비 매뉴얼 – 예방정비(PM)	8

콜렛 교체 및 평행도 조정	8

이젝터 니들 교체	9

로드셀 하중 캘리브레이션	9

6. 자주 발생하는 오류	10

7. 오류 조치 가이드	11

BND-E812 콜렛 진공 저하	12

BND-E821 니들 돌출량 이탈	12

BND-E830 본드하중 편차	12

BND-E840 피크 온도 미도달	12

BND-E851 비전 잔차 초과	13

BND-E860 플럭스 막 과다	13

BND-E861 NCF 보이드 초과	13

BND-E870 BLT 연속 이탈	13

BND-E872 논스틱률 초과	13

BND-E875 코플라나리티 초과	14

8. 공정 파라미터 및 품질 관리	14

9. 소모품·스페어 파트 관리	16

10. 부록 – 용어집 및 점검 체크리스트	17

# 1. 장비 개요 및 주요 사양

EQP-PKG01 Bonder-A는 40 µm 피치 마이크로범프 HBM 다이와 55 mm급 인터포저를 150→280 ℃ 펄스히팅, 5~120 N 폐루프 하중, ±3 µm X/Y 배치 정확도로 열압착하는 TC 플립칩 다이본더이다. 장비는 300 mm 웨이퍼 링프레임에서 50~120 µm 두께 다이를 이젝터 니들로 들어 올린 뒤, 진공 콜렛이 -70~-85 kPa로 픽업하고 플립 아암이 180° 반전하여 상·하 비전 정렬 후 본드헤드가 1~10초 동안 마이크로범프 솔더 리플로우를 수행한다.

Bonder-A의 기본 운전 창은 본드헤드 팁 온도 250~300 ℃, 세라믹 히터 안정화 180~260 ℃, 기판 스테이지 백히터 80~120 ℃, 압착 유지 시간 1.5~8.0초, Z 접근 속도 0.3~1.2 mm/s, 하중 램프 10~60 N/s로 정의한다. 이 범위를 벗어나면 NCF 보이드율 3.0 % 초과, BLT 18~45 µm 이탈, 코플라나리티 8 µm 초과, 다이 시어 강도 25 MPa 미만 같은 본딩 특성 열화가 1 lot 25 strip 기준으로 즉시 확인된다.

장비 기본 사양

| 항목 | 사양 | 관리 기준 |
| --- | --- | --- |
| 설비 ID / 설비명 | EQP-PKG01 / Bonder-A | 패키징 1동 Assembly Line B에서 24 h 연속 운전 |
| 본딩 방식 | TC 플립칩 다이본딩 | 마이크로범프 20~40 µm 높이, 40~80 µm 피치 대응 |
| 배치 정확도 | X/Y ±3 µm, θ ±0.03° | 상·하 비전 보정 후 30 die 연속 Cpk 1.33 이상 |
| 본딩 하중 | 5~120 N, 로드셀 0.1 N 분해능 | 레시피 목표값 대비 ±1.5 N 이내 |
| 온도 범위 | 본드헤드 최대 400 ℃, 생산 피크 250~300 ℃ | 펄스 구간 오버슈트 +5 ℃ 이하 |
| 스테이지 백히터 | 80~120 ℃ 생산 사용, 최대 180 ℃ | 기판 워피지 30 µm 이하 유지 |
| BLT 측정 | 레이저 변위 기반 1 µm 분해능 | HBM 스택 18~45 µm 제품별 기준 적용 |
| 처리량 | 120~900 UPH | 다이 크기 6~24 mm, 유지 시간 1~10초에 따라 결정 |

표 1. Bonder-A 열압착 플립칩 본딩 기본 사양

적용 제품 및 본딩 대상

| 제품군 | 다이 조건 | 본딩 특성 |
| --- | --- | --- |
| HBM 8Hi 적층 | 다이 두께 55 µm, 범프 피치 40 µm | 스택 높이 620 µm 이하, 층간 틸트 0.02° 이하 |
| HBM 12Hi 적층 | 다이 두께 45 µm, 범프 피치 35 µm | NCF 보이드율 1.0 % 이하, BLT 22±3 µm |
| 2.5D 인터포저 | 다이 크기 18~26 mm, 범프 55 µm | 배치 정확도 ±2.5 µm 목표, 코플라나리티 6 µm 이하 |
| 소형 플립칩 패키지 | 다이 크기 4~8 mm, 범프 80 µm | UPH 650 이상, 다이 시어 강도 30 MPa 이상 |

표 2. 적용 가능한 후공정 적층 본딩 대상

ℹ 참고 본 문서의 모든 기준값은 EQP-PKG01에서 검증된 본딩 조건이며, BND-E 계열 경보 발생 시 레시피 변경 전 30 die 퍼스트 아티클 결과를 우선 확인한다.

# 2. 시스템 구성 및 서브시스템

Bonder-A는 링프레임 공급부, 웨이퍼 맵 기반 다이 인덱싱 축, 이젝터 니들 픽업 유닛, 플립 아암, 본드헤드, 상·하 비전 정렬 카메라, 플럭스 디핑 유닛, NCF 대응 모드, 기판/인터포저 스테이지, BLT 측정 유닛으로 구성된다. 각 서브시스템은 1 die 본딩 사이클 4.0~30.0초 내에서 ±2 ms 타임스탬프로 동기화되며, 픽업 실패율 0.05 % 이하와 논스틱률 0.02 % 이하를 목표로 운전한다.

링프레임 공급부는 300 mm 프레임 25매 카세트를 0.5 mm 위치 반복도로 로딩하고, UV 테이프 장력 8~14 N 상태에서 다이 맵 좌표를 5 µm 단위로 이송한다. 이젝터 니들 유닛은 1~5개 니들 배열, 니들 돌출 20~120 µm, 상승 속도 0.1~0.8 mm/s, 유지 30~150 ms를 사용하여 45~120 µm 박형 다이를 칩핑 10 µm 이하로 분리한다.

본드헤드는 펄스 히터와 세라믹 히터를 조합하여 150 ℃ 예열에서 280 ℃ 피크까지 0.8~2.5초에 도달하고, 로드셀은 5~120 N 범위에서 1 kHz 샘플링으로 하중을 보정한다. 콜렛 진공은 픽업 중 -75 kPa, 반전 중 -82 kPa, 본딩 직전 -65 kPa를 사용하며, 콜렛 오염이 30 µm² 이상이면 다이 틸트 0.04°와 범프 미접합 위험이 증가한다.

주요 서브시스템 기능

| 서브시스템 | 핵심 기능 | 주요 설정값 |
| --- | --- | --- |
| 링프레임 공급부 | 웨이퍼 링프레임 로딩 및 다이 맵 좌표 이송 | 카세트 25매, XY 반복도 0.5 mm, 테이프 장력 8~14 N |
| 이젝터 니들 유닛 | 박형 다이를 테이프에서 국부 박리 | 돌출 20~120 µm, 유지 30~150 ms, 니들 평면도 5 µm 이하 |
| 픽업 콜렛 | 다이를 진공 흡착하고 플립 아암으로 전달 | 진공 -70~-85 kPa, 콜렛 평행도 5 µm 이하 |
| 플립 아암 | 다이를 180° 반전하여 범프 면을 하향 배치 | 반전 시간 0.35~0.80초, 각도 오차 ±0.02° |
| 상·하 비전 | 다이 범프와 기판 패드를 동시 인식 | 조명 20~80 %, 보정 잔차 1.5 µm 이하 |
| 본드헤드 | 온도·하중·Z 위치를 동시 제어 | 피크 250~300 ℃, 하중 5~120 N, 유지 1~10초 |
| 플럭스 디핑 | 범프에 8~20 µm 플럭스 막 형성 | 딥 깊이 10~35 µm, 점도 45~85 Pa·s |
| NCF 대응 | NCF 라미네이트 다이의 보이드 억제 압착 | 예압 3~15 N, 탈기 유지 2~6초, 보이드율 1.0 % 이하 |
| 스테이지 | 기판/인터포저 진공 고정 및 백히팅 | 진공 -60~-80 kPa, 백히터 80~120 ℃ |
| BLT 측정 | 본딩 전후 높이 차로 본드라인 산출 | 분해능 1 µm, 목표 18~45 µm |

표 3. EQP-PKG01 서브시스템별 본딩 기능

센서 및 인터록

| 신호 | 정상 범위 | BND-E 연계 조건 |
| --- | --- | --- |
| 콜렛 진공 | 픽업 -70 kPa 이하, 반전 -80 kPa 이하 | -60 kPa 초과 200 ms 지속 시 BND-E812 |
| 니들 높이 | 레시피 ±5 µm | 편차 8 µm 초과 시 BND-E821 |
| 본드하중 | 목표 ±1.5 N | 2.0 N 초과 편차 100 ms 지속 시 BND-E830 |
| 본드헤드 온도 | 목표 ±3 ℃ | 피크 미도달 5 ℃ 이상 시 BND-E840 |
| 스테이지 진공 | -60 kPa 이하 | -50 kPa 초과 500 ms 지속 시 BND-E852 |
| BLT 결과 | 제품별 목표 ±3 µm | 연속 3 die 이탈 시 BND-E870 |

표 4. 본딩 품질 직접 연동 인터록

# 3. 취급법 – 표준 운전 절차

표준 운전은 링프레임 로딩, 콜렛/니들 셋업, 비전 티칭, 본딩 프로파일 로딩, 시생산 검증, 양산 런, 종료 순서로 수행한다. 각 단계는 Bonder-A HMI의 Lot Recipe v2.4 화면에서 lot ID, 제품군, 다이 두께, 범프 피치, 하중, 피크 온도, 유지 시간, 스테이지 온도를 1 lot 시작 전에 고정하고, 중간 변경 시 5 die 재검증을 요구한다.

- 장비 전원을 ON하고 본드헤드 세라믹 히터를 180 ℃ standby로 15분 안정화하여 온도 편차를 ±2 ℃ 이내로 만든다.

- 스테이지 백히터를 제품 기준 90 ℃ 또는 110 ℃로 설정하고 진공 라인 -70 kPa 도달 시간을 3초 이하로 확인한다.

- 링프레임 카세트 25매 중 첫 프레임을 선택하고 프레임 ID와 다이 맵 lot ID가 1:1로 일치하는지 확인한다.

- 링프레임 로더 클램프 압력을 0.35 MPa로 설정하고 프레임 처짐이 0.2 mm 이하인지 HMI에서 확인한다.

- UV 테이프 장력 센서가 8~14 N 범위인지 확인하고 6 N 이하이면 프레임 사용을 중지한다.

- 다이 두께 45~120 µm에 맞추어 콜렛 모델을 선택하고 흡착면 평탄도 5 µm 이하 인증 라벨을 확인한다.

- 콜렛을 본드헤드 어댑터에 장착하고 체결 토크 0.18 N·m로 고정한 뒤 진공 누설을 10초 동안 -75 kPa 이하로 점검한다.

- 이젝터 니들 배열을 1핀, 3핀, 5핀 중 다이 크기 기준으로 선택하고 니들 끝단 높이 편차를 5 µm 이하로 맞춘다.

- 니들 돌출량을 박형 HBM 다이 45 µm 기준 35 µm, 100 µm 다이 기준 70 µm로 설정한다.

- 니들 상승 속도를 0.3 mm/s로 시작하고 칩핑 10 µm 초과 발생 시 0.1 mm/s 단위로 낮춘다.

- 픽업 콜렛 진공 목표를 -78 kPa로 설정하고 픽업 직후 진공 회복 시간이 120 ms 이하인지 확인한다.

- 플립 아암 180° 반전 원점 보정을 실행하고 반전 각도 잔차를 ±0.02° 이내로 저장한다.

- 상부 비전 카메라 조명을 45 %로 설정하고 다이 범프 가장자리 인식 contrast를 18 gray 이상 확보한다.

- 하부 비전 카메라 조명을 55 %로 설정하고 기판 패드 기준패턴 4점을 1.5 µm 잔차 이하로 티칭한다.

- 다이 기준점 2개와 기판 기준점 2개를 매칭하여 X/Y 오프셋을 ±3 µm, θ 오프셋을 ±0.03° 이내로 확인한다.

- 플럭스 제품인 경우 디핑 깊이를 18 µm, 체류 시간을 120 ms, 스크레이프 높이를 25 µm로 설정한다.

- NCF 제품인 경우 예압 8 N, 탈기 유지 4초, 예열 110 ℃ 조건을 선택하고 플럭스 디핑 유닛은 bypass로 잠근다.

- 본딩 프로파일 파일을 로딩하고 하중 35 N, 피크 280 ℃, 유지 5초, 램프 45 N/s 같은 제품별 값을 확인한다.

- 펄스 히터 온도 상승 150→280 ℃가 1.6초 이내인지 dry cycle 3회로 확인한다.

- 기판 또는 인터포저를 스테이지에 투입하고 진공 -70 kPa, 워피지 30 µm 이하를 HMI height map에서 확인한다.

- 첫 다이를 픽업하여 콜렛 중심과 다이 중심 편차가 10 µm 이하인지 카메라 이미지에서 확인한다.

- 첫 다이를 반전한 뒤 범프 면 오염 또는 플럭스 과다 도포 면적이 5 % 이하인지 확인한다.

- 퍼스트 아티클 5 die를 낮은 속도 0.4 mm/s Z 접근으로 본딩하고 BLT를 제품 목표 ±3 µm로 측정한다.

- 퍼스트 아티클의 X/Y 배치 오차 평균이 ±2 µm 이하이고 최대가 ±3 µm 이하인지 저장한다.

- 퍼스트 아티클 다이 시어 강도 샘플 3개가 25 MPa 이상인지 품질 확인 후 양산 승인을 입력한다.

- 양산 런을 시작하고 25 die마다 콜렛 진공 평균 -75 kPa 이하와 픽업 실패 0건을 확인한다.

- 100 die마다 플럭스 막 두께 8~20 µm 또는 NCF 보이드율 1.0 % 이하 결과를 기록한다.

- lot 진행 중 BND-E 경보 발생 시 해당 die 좌표, 하중 로그 1 kHz, 온도 로그 100 Hz를 저장한다.

- 양산 중 BLT 연속 3 die가 목표 ±3 µm를 벗어나면 자동 정지를 유지하고 레시피 재시작 전 원인을 제거한다.

- 마지막 기판 완료 후 링프레임 잔여 다이를 맵과 대조하고 미픽업 좌표를 1 die 단위로 기록한다.

- 본드헤드 피크 온도를 180 ℃ standby로 낮추고 콜렛을 60 ℃ 이하까지 냉각한 뒤 세정한다.

- 플럭스 디핑 트레이를 밀봉하고 점도 85 Pa·s 초과 또는 사용 8시간 초과 재료를 폐기한다.

- NCF 모드 종료 시 압착면에 잔류 필름 입자 20 µm 이상이 없는지 현미경 50배로 확인한다.

- lot report에서 UPH, 배치 정확도, BLT, 다이 시어, 논스틱률, 미싱 다이율을 저장하고 작업을 종료한다.

운전 단계별 확인값

| 단계 | 필수 확인값 | 허용 기준 |
| --- | --- | --- |
| 로딩 | 링프레임 ID, 테이프 장력, 프레임 처짐 | ID 일치, 8~14 N, 처짐 0.2 mm 이하 |
| 픽업 셋업 | 콜렛 진공, 니들 돌출, 상승 속도 | -70 kPa 이하, 20~120 µm, 0.1~0.8 mm/s |
| 비전 티칭 | 상·하 이미지 잔차, 조명 contrast | 1.5 µm 이하, 18 gray 이상 |
| 프로파일 로딩 | 하중, 피크 온도, 유지 시간 | 5~120 N, 250~300 ℃, 1~10초 |
| 퍼스트 아티클 | 배치 오차, BLT, 시어 강도 | ±3 µm 이하, ±3 µm 이내, 25 MPa 이상 |
| 양산 런 | 논스틱률, 미싱 다이율, UPH | 0.02 % 이하, 0.01 % 이하, 제품별 120~900 |

표 5. 표준 운전 단계별 본딩 확인 기준

퍼스트 아티클 판정

| 검사항목 | 샘플 수 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| X/Y 배치 정확도 | 5 die 이상 | 평균 ±2 µm 이하, 최대 ±3 µm 이하 |
| θ 회전 오차 | 5 die 이상 | 평균 ±0.02°, 최대 ±0.03° 이하 |
| BLT | 5 die 전수 | 제품 목표 18~45 µm 내 ±3 µm |
| NCF 보이드율 | 3 die 단면 또는 이미지 | 1.0 % 이하, 단일 보이드 30 µm 이하 |
| 다이 시어 강도 | 3 die | 25 MPa 이상 또는 고객 제품 기준 이상 |

표 6. 시생산 첫 제품 승인 기준

# 4. 주의사항 – 안전 및 취급 금지사항

본드헤드 펄스 히터는 최대 400 ℃까지 상승하고 생산 피크 280 ℃에서도 콜렛 주변 금속부가 180 ℃ 이상이므로, 히터 off 후 60 ℃ 이하가 확인되기 전에는 150 mm 이내 접근을 금지한다. 고온 상태에서 콜렛을 분리하면 세라믹 팁 열충격으로 20 µm 이상 크랙이 발생하고 다음 lot에서 범프 눌림 편차가 5 µm 이상 증가한다.

플럭스 재료는 45~85 Pa·s 점도와 8~20 µm 도포 두께를 유지해야 하며, NCF 필름은 80~120 ℃ 스테이지에서 점착성이 증가하므로 장갑, 보안경, 국소 배기 0.5 m/s 조건을 준수한다. 플럭스가 콜렛 흡착면에 30 µm² 이상 묻으면 진공 -70 kPa 유지가 불안정해지고, NCF 입자 20 µm 이상이 본딩면에 남으면 보이드율 1.0 % 초과가 발생한다.

HBM용 45~55 µm 박형 다이는 핀셋 측면 하중 0.2 N만으로 에지 칩핑 15 µm가 발생할 수 있으므로, 수동 취급은 진공 픽업 펜 -40 kPa 이하와 30° 이하 접근각에서만 허용한다. 정밀 구동축은 Z축 접근 속도 1.2 mm/s와 플립 아암 반전 0.35초 동작 중 협착력이 80 N 이상이므로, 인터록 door open 상태에서 dry cycle 해제 금지 조건을 유지한다.

안전 위험 및 보호 기준

| 위험원 | 정량 조건 | 필수 조치 |
| --- | --- | --- |
| 본드헤드 고온부 | 최대 400 ℃, 생산 피크 250~300 ℃ | 60 ℃ 이하 확인 전 콜렛 분리 금지, 내열 장갑 등급 250 ℃ 이상 사용 |
| 플럭스 화학물질 | 점도 45~85 Pa·s, 트레이 사용 8시간 | 국소 배기 0.5 m/s, 피부 노출 0분 기준 즉시 세척 |
| NCF 필름 | 80~120 ℃에서 점착 증가, 입자 20 µm 영향 | 보관 5~10 ℃, 개봉 후 24시간 내 사용 |
| ESD 민감 다이 | HBM 다이 허용 전위 ±50 V 이하 | 작업대 1 MΩ 접지, 이오나이저 잔류전압 ±30 V 이하 |
| 정밀 구동축 | Z축 0.3~1.2 mm/s, 협착력 80 N 이상 | door interlock 해제 금지, teaching 속도 10 % 이하 |
| 박형 다이 파손 | 다이 두께 45~120 µm, 칩핑 기준 10 µm | 수동 접촉 금지, 진공 픽업 펜 -40 kPa 이하 사용 |

표 7. Bonder-A 본딩 작업 안전 관리 기준

- 400 ℃ 설정 가능 히터 영역에서는 냉각 완료 전 1회 접촉도 화상 위험으로 간주하고, HMI 온도 60 ℃ 이하와 외부 열화상 65 ℃ 이하를 모두 확인한다.

- 플럭스 디핑 트레이 주변 100 mm 내에서 흡착면 세정액과 NCF 조각을 혼재 보관하지 않으며, 8시간 초과 플럭스는 범프 젖음 불균일 5 % 이상 위험으로 폐기한다.

- ESD 팔찌 저항 0.75~10 MΩ 범위를 lot 시작 전 확인하고, ±50 V 초과 전위가 확인된 다이는 본딩 전 보류한다.

- 다이 에지 10 µm 이상 칩핑 또는 표면 크랙 20 µm 이상이 보이면 본딩하지 않고 해당 좌표를 skip으로 기록한다.

- 플립 아암 반전 축 50 mm 이내에 손이나 공구를 넣지 않으며, maintenance jog는 속도 10 %, 이동량 0.1 mm 단위로 제한한다.

⚠ 경고 본드헤드 180 ℃ 이상, 스테이지 80 ℃ 이상, Z축 servo on 상태 중 하나라도 true이면 콜렛 하부 150 mm 이내 수동 접근을 금지한다.

# 5. 정비 매뉴얼 – 예방정비(PM)

예방정비는 콜렛 흡착 안정도 -70 kPa 이하, 니들 높이 반복도 ±5 µm, 하중 캘리브레이션 ±1.0 N, 온도 프로파일 오차 ±3 ℃, BLT 측정 오차 ±1 µm를 유지하기 위해 수행한다. PM을 1회 누락하면 25,000 die 누적 기준 콜렛 오염 면적이 30 µm²를 초과하고, 50,000 pick 누적 기준 니들 끝단 마모가 8 µm 이상 증가하여 픽업 실패와 다이 칩핑이 동시 증가한다.

PM 주기별 작업

| 주기 | 작업 항목 | 정량 기준 |
| --- | --- | --- |
| 일상 | 콜렛 흡착면 50배 확인, 플럭스 트레이 점도 확인, 진공 로그 확인 | 오염 30 µm² 미만, 점도 45~85 Pa·s, -70 kPa 이하 |
| 주간 | 이젝터 니들 높이 맵, 플립 아암 각도 보정, 비전 조명 균일도 | 니들 편차 5 µm 이하, 각도 ±0.02°, 균일도 ±8 % |
| 월간 | 로드셀 10/50/100 N 교정, 펄스 히터 응답 확인, BLT 게이지 비교 | 하중 ±1 N, 150→280 ℃ 1.6초, BLT ±1 µm |
| 분기 | 스테이지 진공 척 평탄도, 백히터 온도 9점 측정, 축 반복도 측정 | 평탄도 10 µm 이하, 온도 ±2 ℃, 반복도 ±2 µm |
| 연간 | 본드헤드 리니어 가이드 점검, 로드셀 교체 판정, 카메라 캘리브레이션 | Z backlash 1 µm 이하, drift 1.5 N 이하, 잔차 1.0 µm 이하 |

표 8. Bonder-A 예방정비 주기와 판정 기준

## 콜렛 교체 및 평행도 조정

- 본드헤드 온도를 60 ℃ 이하로 냉각하고 진공을 0 kPa로 해제한 뒤 콜렛 체결부를 0.18 N·m 이하 힘으로 푼다.

- 사용 콜렛의 흡착면을 50배로 확인하여 플럭스 잔사 30 µm² 이상 또는 세라믹 깨짐 20 µm 이상이면 폐기한다.

- 신규 콜렛을 장착하고 토크 0.18 N·m로 체결한 뒤 기준 유리 위에서 5점 Z touch 높이 편차를 측정한다.

- 편차가 5 µm를 초과하면 shim 2 µm 단위로 삽입하여 X/Y 평행도를 재조정한다.

- 진공 -80 kPa에서 10초 유지 후 누설이 5 kPa 이하이면 dry pick 10회와 실제 dummy die 5회 픽업을 수행한다.

- dummy die 5개의 틸트가 0.03° 이하이고 배치 편차가 ±3 µm 이내이면 콜렛 ID를 PM 로그에 등록한다.

## 이젝터 니들 교체

- 링프레임을 제거하고 니들 블록을 0.1 mm jog 단위로 service 위치로 이동한다.

- 니들 끝단 마모가 8 µm 이상, 굽힘이 3 µm 이상, 오염 입자가 10 µm 이상이면 교체 대상으로 판정한다.

- 니들 클램프를 해제하고 신규 니들을 동일 배열 1핀, 3핀, 5핀 중 레시피와 맞추어 삽입한다.

- 레이저 높이 측정으로 모든 니들 끝단을 기준면 대비 ±2 µm로 맞춘 뒤 레시피 돌출량 35~70 µm를 저장한다.

- dummy tape에서 상승 속도 0.3 mm/s, 유지 80 ms 조건으로 20회 동작시키고 높이 반복도 ±5 µm를 확인한다.

- dummy die 10개 픽업 후 칩핑 10 µm 초과 0개, 픽업 실패 0개이면 생산 사용을 승인한다.

## 로드셀 하중 캘리브레이션

- 본드헤드와 스테이지를 25 ℃ ±2 ℃ 상태로 안정화하고 캘리브레이션 블록을 진공 척 중앙에 고정한다.

- 10 N 기준 분동 또는 표준 하중기로 3회 측정하여 평균 오차가 ±0.5 N 이하인지 확인한다.

- 50 N 지점과 100 N 지점을 각각 3회 측정하고 선형성 오차가 전체 범위의 1.0 % 이하인지 계산한다.

- 오차가 1.0 N을 초과하면 HMI load factor를 0.001 단위로 보정하고 10/50/100 N 측정을 반복한다.

- 동적 램프 45 N/s에서 목표 35 N 도달 오버슈트가 1.5 N 이하인지 dummy cycle 10회로 확인한다.

- 교정 전후 하중 로그 1 kHz 파일을 PM 폴더에 저장하고 다음 월간 PM 기준값으로 등록한다.

핵심 부품 교체 판정

| 부품 | 교체 기준 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- |
| 콜렛 | 오염 30 µm² 이상, 깨짐 20 µm 이상, 평행도 5 µm 초과 | 50배 확인, 5점 Z touch, dummy die 5개 |
| 이젝터 니들 | 마모 8 µm 이상, 굽힘 3 µm 이상, 픽업 실패 0.05 % 초과 | 레이저 높이, dummy pick 20회 |
| 플럭스 트레이 | 사용 8시간 초과, 점도 85 Pa·s 초과 | 점도계 25 ℃, 막 두께 8~20 µm 확인 |
| 진공 필터 | 압력 강하 10 kPa 이상, 플럭스 잔사 보임 | -80 kPa 도달 시간 3초 이하 확인 |
| 히터 팁 | 피크 오차 5 ℃ 이상, 150→280 ℃ 2.5초 초과 | 열전대 비교, dry pulse 3회 |

표 9. 본딩 품질 영향 부품의 교체 판정 기준

# 6. 자주 발생하는 오류

Bonder-A의 오류는 BND-E prefix로만 기록되며, 픽업, 플립, 비전, 하중, 온도, 스테이지, 디핑, BLT, 스택 높이 관련 본딩 이상으로 분류한다. 오류 발생 시 장비는 해당 die 좌표, 링프레임 번호, 본드헤드 하중 1 kHz 로그, 온도 100 Hz 로그, 진공 10 ms 로그, 카메라 보정값을 1건 묶음으로 저장한다.

BND-E 오류 코드 목록

| 코드 | 현상 | 발생빈도 | 영향 | 1차 원인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BND-E810 | 링프레임 로딩 위치 오차 0.5 mm 초과 | 주 1~2회 | 다이 맵 좌표 불일치 | 프레임 클램프 압력 0.35 MPa 미달 |
| BND-E811 | 테이프 장력 8 N 미만 | 주 1회 | 픽업 높이 불안정 | 링프레임 처짐 0.2 mm 초과 |
| BND-E812 | 콜렛 진공 -60 kPa 초과 | 일 1~3회 | 픽업 실패 또는 미싱 다이 | 콜렛 오염 30 µm² 이상 |
| BND-E813 | 픽업 후 다이 센터 오차 10 µm 초과 | 주 2회 | 배치 정확도 저하 | 니들/콜렛 중심 불일치 |
| BND-E814 | 다이 칩핑 10 µm 초과 감지 | 월 2회 | 다이 파손 scrap | 니들 돌출 70 µm 초과 또는 상승 속도 과다 |
| BND-E820 | 이젝터 Z 원점 반복도 ±5 µm 초과 | 월 1회 | 픽업 높이 drift | 니들 블록 오염 또는 가이드 마모 |
| BND-E821 | 니들 돌출량 레시피 대비 8 µm 초과 | 주 1회 | 다이 크랙/미픽업 | 니들 체결 불량 |
| BND-E822 | 니들 상승 시간 150 ms 초과 | 월 1회 | UPH 저하와 테이프 박리 실패 | 이젝터 구동 저항 증가 |
| BND-E830 | 본드하중 목표 대비 2 N 초과 | 일 1회 | BLT 편차와 범프 눌림 과다 | 로드셀 drift 또는 Z friction |
| BND-E831 | 하중 램프 오버슈트 1.5 N 초과 | 주 2회 | NCF 보이드 또는 범프 변형 | PID gain 부적합 |
| BND-E832 | Z 접근 중 틸트 0.04° 초과 | 월 2회 | 코플라나리티 8 µm 초과 | 콜렛 평행도 불량 |
| BND-E840 | 피크 온도 목표 대비 5 ℃ 미도달 | 일 1회 | 솔더 리플로우 부족 | 펄스 히터 노화 |
| BND-E841 | 온도 오버슈트 +5 ℃ 초과 | 주 1회 | 플럭스 과반응 또는 NCF 열손상 | 열전대 보정 불량 |
| BND-E842 | 150→280 ℃ 상승 2.5초 초과 | 월 1회 | UPH 저하 및 접합 강도 저하 | 히터 팁 열저항 증가 |
| BND-E850 | 플립 아암 각도 오차 ±0.03° 초과 | 주 1회 | θ 배치 오차 증가 | 반전축 원점 drift |
| BND-E851 | 상·하 비전 잔차 1.5 µm 초과 | 일 1회 | X/Y 배치 오차 | 조명 조건 또는 렌즈 오염 |
| BND-E852 | 스테이지 진공 -50 kPa 초과 | 주 1회 | 기판 워피지 30 µm 초과 | 진공 척 오염 또는 seal 손상 |
| BND-E860 | 플럭스 막 두께 20 µm 초과 | 주 2회 | 플럭스 잔사와 논스틱 | 디핑 깊이 35 µm 초과 |
| BND-E861 | NCF 보이드율 1.0 % 초과 | 월 2회 | 신뢰성 불량 | 예압 8 N 미만 또는 탈기 시간 부족 |
| BND-E870 | BLT 목표 ±3 µm 이탈 3 die 연속 | 주 1회 | 스택 높이 초과 | 하중/온도/워피지 복합 이상 |
| BND-E871 | 다이 시어 강도 25 MPa 미만 | 월 1회 | 접합 강도 불량 | 피크 온도 또는 유지 시간 부족 |
| BND-E872 | 논스틱률 0.02 % 초과 | 주 1회 | 수율 손실 | 범프 젖음 부족 또는 콜렛 오염 |
| BND-E873 | 미싱 다이율 0.01 % 초과 | 월 1회 | 패키지 누락 scrap | 픽업 진공 저하 또는 맵 skip 오류 |
| BND-E874 | 스택 높이 목표 +10 µm 초과 | 월 1회 | HBM 적층 높이 규격 이탈 | BLT 누적 편차 |
| BND-E875 | 코플라나리티 8 µm 초과 | 월 2회 | 범프 일부 미접합 | 기판 워피지 또는 콜렛 틸트 |

표 10. Bonder-A 전용 BND-E 오류 코드 25종

▲ 주의 BND-E830, BND-E840, BND-E870이 같은 lot에서 2회 이상 동시 발생하면 레시피 재시작 전 10/50/100 N 하중 교정과 150→280 ℃ dry pulse 검증을 모두 수행한다.

# 7. 오류 조치 가이드

오류 조치는 증상 확인, 로그 기반 진단, 기계 조정, 5~20 die 재검증, 재발방지 등록 순서로 수행한다. 조치 후에는 동일 코드가 100 die 또는 30분 중 먼저 도래하는 조건 동안 재발하지 않아야 하며, 배치 정확도 ±3 µm, BLT 목표 ±3 µm, 다이 시어 강도 25 MPa 이상 조건을 함께 만족해야 한다.

## BND-E812 콜렛 진공 저하

- 증상: 픽업 직후 진공이 -60 kPa 초과로 200 ms 이상 유지되고 미싱 다이 위험이 증가한다.

- 진단 절차: 콜렛 흡착면을 50배로 확인하고 오염 면적 30 µm² 이상, O-ring 눌림 0.2 mm 이상, 필터 압력강하 10 kPa 이상을 순서대로 측정한다.

- 조치: 콜렛을 세정하거나 교체하고 진공 -80 kPa 10초 유지 누설 5 kPa 이하를 확인한다.

- 재발방지: 플럭스 막 두께를 8~20 µm로 낮추고 25 die마다 진공 평균을 trend로 저장한다.

- 에스컬레이션 기준: 콜렛 교체 후 dummy die 10회 중 1회라도 -70 kPa 미달이면 정비 리더에게 보고한다.

## BND-E821 니들 돌출량 이탈

- 증상: 니들 돌출량이 레시피 대비 8 µm 이상 높거나 낮아 픽업 실패 또는 칩핑 10 µm 초과가 발생한다.

- 진단 절차: 레이저 높이로 니들 1~5개 끝단을 측정하고 기준면 편차 ±2 µm, 블록 체결 토크 0.12 N·m, 상승 반복도 ±5 µm를 확인한다.

- 조치: 니들을 재체결하거나 교체하고 돌출 35~70 µm를 제품 두께에 맞게 저장한다.

- 재발방지: 50,000 pick 또는 마모 8 µm 기준 중 빠른 조건으로 교체한다.

- 에스컬레이션 기준: 교체 후 dummy die 20개 중 칩핑 10 µm 초과가 1개라도 나오면 제조기술 검토를 요청한다.

## BND-E830 본드하중 편차

- 증상: 목표 하중 대비 2 N 초과 편차가 100 ms 이상 지속되어 BLT가 ±3 µm 범위를 벗어난다.

- 진단 절차: 하중 로그 1 kHz에서 램프 45 N/s 구간 오버슈트, 10/50/100 N 정적 교정값, Z축 friction 전류를 확인한다.

- 조치: load factor를 보정하고 Z guide를 세정한 뒤 목표 35 N 또는 80 N 조건으로 10회 dry cycle을 실행한다.

- 재발방지: 월간 PM의 10/50/100 N 교정 오차를 ±1 N 이내로 유지한다.

- 에스컬레이션 기준: 100 N 지점 선형성 오차가 1.0 %를 넘으면 로드셀 교체 승인을 요청한다.

## BND-E840 피크 온도 미도달

- 증상: 본드헤드 피크가 목표 280 ℃ 대비 5 ℃ 이상 낮아 마이크로범프 리플로우 부족과 다이 시어 25 MPa 미만이 발생한다.

- 진단 절차: 150→280 ℃ 상승 시간이 2.5초 이하인지, 열전대 보정 오차가 ±3 ℃인지, 히터 팁 열저항이 기준 대비 10 % 증가했는지 확인한다.

- 조치: 히터 팁 체결면을 세정하고 PID profile을 재로딩한 뒤 dry pulse 3회를 수행한다.

- 재발방지: 생산 시작 전 1.6초 이내 상승 여부를 매 lot 확인한다.

- 에스컬레이션 기준: 히터 교체 후에도 피크 미도달이 2회 반복되면 전원 모듈 점검을 요청한다.

## BND-E851 비전 잔차 초과

- 증상: 상·하 비전 보정 잔차가 1.5 µm를 초과하여 X/Y 배치 오차가 ±3 µm에 근접한다.

- 진단 절차: 조명 20~80 % 범위, 렌즈 오염 10 µm 이상 입자, 기준패턴 4점 contrast 18 gray 이상을 확인한다.

- 조치: 렌즈 보호창을 세정하고 조명을 상부 45 %, 하부 55 % 기준으로 재티칭한다.

- 재발방지: 제품 변경마다 5 die alignment residual trend를 저장한다.

- 에스컬레이션 기준: 재티칭 후 30 die Cpk가 1.33 미만이면 비전 캘리브레이션을 요청한다.

## BND-E860 플럭스 막 과다

- 증상: 플럭스 막 두께가 20 µm를 초과하여 잔사와 논스틱률 0.02 % 초과가 나타난다.

- 진단 절차: 디핑 깊이 10~35 µm, 체류 120 ms, 점도 45~85 Pa·s, 스크레이프 높이 25 µm를 측정한다.

- 조치: 디핑 깊이를 3 µm 단위로 줄이고 트레이 재료가 8시간을 초과했으면 교체한다.

- 재발방지: 100 die마다 막 두께 3점을 측정해 8~20 µm 관리도에 입력한다.

- 에스컬레이션 기준: 조정 후에도 막 두께 20 µm 초과가 2회 연속이면 재료 lot 평가를 요청한다.

## BND-E861 NCF 보이드 초과

- 증상: NCF 보이드율이 1.0 %를 넘거나 단일 보이드가 30 µm를 초과한다.

- 진단 절차: 예압 3~15 N, 탈기 2~6초, 스테이지 80~120 ℃, 다이 접근 속도 0.3~1.2 mm/s를 확인한다.

- 조치: 예압을 2 N 올리고 탈기 시간을 1초 늘리며 스테이지 온도를 5 ℃ 범위에서 최적화한다.

- 재발방지: 개봉 24시간 초과 NCF 사용을 금지하고 5~10 ℃ 보관 이력을 확인한다.

- 에스컬레이션 기준: 보이드율 1.0 % 초과가 3 die 연속이면 공정 엔지니어 승인을 받기 전 lot을 보류한다.

## BND-E870 BLT 연속 이탈

- 증상: BLT가 목표값 대비 ±3 µm를 3 die 연속 벗어나 스택 높이가 목표 +10 µm 위험에 도달한다.

- 진단 절차: 하중 편차 2 N, 피크 온도 5 ℃, 스테이지 워피지 30 µm, 콜렛 평행도 5 µm를 동시에 확인한다.

- 조치: 원인 항목을 보정하고 dummy 기판에서 5 die BLT 평균과 범위를 재측정한다.

- 재발방지: lot 중 25 die마다 BLT trend를 확인하고 drift 2 µm 이상이면 예방 정지를 적용한다.

- 에스컬레이션 기준: 보정 후 BLT range가 6 µm를 초과하면 제품기술과 설비기술 공동 판정을 요청한다.

## BND-E872 논스틱률 초과

- 증상: 논스틱률이 0.02 %를 초과하고 다이 시어 강도 25 MPa 미만 결과가 동반된다.

- 진단 절차: 피크 250~300 ℃, 유지 1~10초, 플럭스 막 8~20 µm, 하중 5~120 N 범위 중 이탈값을 확인한다.

- 조치: 피크 온도를 5 ℃ 올리거나 유지 시간을 0.5초 늘린 뒤 10 die 접합을 확인한다.

- 재발방지: 플럭스 점도와 히터 상승시간을 lot 시작과 4시간마다 기록한다.

- 에스컬레이션 기준: 10 die 재검증 중 1 die라도 미접합이면 해당 제품 레시피를 hold한다.

## BND-E875 코플라나리티 초과

- 증상: 본딩 후 코플라나리티가 8 µm를 초과하여 일부 마이크로범프 압착량이 부족하다.

- 진단 절차: 스테이지 평탄도 10 µm, 기판 워피지 30 µm, 콜렛 평행도 5 µm, 다이 틸트 0.03°를 측정한다.

- 조치: 진공 척을 세정하고 콜렛 shim을 2 µm 단위로 조정하며 백히터 온도를 5 ℃ 낮추거나 높인다.

- 재발방지: 분기 PM에서 9점 온도와 평탄도 데이터를 제품별 워피지 trend와 연결한다.

- 에스컬레이션 기준: 스테이지 평탄도 10 µm 초과가 반복되면 척 연마 또는 교체 평가를 요청한다.

조치 후 재가동 기준

| 오류군 | 재검증 수량 | 재가동 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| 픽업/니들 | dummy 20 pick + 실제 5 die | 픽업 실패 0개, 칩핑 10 µm 초과 0개, 진공 -70 kPa 이하 |
| 하중/온도 | dry 10 cycle + 실제 5 die | 하중 ±1.5 N, 피크 ±3 ℃, BLT ±3 µm |
| 비전/배치 | 실제 30 die | X/Y ±3 µm, θ ±0.03°, Cpk 1.33 이상 |
| 재료/보이드 | 실제 10 die | 플럭스 8~20 µm 또는 NCF 보이드율 1.0 % 이하 |
| 스택/코플라나리티 | 실제 5 die | 스택 높이 목표 +10 µm 이하, 코플라나리티 8 µm 이하 |

표 11. BND-E 조치 후 재가동 판정표

# 8. 공정 파라미터 및 품질 관리

공정 파라미터는 제품군별 범프 피치, 다이 두께, NCF 또는 플럭스 방식, 스택 높이 목표에 따라 설정한다. 모든 레시피는 본딩 하중 5~120 N, 피크 온도 250~300 ℃, 유지 시간 1~10초, 스테이지 백히터 80~120 ℃ 범위 안에서 관리하며, UPH는 열압착 유지 시간과 플립 아암 반전 0.35~0.80초 사이클을 합산하여 산출한다.

제품군별 본딩 레시피

| 제품군 | 하중(N) | 피크 온도(℃) | 유지(s) | 백히터(℃) | UPH | 특이 관리 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HBM 8Hi flux | 35 | 280 | 5.0 | 100 | 260 | 플럭스 12~18 µm, BLT 25±3 µm |
| HBM 12Hi NCF | 48 | 275 | 6.5 | 110 | 190 | NCF 보이드율 1.0 % 이하, 스택 높이 780 µm 이하 |
| 2.5D GPU 인터포저 | 80 | 290 | 8.0 | 120 | 120 | 다이 크기 24 mm, 코플라나리티 6 µm 이하 |
| 소형 플립칩 | 18 | 260 | 2.0 | 90 | 650 | 피치 80 µm, 논스틱률 0.01 % 이하 |
| 테스트 쿠폰 shear | 25 | 270 | 3.0 | 95 | 420 | 시어 강도 30 MPa 이상 확인 |
| 저워피지 인터포저 | 60 | 285 | 6.0 | 85 | 170 | 워피지 20 µm 이하, BLT 30±2 µm |
| 초박형 HBM die | 28 | 265 | 4.5 | 100 | 240 | 다이 두께 45 µm, 니들 돌출 35 µm |

표 12. 제품군별 TC 본딩 표준 레시피 범위

SPC 관리항목

| 항목 | 관리 기준 | 샘플링 | 조치 한계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 배치 정확도 X/Y | 목표 0 µm, 관리 ±3 µm | 30 die/lot | 평균 ±2 µm 또는 최대 ±3 µm 초과 |
| 회전 오차 θ | 목표 0°, 관리 ±0.03° | 30 die/lot | 평균 ±0.02° 초과 |
| 다이 시어 강도 | 25 MPa 이상, 제품별 30 MPa 목표 | 3 die/lot | 1 die라도 25 MPa 미만 |
| BLT | 18~45 µm 제품별 목표 ±3 µm | 25 die마다 | 연속 3 die 이탈 |
| NCF 보이드율 | 1.0 % 이하, 단일 30 µm 이하 | 3 die/lot | 평균 1.0 % 초과 |
| 논스틱률 | 0.02 % 이하 | lot 전체 | 0.02 % 초과 또는 2건 연속 |
| 미싱 다이율 | 0.01 % 이하 | lot 전체 | 1 lot 1건 이상 발생 |
| 코플라나리티 | 8 µm 이하, 인터포저 6 µm 이하 | 5 die/lot | 최대 8 µm 초과 |
| 스택 높이 | 제품 목표 +10 µm 이하 | 5 stack/lot | 누적 BLT drift 6 µm 초과 |

표 13. 본딩 품질 SPC 항목과 조치 한계

품질 판정은 배치 정확도, BLT, 다이 시어 강도, 보이드율, 코플라나리티를 한 lot 내 같은 시간축으로 묶어 분석한다. 예를 들어 BLT가 +3 µm 방향으로 drift하면서 하중 로그가 -1.5 N 낮고 피크 온도가 -3 ℃ 낮으면, 단순 높이 보정이 아니라 하중·온도 복합 보정 후 10 die 재검증을 수행한다.

- 배치 정확도는 상·하 비전 잔차 1.5 µm 이하, 플립 아암 θ ±0.02° 조건에서만 ±3 µm 보증값을 적용한다.

- 다이 시어 강도는 본딩 후 냉각 25 ℃, 대기 30분 이후 측정하며 25 MPa 미만이면 BND-E871로 lot hold한다.

- BLT는 본딩 전 기판 높이와 본딩 후 다이 상면 높이 차에서 다이 두께를 보정하여 1 µm 분해능으로 계산한다.

- NCF 보이드율은 탈기 2~6초 조건과 스테이지 80~120 ℃ 조건을 함께 기록해야 원인 분리가 가능하다.

- 플럭스 잔사는 디핑 깊이 10~35 µm와 막 두께 8~20 µm를 동시에 벗어날 때 논스틱률 0.02 % 초과로 연결된다.

# 9. 소모품·스페어 파트 관리

소모품은 콜렛, 이젝터 니들, 플럭스 트레이, NCF 필름, 진공 필터, O-ring, 히터 팁, 세라믹 보호판, 디핑 블레이드로 관리한다. 각 품목은 사용 횟수, 온도 노출 시간, 플럭스 접촉 시간, 픽업 성공률, 본딩 하중 안정도와 연결하여 교체하며, 단순 시간 기준이 아니라 픽업 50,000회, 본딩 100,000회, 8시간 재료 노출 같은 정량 값을 우선한다.

소모품 보관 및 교체 기준

| 품목 | 보관 조건 | 교체 기준 | 최소 재고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 콜렛 | 건조함 20~25 ℃, 개별 케이스 | 50,000 pick 또는 오염 30 µm² 이상 | 제품별 3개 |
| 이젝터 니들 | 끝단 보호캡, 습도 40~60 % | 마모 8 µm, 굽힘 3 µm, 50,000 pick | 배열별 20개 |
| 플럭스 재료 | 5~10 ℃ 냉장, 사용 전 25 ℃ 30분 | 개봉 24시간 또는 트레이 8시간 | lot 3개분 |
| NCF 필름 | 5~10 ℃, 질소 백, 평탄 보관 | 개봉 24시간 또는 입자 20 µm 이상 | 제품별 2 roll |
| 진공 필터 | 밀봉 포장, 20~25 ℃ | 압력 강하 10 kPa 이상 | 10개 |
| O-ring | 차광 포장, 20~25 ℃ | 누설 5 kPa/10초 초과 | 20개 |
| 히터 팁 | 충격 방지 케이스 | 피크 오차 5 ℃ 또는 상승 2.5초 초과 | 2개 |
| 디핑 블레이드 | 수평 케이스 | 스크레이프 높이 편차 5 µm 초과 | 5개 |

표 14. 본더 전용 소모품 보관·교체 기준

스페어 파트 중요도

| 부품 | 고장 영향 | 교체 후 검증 |
| --- | --- | --- |
| 로드셀 모듈 | 하중 편차 2 N 초과와 BLT drift 발생 | 10/50/100 N 교정, 실제 5 die BLT 확인 |
| 펄스 히터 전원 | 피크 온도 5 ℃ 미도달과 UPH 저하 | 150→280 ℃ dry pulse 3회, 시어 3 die |
| 플립 아암 encoder | θ 오차 ±0.03° 초과 | 반전 각도 10회 반복 ±0.02° |
| 상부 비전 렌즈 | 다이 범프 인식 잔차 1.5 µm 초과 | 30 die 배치 Cpk 1.33 이상 |
| 스테이지 진공 seal | 기판 워피지 30 µm 초과 | -70 kPa 도달 3초 이하, 평탄도 10 µm 이하 |
| BLT 레이저 센서 | 높이 오차 1 µm 초과 | 게이지 블록 10/30/50 µm 비교 |

표 15. 생산 중단 영향 스페어 파트

스페어 파트 출고 후에는 반드시 조립 조건과 재검증 데이터를 함께 기록한다. 예를 들어 콜렛 교체는 토크 0.18 N·m, 평행도 5 µm 이하, dummy die 5개 틸트 0.03° 이하를 남기고, 니들 교체는 돌출 35~70 µm, 반복도 ±5 µm, 칩핑 10 µm 초과 0개를 남긴다.

ℹ 참고 플럭스와 NCF는 동일 선반에 보관하지 않으며, 5~10 ℃ 보관 이탈 30분 초과 재료는 보이드율 1.0 % 기준을 만족해도 engineering 승인 전 사용하지 않는다.

# 10. 부록 – 용어집 및 점검 체크리스트

부록은 운전자와 정비자가 같은 수치 기준으로 Bonder-A 상태를 판단하도록 작성한다. 모든 용어는 EQP-PKG01의 TC 플립칩 본딩 조건에서 사용하는 의미로 제한하며, 값이 없는 구두 표현 대신 하중 N, 온도 ℃, 시간 초, 높이 µm, 진공 kPa, 각도 ° 단위로 기록한다.

용어집

| 용어 | 정의 | 관리값 |
| --- | --- | --- |
| TC 본딩 | 열과 하중을 동시에 가해 마이크로범프를 접합하는 방식 | 피크 250~300 ℃, 하중 5~120 N |
| 마이크로범프 | 다이 하부의 솔더 접합 돌기 | 높이 20~40 µm, 피치 35~80 µm |
| BLT | 본딩 후 다이와 기판 사이 본드라인 두께 | 제품별 18~45 µm, 허용 ±3 µm |
| 콜렛 | 다이를 진공 흡착하는 본드헤드 팁 | 진공 -70~-85 kPa, 평행도 5 µm 이하 |
| 이젝터 니들 | 테이프 하부에서 다이를 밀어 올리는 핀 | 돌출 20~120 µm, 반복도 ±5 µm |
| 플럭스 디핑 | 범프에 플럭스를 얇게 묻히는 공정 | 막 두께 8~20 µm, 점도 45~85 Pa·s |
| NCF | 비전도성 필름으로 범프 사이를 충진하는 재료 | 보이드율 1.0 % 이하, 보관 5~10 ℃ |
| 코플라나리티 | 본딩 후 접합면의 높이 균일도 | 8 µm 이하, 인터포저 6 µm 이하 |
| 다이 시어 강도 | 접합된 다이를 밀어 파괴할 때의 강도 | 25 MPa 이상 |
| 스택 높이 | 적층된 다이와 접합층의 누적 높이 | 제품 목표 +10 µm 이하 |

표 16. Bonder-A 운전 용어와 관리값

시작 전 체크리스트

| No. | 점검 항목 | 기준 | 결과 기록 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 본드헤드 standby 온도 | 180 ℃ ±2 ℃ 15분 안정화 | 온도 로그 |
| 2 | 스테이지 백히터 | 제품 기준 80~120 ℃ ±2 ℃ | 9점 온도 |
| 3 | 콜렛 진공 | -70 kPa 이하, 누설 5 kPa/10초 이하 | 진공 trend |
| 4 | 니들 높이 | 돌출 레시피 ±5 µm | 높이 맵 |
| 5 | 상·하 비전 | 잔차 1.5 µm 이하 | 티칭 결과 |
| 6 | 플럭스 또는 NCF | 플럭스 8~20 µm 또는 NCF 보이드 1.0 % 이하 조건 | 재료 ID |
| 7 | 퍼스트 아티클 | 배치 ±3 µm, BLT ±3 µm, 시어 25 MPa 이상 | FA 승인 |

표 17. Lot 시작 전 본딩 상태 체크리스트

종료 및 인계 체크리스트

| No. | 점검 항목 | 기준 | 인계 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 본드헤드 냉각 | 60 ℃ 이하 | 냉각 완료 시간 |
| 2 | 콜렛 상태 | 오염 30 µm² 미만 또는 교체 완료 | 콜렛 ID |
| 3 | 니들 상태 | 마모 8 µm 미만, 칩핑 발생 0건 | 니들 ID |
| 4 | 재료 상태 | 플럭스 8시간 이하, NCF 개봉 24시간 이하 | 폐기/보관 기록 |
| 5 | 품질 결과 | 논스틱 0.02 % 이하, 미싱 0.01 % 이하 | lot report |
| 6 | 오류 이력 | BND-E 발생 코드와 조치 완료 여부 | 경보 log |
| 7 | 다음 shift 주의값 | BLT drift 2 µm 이상 또는 배치 평균 ±2 µm 근접 | 인계 comment |

표 18. 작업 종료 및 교대 인계 체크리스트

- 체크리스트의 온도 값은 본드헤드 100 Hz 로그와 스테이지 9점 측정을 함께 사용해 ±2~3 ℃ 기준으로 기록한다.

- 체크리스트의 하중 값은 로드셀 1 kHz 로그에서 목표 5~120 N 대비 ±1.5 N 이내 여부로 기록한다.

- 체크리스트의 위치 값은 배치 정확도 ±3 µm, θ ±0.03°, BLT ±3 µm 중 하나라도 초과하면 불합격으로 기록한다.

- 체크리스트의 재료 값은 플럭스 점도 45~85 Pa·s, NCF 보관 5~10 ℃, 개봉 24시간 기준으로 기록한다.