POLISHER EQUIPMENT MANUAL

CMP 화학기계연마 장비 운전·정비 매뉴얼

300mm Rotary CMP Platform / Polisher-A

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서번호 | EM-CMP01-KR |
| 개정 | Rev. 3.2 |
| 설비 ID | EQP-CMP01 |
| 설비명 | Polisher-A |
| 설비 유형 | Polisher |
| 모델 | PlanaCore R300-TP3 |
| 제조사 | Miratech Process Systems |
| 발행일 | 2026-09-04 |
| 적용 라인 | FAB1 CMP Bay 3 |
| 문서 등급 | 사내 기술문서 / 운전자·정비자용 |

본 매뉴얼은 CMP Bay 3 연마 공정 운전·정비 인가자에게만 배포되며, 슬러리 배합 및 연마 레시피 정보는 사외 반출이 금지된다.

# 목차

목차	2

1. 장비 개요 및 주요 사양	3

2. 시스템 구성 및 서브시스템	4

플래튼과 캐리어 헤드	4

슬러리 POU 믹싱과 컨디셔닝	4

3. 취급법 – 표준 운전 절차	5

로트 투입 전 준비부터 종료까지	5

4. 주의사항 – 안전 및 취급 금지사항	7

5. 정비 매뉴얼 – 예방정비(PM)	8

주요 PM 절차 1: 연마 패드 교체와 브레이크인	9

주요 PM 절차 2: 리테이너링 교체와 에지 프로파일 확인	10

주요 PM 절차 3: 슬러리 POU 믹싱 모듈 세정	10

6. 자주 발생하는 오류	10

7. 오류 조치 가이드	12

CMP-E101 슬러리 유량 저하	12

CMP-E103 플래튼 1 토크 급상승	13

CMP-E106 다이아몬드 디스크 컷레이트 저하	13

CMP-E107 캐리어 센터존 압력 불안정	14

CMP-E109 리테이너링 마모 한계	14

CMP-E110 멤브레인 누설	14

CMP-E112 광학 엔드포인트 신호 약화	15

CMP-E115 PVA 브러시 접촉력 편차	15

CMP-E116 메가소닉 출력 저하	15

CMP-E119 RR 급락	16

CMP-E121 WIWNU 관리한계 초과	16

CMP-E124 클리너 파티클 리바운드	17

8. 공정 파라미터 및 품질 관리	17

프로파일 보정 규칙	18

9. 소모품·스페어 파트 관리	18

입고 검사와 사용 전 확인	19

10. 부록 – 용어집 및 점검 체크리스트	19

교대 인수인계 필수 항목	20

# 1. 장비 개요 및 주요 사양

Polisher-A는 300 mm 웨이퍼 산화막 및 금속막 평탄화를 위해 설계된 로터리 CMP 장비이다. 3개의 플래튼은 벌크 제거, 프로파일 균일화, 버프 세정을 순차 수행하며, 플래튼별 패드 상태와 슬러리 화학 조건을 분리해 RR 2000~4000 Å/min 범위에서 목표 잔막을 제어한다.

캐리어 헤드는 5존 멤브레인 에어백을 사용해 센터, 미드, 에지 압력을 1.0~5.0 psi에서 조절한다. 리테이너링 높이와 에지존 압력은 디싱, 에로전, 에지 롤오프를 결정하므로 레시피 저장값과 실제 링 돌출 높이의 차이를 0.05 mm 이하로 유지한다.

주요 장비 사양

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 웨이퍼 규격 | 300 mm, 두께 775±25 µm, 노치 기준 0° 또는 180° 정렬, 카세트 슬롯 피치 10 mm |
| 플래튼 구성 | 로터리 3-플래튼, 각 플래튼 30~120 rpm, 패드 온도 운전범위 20~45 °C |
| 캐리어 헤드 | 멀티존 에어백 5존, 센터/미드/에지/리테이너 독립 제어 1.0~5.0 psi |
| 슬러리 계통 | POU 믹싱, 슬러리 100~300 mL/min, DIW 희석 0~120 mL/min, 라인 압력 0.12~0.28 MPa |
| 컨디셔너 | 인시츄 다이아몬드 디스크, 스윕 5~35 mm/s, 하중 4~9 lbf, 디스크 rpm 60~180 rpm |
| 클리너 | 메가소닉 0.7~1.2 MHz, PVA 브러시 100~350 rpm, 린스 유량 1.5~3.5 L/min |
| 측정 | 인라인 광학 두께 100~12000 Å, 금속막 와전류 300~20000 Å, 반복성 1σ ≤ 8 Å |
| 처리량 | 산화막 기준 42~58 wph, 텅스텐 기준 35~48 wph, 클리너 포함 자동 반송 |
| 주요 품질 | RR 2000~4000 Å/min, WIWNU ≤ 3.5 %, 디싱 ≤ 350 Å, 스크래치 ≤ 0.08 ea/cm² |

표 1. Polisher-A 300 mm CMP 플랫폼 주요 사양

ℹ 참고 본 장비의 오류코드는 CMP-E 접두어만 사용하며, 공정 인터록은 플래튼 회전, 캐리어 다운포스, 슬러리 공급, 컨디셔너 동작, 포스트-CMP 세정 결과를 기준으로 발생한다.

공정 성능 목표

| 관리 항목 | 목표 범위 | 샘플링 |
| --- | --- | --- |
| 산화막 RR | 3200~3800 Å/min | 로트 첫 3매와 이후 10매마다 |
| 금속막 RR | 2500~3200 Å/min | 막종 변경 후 첫 5매 |
| WIWNU | 49점 기준 3.5 % 이하 | 모든 제품 웨이퍼 인라인 |
| 스크래치 | 0.08 ea/cm² 이하 | 검사 로트 1매 이상 |
| 세정 파티클 | 0.1 µm 이상 20 ea/wafer 이하 | 클리너 PM 후 3매 |

표 2. Polisher-A 품질 및 처리 성능 목표

# 2. 시스템 구성 및 서브시스템

Polisher-A의 공정 경로는 로드포트에서 캐리어 헤드 로딩, 플래튼 1~3 연마, 포스트-CMP 클리너, 인라인 두께측정, 언로드 순서로 구성된다. 각 플래튼은 동일한 기계 구조를 갖지만 패드 타입, 슬러리 또는 DIW 공급 조건, 컨디셔너 드레싱 강도가 레시피에 따라 다르다.

서브시스템 구성

| 서브시스템 | 주요 구성품 | CMP 기능 |
| --- | --- | --- |
| 플래튼 모듈 | 연마 패드, 백킹 필름, 온도 재킷, 토크 센서, 노즐 링 | 패드-웨이퍼 접촉면의 상대속도와 마찰열을 안정화한다. |
| 캐리어 헤드 | 멤브레인, 리테이너링, 에어백 5존, 백사이드 DIW 채널 | 다운포스 프로파일과 에지 롤오프를 제어한다. |
| 컨디셔너 | 다이아몬드 디스크, 암 스윕, 디스크 모터, 드레싱 DIW | 패드 글레이징을 제거하고 패드 거칠기를 회복한다. |
| 슬러리 POU | 농축 슬러리 라인, 희석 DIW, 정적 믹서, 버블 트랩 | 입자 농도와 pH를 사용 지점 직전에 맞춘다. |
| 포스트 클리너 | 메가소닉 탱크, PVA 브러시 2단, 스핀 드라이 | 연마 잔사와 패드 파편을 웨이퍼 표면에서 제거한다. |
| 인라인 계측 | 광학 헤드, 와전류 코일, 레퍼런스 쿠폰 포트 | 목표 잔막 두께와 엔드포인트 보정치를 산출한다. |

표 3. Polisher-A 서브시스템별 구성과 역할

## 플래튼과 캐리어 헤드

플래튼 표면은 패드, 백킹 필름, 온도 재킷으로 구성되며 플래튼 rpm과 헤드 rpm의 차이가 실제 상대속도를 만든다. 캐리어 헤드의 멤브레인 존 압력은 제거율 프로파일을 직접 변경하므로 센터존 0.1 psi 변화만으로도 중앙 50 mm 영역 RR이 약 2~4 % 이동한다.

## 슬러리 POU 믹싱과 컨디셔닝

POU 믹싱은 사용점 직전에 농축 슬러리와 DIW를 혼합하여 입자 침강과 농도 변화를 낮춘다. 컨디셔너 디스크는 인시츄로 동작하며 패드 표면의 글레이징을 제거해 장시간 운전 중 RR 드리프트를 5 % 이내로 묶는다.

서브시스템 인터록 기준

| 대상 | 정상 운전 기준 | 인터록 발생 조건 |
| --- | --- | --- |
| 플래튼 | 30~120 rpm, 토크 변동 ±15 % 이내 | 토크 20 % 급등 또는 온도 42 °C 초과 |
| 캐리어 헤드 | 존 압력 오차 ±0.05 psi | 압력 안정화 5초 초과 또는 누설 0.02 psi/min 초과 |
| 슬러리 | 100~300 mL/min, 기포 0.5 vol% 이하 | 유량 오차 ±15 mL/min 10초 지속 |
| 컨디셔너 | 하중 4~9 lbf, 스윕 5~35 mm/s | 원점 편차 1.0 mm 초과 |
| 클리너 | PVA 100~350 rpm, 메가소닉 40~70 W | 브러시 접촉력 0.3 N 초과 편차 |

표 4. 핵심 서브시스템의 운전 허용 기준

# 3. 취급법 – 표준 운전 절차

표준 운전은 패드 습윤 상태, 슬러리 POU 안정화, 멤브레인 압력 검증, 레시피 로딩, 첫 3매 품질 판정, 로트 종료 플러시 순서로 진행한다. 각 단계의 실제 수치를 기록해야 RR 보정과 엔드포인트 보정이 다음 로트에 적용된다.

운전 단계별 핵심 조건

| 단계 | 수치 기준 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 로트 준비 | 패드 온도 23~27 °C, 슬러리 기포 ≤0.5 vol%, 멤브레인 누설 ≤0.02 psi/min | 투입 전 1회 |
| 레시피 확인 | 플래튼 55~93 rpm, 다운포스 1.2~3.2 psi, 슬러리 190~230 mL/min | 로트마다 |
| 첫 3매 판정 | 잔막 ±60 Å, WIWNU ≤3.5 %, RR 편차 ≤7 % | 자동 계속 조건 |
| 종료 플러시 | DIW 300 mL/min 180초, 린스 rpm 40 rpm 120초 | 로트 종료 후 |

표 5. 표준 운전 단계와 필수 확인값

## 로트 투입 전 준비부터 종료까지

- 로트 투입 전 플래튼 1~3 패드 표면 온도를 확인하고 각 플래튼이 23~27 °C 범위에 있는지 HMI의 PAD TEMP 화면에서 확인한다.

- 슬러리 POU 탱크의 사용 레시피 라인을 CMP-OX-A로 선택하고 농축 슬러리 순환 유량을 450 mL/min, 교반 속도를 180 rpm으로 유지한다.

- 슬러리 버블 트랩 배출을 20초 수행하여 라인 내 기포 지시값을 0.5 vol% 이하로 낮춘다.

- DIW 희석 라인 전도도 0.08 µS/cm 이하와 온도 24±1 °C를 확인하고 POU 믹싱 밸브를 AUTO로 둔다.

- 플래튼 배수 포트의 백프레셔가 0.03~0.08 MPa인지 확인하고 드레인 필터 차압이 0.04 MPa 이하인지 확인한다.

- 캐리어 헤드 1~4의 멤브레인 누설 테스트를 실행하여 센터존 3.0 psi에서 60초 압력 저하가 0.02 psi 이하인지 확인한다.

- 리테이너링 높이 보정값을 불러와 각 헤드별 링 오프셋이 0.00~0.08 mm인지 확인한다.

- 컨디셔너 디스크 사용량 카운터를 확인하고 디스크 누적 드레싱 시간이 180시간 미만이며 컷레이트가 0.8 µm/min 이상인지 확인한다.

- PVA 브러시 모듈을 WET IDLE로 전환하고 상·하 브러시 rpm을 120 rpm, DIW 린스 유량을 2.0 L/min으로 예비 회전시킨다.

- 메가소닉 탱크 수위를 92~96 %로 맞추고 출력 40 W, 주파수 0.95 MHz 예열을 3분 수행한다.

- 인라인 광학 계측 레퍼런스 쿠폰을 측정하여 산화막 기준값이 5000±15 Å 범위인지 확인한다.

- 웨이퍼 카세트 ID를 스캔하고 슬롯 맵이 MES 로트 수량과 일치하는지 확인한 뒤 결손 슬롯을 HMI에 반영한다.

- 레시피 브라우저에서 막종에 맞는 CMP_OX_300M_STD 또는 CMP_W_300M_STD를 선택하고 승인 버전 Rev 3.2 이상인지 확인한다.

- 레시피의 플래튼 1 거친 연마 조건을 플래튼 93 rpm, 헤드 87 rpm, 슬러리 230 mL/min, 다운포스 센터 3.2 psi로 확인한다.

- 레시피의 플래튼 2 균일화 조건을 플래튼 78 rpm, 헤드 72 rpm, 슬러리 190 mL/min, 다운포스 미드존 2.6 psi로 확인한다.

- 레시피의 플래튼 3 버프 조건을 플래튼 55 rpm, 헤드 50 rpm, DIW 250 mL/min, 다운포스 전체 1.2 psi로 확인한다.

- 컨디셔닝 설정을 인시츄 ON, 스윕 속도 18 mm/s, 디스크 하중 6.5 lbf, 디스크 rpm 120 rpm으로 로딩한다.

- 엔드포인트 설정에서 모터 토크 변화율 -8 %/10 s와 광학 잔막 목표 1100 Å를 동시에 사용하도록 Dual Endpoint를 선택한다.

- 프로파일 보정 테이블에서 에지존 보정 +0.18 psi, 센터존 보정 -0.10 psi가 최근 25매 평균 WIWNU 3.0 % 이하 조건인지 확인한다.

- 레시피 다운로드 후 Dry Run 1매 모드를 해제하고 Wafer Count 제한을 로트 수량과 동일하게 설정한다.

- 카세트 도어를 닫고 로드포트 클램프 압력 0.38~0.42 MPa, 웨이퍼 센터링 오차 ±0.3 mm 이하를 확인한다.

- Auto Run을 누르기 전 첫 웨이퍼 선행 측정값을 입력하고 목표 제거량을 산화막 3200 Å 또는 금속막 2800 Å로 설정한다.

- Auto Run 시작 후 첫 웨이퍼가 플래튼 1에 안착할 때 헤드 진공이 아닌 백사이드 DIW 젖음 상태와 멤브레인 압력 상승 시간을 확인한다.

- 플래튼 1 연마 55초 동안 토크 신호가 기준 1.8~2.4 N·m에서 15 % 이상 튀지 않는지 트렌드를 감시한다.

- 플래튼 2 연마 42초 동안 슬러리 유량 실제값이 설정값 대비 ±8 mL/min 이내인지 확인하고 편차 발생 시 즉시 해당 웨이퍼를 hold로 표시한다.

- 플래튼 3 버프 25초 동안 DIW 분사 패턴이 패드 중심에서 반경 60~140 mm 구간을 덮는지 노즐 유량 그래프를 확인한다.

- 포스트 클리너 진입 시 메가소닉 출력 55 W, 처리 시간 35초, 탱크 온도 24~28 °C 조건이 적용되는지 확인한다.

- PVA 브러시 세정은 1단 250 rpm/접촉력 1.8 N/40초, 2단 220 rpm/접촉력 1.4 N/35초로 진행되는지 확인한다.

- 스핀 드라이 단계에서 최종 1800 rpm 45초, N2 나이프 0.18 MPa 조건을 확인하고 워터마크 카메라 경보가 없는지 확인한다.

- 첫 3매의 인라인 두께 결과가 목표 잔막 ±60 Å, WIWNU 3.5 % 이하이면 로트 계속 진행을 허용한다.

- 첫 3매 중 1매라도 RR이 기준 대비 ±7 %를 넘으면 Feed-forward 보정을 중지하고 레시피 엔지니어 확인 플래그를 세운다.

- 로트 진행 중 10매마다 패드 온도 상승률이 0.4 °C/min 이하인지 확인하고 40 °C 접근 시 플래튼 쿨다운 인터벌 90초를 삽입한다.

- 마지막 웨이퍼 반송 완료 후 슬러리 라인을 DIW 300 mL/min으로 180초 플러시하고 노즐 막힘 카운터를 초기화한다.

- 플래튼 1~3을 린스 rpm 40 rpm으로 120초 회전시키며 컨디셔너를 하중 4.0 lbf, 스윕 12 mm/s로 소프트 드레싱한다.

- 클리너는 PVA 브러시 150 rpm, DIW 2.5 L/min으로 180초 자가 린스 후 브러시 접촉력을 0 N으로 복귀한다.

- 계측 모듈의 마지막 5매 평균 두께와 엔드포인트 시간을 저장하고 Lot Summary의 RR, WIWNU, 스크래치 카운트를 확인한다.

- 장비를 IDLE WET 모드로 전환하고 패드 습윤 스프레이를 30초 ON/270초 OFF 주기로 설정하여 패드 건조를 방지한다.

- 다음 로트가 20분 이상 지연되면 슬러리 POU를 CIRCULATE로 전환하고 사용점 밸브를 닫아 침강을 방지한다.

▲ 주의 첫 3매 중 잔막 편차가 ±60 Å를 벗어난 상태에서 Auto Run을 계속하면 동일 패드 반경 영역의 과연마가 누적되어 디싱과 에로전 관리한계가 동시에 초과될 수 있다.

# 4. 주의사항 – 안전 및 취급 금지사항

Polisher-A의 위험은 고속 회전하는 패드와 리테이너링, 압력 제어된 멤브레인, 응집 가능한 슬러리, 메가소닉 수조, 회전 PVA 브러시에서 발생한다. 모든 취급 금지 기준은 장비 인터록 수치와 품질 결함 임계값으로 정의한다.

CMP 고유 취급 금지사항

| 대상 | 금지 기준 | 발생 가능한 CMP 결함 |
| --- | --- | --- |
| 패드 회전 접근 | 플래튼 30 rpm 이상 회전 중 패드 반경 20 mm 이내 접근 금지 | 패드 에지에 글러브가 끌려 들어가 리테이너링과 접촉한다. |
| 슬러리 취급 | POU 라인 분리 전 0.05 MPa 이하 배압 해소와 DIW 300 mL/min 60초 치환 | 응집 슬러리가 노즐에서 분출되어 패드와 웨이퍼 표면을 오염시킨다. |
| 컨디셔너 암 | 디스크 하중 4 lbf 이상 인가 상태에서 암 하부 접근 금지 | 다이아몬드 디스크가 패드와 작업자 보호구를 동시에 손상시킨다. |
| 메가소닉 탱크 | 수위 90 % 미만에서 40 W 이상 출력 인가 금지 | 캐비테이션 분포가 불안정해 웨이퍼 에지 칩과 세정 불균일이 발생한다. |
| PVA 브러시 | 브러시 접촉력 2.5 N 초과 수동 조작 금지 | 300 mm 웨이퍼 중앙부 미세 스크래치가 0.1 ea/cm² 이상 증가한다. |

표 6. Polisher-A 운전 중 취급 금지 조건

- 플래튼 회전 지령이 0 rpm이어도 토크 트렌드가 0.1 N·m 이상이면 패드 접촉면에 접근하지 않는다.

- 리테이너링 교체 후 링 높이 8점 측정값을 입력하지 않은 헤드는 제품 웨이퍼에 사용하지 않는다.

- 슬러리 POU 교반이 10분 이상 정지된 라인은 제품 투입 전 DIW 치환 후 입도 D50 편차 ±3 % 확인을 완료한다.

- PVA 브러시가 건조 상태로 10분 이상 노출되면 DIW 포화 15분과 더미 웨이퍼 세정 3매를 수행하기 전 제품을 투입하지 않는다.

- 메가소닉 수조 수위가 90 % 미만이면 40 W 이상 출력 지령을 차단하고 탱크 온도 24~28 °C 복귀 후 재개한다.

⚠ 경고 슬러리 라인 잔압이 0.05 MPa를 넘는 상태에서 노즐을 분리하면 응집 입자가 패드 홈에 유입되어 동일 반경 스크래치 패턴이 다음 5~20매에 반복될 수 있다.

# 5. 정비 매뉴얼 – 예방정비(PM)

PM 기준은 wafer 누적 수, 패드 컷레이트, 링 돌출 높이, 멤브레인 누설, 클리너 세정성으로 결정한다. Polisher-A는 패드와 슬러리 조건이 RR에 직접 작용하므로 PM 직후 더미 웨이퍼와 쿠폰 측정을 통해 제거율과 균일도를 수치로 확인한다.

일상 PM

| 주기 | 점검 항목 | 수치 기준 | 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일상 | 패드 습윤 상태 | 플래튼별 건조 링 폭 5 mm 이하, 표면 온도 23~27 °C | 시프트 시작 |
| 일상 | 슬러리 노즐 | 분사각 25~35°, 실제 유량 설정 대비 ±8 mL/min | 시프트 시작 |
| 일상 | 클리너 브러시 | 외경 50 mm 이상, 접촉력 편차 ±0.2 N | 시프트 시작 |
| 일상 | 인라인 계측 | 레퍼런스 쿠폰 반복성 1σ ≤8 Å | 첫 로트 전 |

표 7. 일상 PM 항목

주간 PM

| 주기 | 점검 항목 | 수치 기준 | 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주간 | 패드 그루브 깊이 | 최소 0.28 mm 이상, 9점 측정 편차 ≤0.04 mm | 월요일 1회 |
| 주간 | 리테이너링 높이 | 돌출 높이 0.45~0.85 mm, 헤드 간 편차 ≤0.05 mm | 600 wafer마다 |
| 주간 | POU 믹서 | 정적 믹서 차압 0.02 MPa 이하, pH 편차 ±0.08 | 주 1회 |
| 주간 | 드레인 필터 | 차압 0.04 MPa 이하, 침전물 두께 2 mm 이하 | 주 1회 |

표 8. 주간 PM 항목

월간 PM

| 주기 | 점검 항목 | 수치 기준 | 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 월간 | 멤브레인 압력 맵 | 5존 압력 선형성 R² ≥0.995, 누설 ≤0.02 psi/min | 월 첫 PM |
| 월간 | 컨디셔너 컷레이트 | 블랭킷 패드 컷레이트 0.8~1.6 µm/min | 월 1회 |
| 월간 | 메가소닉 출력 | 0.95 MHz 기준 출력 편차 ±5 W, 수온 24~28 °C | 월 1회 |
| 월간 | 와전류 보정 | 금속막 쿠폰 오차 ±20 Å 이하 | 막종 변경 전 |

표 9. 월간 PM 항목

분기 PM

| 주기 | 점검 항목 | 수치 기준 | 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 분기 | 플래튼 평탄도 | 300 mm 반경 내 TIR 18 µm 이하 | 분기 1회 |
| 분기 | 헤드 평행도 | 패드 접촉 압흔 편차 ±6 % 이하 | 분기 1회 |
| 분기 | 슬러리 라인 세정 | DIW 1.0 L/min 20분, 입자 카운트 ≥0.2 µm 50 ea/mL 이하 | 분기 1회 |
| 분기 | 브러시 베어링 | 무부하 진동 1.5 mm/s RMS 이하 | 분기 1회 |

표 10. 분기 PM 항목

연간 PM

| 주기 | 점검 항목 | 수치 기준 | 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 연간 | 플래튼 구동축 | 회전 편심 12 µm 이하, 토크 리플 ±5 % 이하 | 연 1회 |
| 연간 | 캐리어 헤드 오버홀 | 멤브레인, 링 시트, 백사이드 DIW 씰 교환 | 연 1회 또는 90000 wafer |
| 연간 | 클리너 탱크 | 메가소닉 트랜스듀서 효율 85 % 이상 | 연 1회 |
| 연간 | 두께 계측 전체 보정 | 광학/와전류 상관 R² ≥0.998 | 연 1회 |

표 11. 연간 PM 항목

## 주요 PM 절차 1: 연마 패드 교체와 브레이크인

- 플래튼을 MAINT 모드로 전환하고 회전 속도를 0 rpm, 패드 습윤 스프레이를 OFF로 변경한 뒤 표면 DIW를 30초 배수한다.

- 기존 패드를 반경 방향으로 60 mm 폭씩 분리하며 백킹 필름 잔사를 0.05 mm 이하가 될 때까지 전용 스크레이퍼로 제거한다.

- 플래튼 표면을 DIW 2 L/min으로 2분 세정하고 보풀 없는 와이퍼로 중심에서 외곽 방향으로 닦아 입자 0.5 µm 이상 100 ea 이하를 확인한다.

- 새 패드의 노치 기준선을 플래튼 기준 핀과 ±1° 이내로 맞추고 중심 편차가 ±0.5 mm 이하가 되도록 부착한다.

- 롤러 압착을 반경 0~150 mm 구간에 3회 수행하고 기포 직경 3 mm 이상이 남지 않았는지 투과 조명으로 확인한다.

- 컨디셔너 하중 5.0 lbf, 디스크 100 rpm, 스윕 20 mm/s 조건으로 10분 브레이크인 후 패드 컷레이트가 0.9~1.4 µm/min인지 측정한다.

## 주요 PM 절차 2: 리테이너링 교체와 에지 프로파일 확인

- 캐리어 헤드를 서비스 위치로 이동하고 멤브레인 압력을 모든 존 0 psi로 배출한 뒤 백사이드 DIW 라인을 0.02 MPa 이하로 낮춘다.

- 리테이너링 고정 볼트를 대각 순서로 0.5 N·m씩 풀어 링 기울어짐이 0.1 mm를 넘지 않도록 분리한다.

- 링 시트 홈의 슬러리 침전물을 DIW와 전용 브러시로 제거하고 홈 깊이 편차가 0.03 mm 이하인지 확인한다.

- 새 리테이너링 내경 300.5±0.1 mm와 하부 모따기 손상 0.02 mm 이하를 확인한 뒤 기준 마크를 헤드 0° 위치에 맞춘다.

- 볼트를 대각 순서로 1.2 N·m까지 체결하고 링 돌출 높이를 8점 측정하여 0.65±0.05 mm에 맞춘다.

- 더미 웨이퍼 3매를 2.5 psi, 플래튼 60 rpm 조건으로 러닝하여 에지 5 mm 구간 제거율 편차가 ±4 % 이하인지 확인한다.

## 주요 PM 절차 3: 슬러리 POU 믹싱 모듈 세정

- POU 믹싱 모듈을 BYPASS로 전환하고 농축 슬러리 유입 밸브를 닫은 뒤 DIW 300 mL/min으로 180초 1차 치환한다.

- 정적 믹서 전후 차압을 기록하고 0.02 MPa 초과 시 믹서 카트리지를 교체한다.

- 버블 트랩을 분리해 내부 침전물 두께를 확인하고 1 mm 이상이면 DIW 초음파 세정 5분을 적용한다.

- pH 프로브를 pH 7.00 및 10.00 버퍼로 2점 보정하고 슬러리 표준액 측정 편차가 ±0.05 이내인지 확인한다.

- 농축 슬러리 200 mL/min, DIW 60 mL/min 조건으로 5분 순환시키며 혼합 후 입도 D50 변화가 기준 대비 ±3 %인지 확인한다.

- 사용점 노즐 3개를 개별 토출해 각 노즐 유량이 평균 대비 ±5 % 이내인지 확인하고 결과를 PM 로그에 입력한다.

ℹ 참고 PM 완료 판정은 더미 웨이퍼 5매의 산화막 RR 평균 3200~3800 Å/min, WIWNU 3.5 % 이하, 세정 파티클 20 ea/wafer 이하를 동시에 만족할 때 기록한다.

# 6. 자주 발생하는 오류

Polisher-A의 오류는 슬러리 유량, 플래튼 토크, 컨디셔너 상태, 캐리어 헤드 압력, 포스트-CMP 세정 결과와 연결된다. 동일 오류가 3회 반복되면 직전 25매의 RR, WIWNU, 토크, 패드 온도 트렌드를 함께 검토한다.

CMP-E 오류 코드 목록

| 코드 | 현상 | 발생빈도 | 영향 | 1차 원인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMP-E101 | 슬러리 유량 저하 | 주 2~3회 | RR 8~15 % 저하와 엔드포인트 지연 | 노즐 침전, POU 믹서 차압 상승, 버블 트랩 막힘 |
| CMP-E102 | 슬러리 유량 과다 | 월 1회 | 디싱 50~120 Å 증가와 패드 온도 상승 | 유량계 영점 이동, 제어 밸브 스틱션 |
| CMP-E103 | 플래튼 1 토크 급상승 | 주 1회 | 스크래치와 웨이퍼 미끄럼 가능성 증가 | 패드 글레이징, 슬러리 공급 지연, 컨디셔너 하중 부족 |
| CMP-E104 | 플래튼 온도 42 °C 초과 | 월 2회 | RR 과상승과 산화막 선택비 변화 | 쿨링 유량 저하, 연속 고하중 레시피, 패드 마찰 증가 |
| CMP-E105 | 컨디셔너 스윕 위치 편차 | 월 1회 | 패드 반경별 거칠기 편차와 WIWNU 악화 | 스윕 원점 오프셋, 암 가이드 슬러리 침전 |
| CMP-E106 | 다이아몬드 디스크 컷레이트 저하 | 월 2회 | RR 장기 드리프트와 패드 글레이징 | 디스크 마모, 드레싱 DIW 부족, 하중 센서 편차 |
| CMP-E107 | 캐리어 센터존 압력 불안정 | 주 1회 | 센터 하이 또는 센터 로우 프로파일 | 멤브레인 미세 누설, 압력 레귤레이터 응답 지연 |
| CMP-E108 | 에지존 다운포스 과다 | 월 1회 | 에지 롤오프와 리테이너링 마크 | 존 보정값 입력 오류, 링 높이 과소 |
| CMP-E109 | 리테이너링 마모 한계 | 주 1회 | 에지 3 mm 제거율 급증, 링 파편 발생 | 누적 wafer 초과, 고하중 레시피 반복 |
| CMP-E110 | 멤브레인 누설 | 월 1회 | 헤드별 RR 편차와 웨이퍼 슬립 | 멤브레인 크랙, 씰 홈 슬러리 침전 |
| CMP-E111 | 웨이퍼 백사이드 DIW 부족 | 월 2회 | 캐리어 흡착 불균일과 국부 스크래치 | 백사이드 채널 막힘, 공급 압력 0.10 MPa 미만 |
| CMP-E112 | 광학 엔드포인트 신호 약화 | 주 1회 | 오버폴리싱 5~12초 증가 | 윈도우 오염, 레퍼런스 쿠폰 편차, 패드 슬러리막 과다 |
| CMP-E113 | 모터 토크 엔드포인트 미검출 | 월 1회 | 목표 잔막 초과 또는 부족 | 토크 필터 설정 과도, 막종별 마찰 변화 미반영 |
| CMP-E114 | 인라인 두께 반복성 불량 | 월 2회 | SPC 오경보와 보정값 신뢰도 저하 | 계측 스테이지 오염, 쿠폰 온도 편차 |
| CMP-E115 | PVA 브러시 접촉력 편차 | 주 1회 | 세정 잔사와 브러시 스크래치 동시 증가 | 브러시 편마모, 접촉력 캘리브레이션 이탈 |
| CMP-E116 | 메가소닉 출력 저하 | 월 1회 | 0.1 µm 이상 잔류 입자 증가 | 수위 부족, 트랜스듀서 효율 저하, 탱크 침전 |
| CMP-E117 | 스핀 드라이 워터마크 | 주 1회 | 건조 얼룩과 표면 결함 증가 | 최종 rpm 부족, N2 나이프 압력 저하, 린스 온도 편차 |
| CMP-E118 | 패드 표면 국부 스크래치 | 월 2회 | 웨이퍼 전면 반복 스크래치 패턴 | 컨디셔너 디스크 칩, 링 파편, 응집 슬러리 |
| CMP-E119 | RR 급락 | 월 1회 | 잔막 목표 미달과 재작업 증가 | 슬러리 농도 저하, 패드 글레이징, 다운포스 부족 |
| CMP-E120 | RR 급상승 | 월 1회 | 디싱/에로전 증가와 잔막 부족 | 슬러리 농도 과다, 패드 온도 상승, 다운포스 과다 |
| CMP-E121 | WIWNU 관리한계 초과 | 주 1회 | 프로파일 재보정 필요 | 존 압력 맵 오류, 패드 수명 말기, 플래튼 평탄도 변화 |
| CMP-E122 | 에로전 과다 | 월 1회 | 패턴 밀도 높은 영역 금속 손실 | 버프 시간 과다, 선택비 저하, 압력 과다 |
| CMP-E123 | 디싱 과다 | 월 1회 | 라인 폭 넓은 영역 중앙부 과연마 | 오버폴리싱 시간 과다, 슬러리 산화제 농도 높음 |
| CMP-E124 | 클리너 파티클 리바운드 | 월 2회 | 세정 후 입자 재부착 | PVA 브러시 오염, 린스 유량 부족, 배수 흐름 역전 |

표 12. Polisher-A 빈발 오류 코드와 1차 원인

▲ 주의 CMP-E119 또는 CMP-E120 발생 후 레시피 압력값만 임의 변경하면 패드 컷레이트와 슬러리 농도 문제를 숨겨 다음 로트의 디싱·에로전 분포가 악화될 수 있다.

# 7. 오류 조치 가이드

오류 조치는 해당 웨이퍼의 보류, 트렌드 확인, 물리 원인 제거, 더미 검증, 제품 재개 순서로 수행한다. 아래 항목은 빈도가 높고 품질 영향이 큰 CMP-E 코드 10개 이상에 대한 표준 대응이다.

오류 조치 우선순위

| 우선순위 | 대상 코드 | 제품 처리 기준 | 재개 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMP-E103, CMP-E118 | 해당 웨이퍼와 전후 2매 hold | 패드 검사와 더미 3매 스크래치 정상 |
| 2 | CMP-E107, CMP-E110 | 해당 헤드 사용 중지 | 누설 ≤0.02 psi/min 및 RR 편차 ≤5 % |
| 3 | CMP-E101, CMP-E119 | 첫 발생 웨이퍼 인라인 두께 재측정 | 유량 편차 ±8 mL/min 및 RR 회복 |
| 4 | CMP-E115, CMP-E116, CMP-E124 | 클리너 이후 웨이퍼 hold | 파티클 ≤20 ea/wafer |

표 13. 오류 발생 시 제품 보류와 재개 기준

## CMP-E101 슬러리 유량 저하

증상: 슬러리 유량 저하 발생 시 해당 웨이퍼의 두께, 토크, 세정 결과가 로트 평균에서 벗어나며 제품 보류 기준은 표 13을 따른다.

- HMI의 사용점 유량 실제값을 30초 평균으로 확인해 설정값 대비 -15 mL/min 이하인지 기록한다.

- 노즐 3개를 개별 토출해 가장 낮은 노즐과 평균의 차이가 10 %를 넘는지 확인한다.

- POU 믹서 전후 차압을 측정하고 0.02 MPa 초과 시 믹서 또는 필터 막힘으로 판정한다.

- 버블 트랩 기포율이 0.5 vol%를 넘는지 확인한다.

조치: 노즐을 DIW 300 mL/min으로 180초 역세정하고 POU 필터 차압이 0.04 MPa를 넘으면 교체한다.

재발방지: 슬러리 교반 정지 10분 이상 발생 시 제품 투입 전 입도 D50 편차 ±3 %와 pH ±0.08 확인을 의무화한다.

에스컬레이션 기준: 세정 후에도 유량 편차가 ±8 mL/min을 넘거나 RR이 기준 대비 -7 % 이하이면 공정 엔지니어와 설비 엔지니어에게 동시 에스컬레이션한다.

## CMP-E103 플래튼 1 토크 급상승

증상: 플래튼 1 토크 급상승 발생 시 해당 웨이퍼의 두께, 토크, 세정 결과가 로트 평균에서 벗어나며 제품 보류 기준은 표 13을 따른다.

- 플래튼 1 토크 트렌드에서 1.8~2.4 N·m 기준 대비 20 % 이상 상승한 시점을 웨이퍼 ID와 매칭한다.

- 패드 표면을 반경 30 mm 간격으로 관찰해 국부 글레이징, 링 파편, 응집 슬러리 흔적을 확인한다.

- 컨디셔너 하중 실제값이 6.5±0.3 lbf인지 확인한다.

- 해당 웨이퍼의 스크래치 맵이 플래튼 회전 방향과 일치하는지 확인한다.

조치: 패드 표면 DIW 린스 2분 후 소프트 드레싱 5분을 수행하고 더미 3매를 2.5 psi 조건으로 처리한다.

재발방지: 패드 컷레이트를 주간 PM 항목에 추가로 기록하고 컨디셔너 디스크 칩 검사를 60시간마다 수행한다.

에스컬레이션 기준: 더미 3매 중 스크래치가 0.08 ea/cm²를 넘거나 토크 급등이 반복되면 패드 교체를 승인받는다.

## CMP-E106 다이아몬드 디스크 컷레이트 저하

증상: 다이아몬드 디스크 컷레이트 저하 발생 시 해당 웨이퍼의 두께, 토크, 세정 결과가 로트 평균에서 벗어나며 제품 보류 기준은 표 13을 따른다.

- 블랭킷 패드 컷레이트를 5분 드레싱 전후 두께 차이로 계산한다.

- 디스크 누적 시간이 180시간을 넘었는지 확인한다.

- 디스크 rpm이 설정 120 rpm 대비 ±5 rpm 이내인지 확인한다.

- 드레싱 DIW 유량이 0.8~1.2 L/min 범위인지 확인한다.

조치: 컷레이트 0.7 µm/min 이하면 디스크를 교체하고 10분 브레이크인 후 RR 더미 5매를 측정한다.

재발방지: 디스크 교체 후 25매 동안 RR 드리프트를 3 % 단위로 감시하고 패드 그루브 깊이 저하와 연결해 기록한다.

에스컬레이션 기준: 신품 디스크에서도 컷레이트가 0.8 µm/min 미만이면 컨디셔너 암 하중 센서 교정을 요청한다.

## CMP-E107 캐리어 센터존 압력 불안정

증상: 캐리어 센터존 압력 불안정 발생 시 해당 웨이퍼의 두께, 토크, 세정 결과가 로트 평균에서 벗어나며 제품 보류 기준은 표 13을 따른다.

- 센터존 3.0 psi 지령 후 안정화 시간이 5초 이하인지 확인한다.

- 60초 누설 테스트에서 압력 저하가 0.02 psi 이하인지 확인한다.

- 동일 헤드의 최근 10매 중심부 RR 편차가 ±5 %를 넘는지 확인한다.

- 레귤레이터 응답 그래프에서 오버슈트가 0.08 psi 이상인지 확인한다.

조치: 해당 헤드를 제품 운전에서 제외하고 멤브레인 씰 홈을 세정한 뒤 압력 레귤레이터 영점을 보정한다.

재발방지: 센터존 보정값 변경은 더미 5매의 49점 맵 확보 후 적용하고 임의 보정을 금지한다.

에스컬레이션 기준: 누설이 0.02 psi/min을 반복 초과하면 멤브레인 교체와 헤드 오버홀 일정으로 에스컬레이션한다.

## CMP-E109 리테이너링 마모 한계

증상: 리테이너링 마모 한계 발생 시 해당 웨이퍼의 두께, 토크, 세정 결과가 로트 평균에서 벗어나며 제품 보류 기준은 표 13을 따른다.

- 링 돌출 높이를 8점 측정해 최소값이 0.45 mm 이하인지 확인한다.

- 에지 3 mm 영역 RR이 웨이퍼 평균보다 8 % 이상 높은지 확인한다.

- 링 하부 모따기 파편 또는 홈 손상 깊이 0.02 mm 초과 여부를 관찰한다.

- 누적 wafer 카운터가 7200매를 넘었는지 확인한다.

조치: 리테이너링을 교체하고 링 높이를 0.65±0.05 mm로 맞춘 뒤 더미 3매 에지 프로파일을 확인한다.

재발방지: 고하중 레시피가 연속 500매 이상 배정될 때 링 높이 측정 주기를 300매로 단축한다.

에스컬레이션 기준: 교체 후에도 에지 RR 편차가 5 %를 넘으면 캐리어 헤드 평행도 점검으로 에스컬레이션한다.

## CMP-E110 멤브레인 누설

증상: 멤브레인 누설 발생 시 해당 웨이퍼의 두께, 토크, 세정 결과가 로트 평균에서 벗어나며 제품 보류 기준은 표 13을 따른다.

- 5존을 각각 3.0 psi로 가압해 60초 압력 저하를 기록한다.

- 누설 존과 웨이퍼 프로파일 결함 위치가 일치하는지 49점 맵으로 확인한다.

- 멤브레인 표면 크랙과 씰 홈 슬러리 침전 두께 0.2 mm 이상 여부를 확인한다.

- 백사이드 DIW 채널 압력이 0.10~0.18 MPa인지 확인한다.

조치: 멤브레인과 씰을 교체하고 헤드 압력 선형성 R² 0.995 이상을 확인한다.

재발방지: 멤브레인 교체 이력과 슬러리 침전 위치를 연결해 동일 씰 홈에 침전이 반복되면 세정 주기를 월간에서 격주로 조정한다.

에스컬레이션 기준: 교체 후 더미 5매 RR 편차가 헤드 간 5 %를 넘으면 헤드 평행도와 링 시트를 추가 점검한다.

## CMP-E112 광학 엔드포인트 신호 약화

증상: 광학 엔드포인트 신호 약화 발생 시 해당 웨이퍼의 두께, 토크, 세정 결과가 로트 평균에서 벗어나며 제품 보류 기준은 표 13을 따른다.

- 엔드포인트 신호 세기가 최근 25매 평균 대비 30 % 이상 낮은지 확인한다.

- 광학 윈도우 표면의 슬러리막과 물방울 잔류를 관찰한다.

- 레퍼런스 쿠폰 측정값이 5000±15 Å를 벗어나는지 확인한다.

- 패드 표면 슬러리 공급량이 설정 대비 +15 mL/min 이상인지 확인한다.

조치: 윈도우를 DIW와 전용 와이퍼로 세정하고 쿠폰 보정을 재수행한 뒤 Dual Endpoint 민감도를 기준값으로 복귀한다.

재발방지: 버프 플래튼 전환 전 DIW 분사 5초를 유지해 광학 경로의 슬러리막을 줄인다.

에스컬레이션 기준: 세정 후에도 신호 세기가 기준 대비 20 % 낮으면 광학 헤드 보정과 엔드포인트 레시피 검토를 요청한다.

## CMP-E115 PVA 브러시 접촉력 편차

증상: PVA 브러시 접촉력 편차 발생 시 해당 웨이퍼의 두께, 토크, 세정 결과가 로트 평균에서 벗어나며 제품 보류 기준은 표 13을 따른다.

- 상·하 브러시 접촉력 로그가 설정 대비 ±0.3 N을 넘는지 확인한다.

- 브러시 외경이 50 mm 이상인지 3점 측정한다.

- 세정 후 스크래치 방향이 브러시 회전 방향과 일치하는지 확인한다.

- DIW 린스 유량이 1.5~3.5 L/min 범위인지 확인한다.

조치: 브러시 접촉력 캘리브레이션을 수행하고 편마모가 있으면 PVA 브러시를 교체한다.

재발방지: 브러시 건조 노출 시간을 10분 이하로 유지하고 장기 아이들 후 DIW 포화 15분을 적용한다.

에스컬레이션 기준: 브러시 교체 후 파티클이 20 ea/wafer를 넘거나 스크래치가 0.08 ea/cm²를 넘으면 클리너 모듈 점검으로 에스컬레이션한다.

## CMP-E116 메가소닉 출력 저하

증상: 메가소닉 출력 저하 발생 시 해당 웨이퍼의 두께, 토크, 세정 결과가 로트 평균에서 벗어나며 제품 보류 기준은 표 13을 따른다.

- 출력 로그가 설정 55 W 대비 -5 W 이하로 30초 이상 지속되는지 확인한다.

- 탱크 수위가 92~96 %인지 확인한다.

- 수온이 24~28 °C 범위인지 확인한다.

- 세정 후 0.1 µm 이상 파티클이 기준 대비 증가했는지 확인한다.

조치: 탱크 수위를 보정하고 침전물을 배수 세정한 뒤 출력 보정을 수행한다.

재발방지: 수위 센서 오프셋을 월간 PM에 포함하고 탱크 침전 두께가 1 mm 이상이면 즉시 세정한다.

에스컬레이션 기준: 출력 보정 후에도 50 W 미만이 반복되면 트랜스듀서 효율 점검으로 에스컬레이션한다.

## CMP-E119 RR 급락

증상: RR 급락 발생 시 해당 웨이퍼의 두께, 토크, 세정 결과가 로트 평균에서 벗어나며 제품 보류 기준은 표 13을 따른다.

- 최근 10매 RR 평균이 레시피 기준 대비 -7 % 이하인지 확인한다.

- 슬러리 농도 또는 희석비가 기준 대비 ±3 %를 벗어나는지 확인한다.

- 패드 컷레이트가 0.8 µm/min 미만인지 측정한다.

- 다운포스 실제값이 설정 대비 -0.05 psi 이하로 낮은 존이 있는지 확인한다.

조치: 슬러리 POU를 재순환 5분 수행하고 패드 소프트 드레싱 5분 후 더미 5매로 RR을 재측정한다.

재발방지: RR 보정값은 슬러리 농도와 패드 컷레이트가 정상일 때만 변경한다.

에스컬레이션 기준: 더미 5매 평균이 기준 대비 -5 % 이하이면 패드 교체 또는 슬러리 배치 교체를 공정 엔지니어에게 요청한다.

## CMP-E121 WIWNU 관리한계 초과

증상: WIWNU 관리한계 초과 발생 시 해당 웨이퍼의 두께, 토크, 세정 결과가 로트 평균에서 벗어나며 제품 보류 기준은 표 13을 따른다.

- 49점 맵에서 센터, 미드, 에지 중 최대 편차 존을 식별한다.

- 해당 존 압력 보정값이 최근 승인값 대비 0.15 psi 이상 변했는지 확인한다.

- 패드 그루브 깊이 9점 편차가 0.04 mm를 넘는지 확인한다.

- 플래튼 평탄도 TIR이 18 µm 이하인지 최근 PM 기록과 비교한다.

조치: 존 압력 보정 테이블을 더미 5매 기반으로 재산출하고 패드 수명 말기이면 패드 교체 후 재평가한다.

재발방지: 제품 레시피별 보정 테이블을 막종별로 분리해 산화막과 금속막 보정값 혼용을 방지한다.

에스컬레이션 기준: 보정 후에도 WIWNU가 4.0 % 이상이면 플래튼 평탄도와 헤드 평행도 점검으로 에스컬레이션한다.

## CMP-E124 클리너 파티클 리바운드

증상: 클리너 파티클 리바운드 발생 시 해당 웨이퍼의 두께, 토크, 세정 결과가 로트 평균에서 벗어나며 제품 보류 기준은 표 13을 따른다.

- 클리너 배출 직후와 스핀 드라이 후 파티클 수를 비교해 재부착 증가를 확인한다.

- PVA 브러시 표면에 슬러리 점착물이 있는지 확인한다.

- 린스 유량이 2.0 L/min 이상인지 확인한다.

- 배수 포트 역류 흔적과 탱크 수위 변동 3 % 이상을 확인한다.

조치: PVA 브러시 DIW 포화 세정 15분, 배수 라인 플러시 5분, 메가소닉 탱크 린스 3회를 수행한다.

재발방지: 세정 모듈 아이들 시 브러시를 DIW 포화 상태로 유지하고 배수 라인 차압을 일상 PM에 기록한다.

에스컬레이션 기준: 재세정 후에도 파티클이 35 ea/wafer를 넘으면 클리너 탱크 분해 세정과 브러시 교체로 에스컬레이션한다.

# 8. 공정 파라미터 및 품질 관리

공정 파라미터는 플래튼 rpm, 헤드 rpm, 5존 다운포스, 슬러리 유량, 컨디셔너 하중, 오버폴리싱 시간으로 구성된다. Polisher-A는 첫 3매 결과를 기반으로 압력 보정과 엔드포인트 보정치를 제한 범위 안에서 자동 갱신한다.

대표 공정 레시피 파라미터

| 막종/단계 | 사용 플래튼 | 플래튼 rpm | 헤드 rpm | 5존 압력 psi | 슬러리 또는 DIW mL/min | 시간 s | 목표 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 산화막 벌크 | 플래튼 1 | 93 | 87 | 3.2/2.9/2.7/2.5/2.4 | 230 | 55 | RR 3200~3800 Å/min |
| 산화막 균일화 | 플래튼 2 | 78 | 72 | 2.6/2.7/2.8/2.9/3.0 | 190 | 42 | WIWNU ≤3.5 % |
| 산화막 버프 | 플래튼 3 | 55 | 50 | 1.2/1.2/1.2/1.2/1.3 | DIW 250 | 25 | 스크래치 저감 |
| 텅스텐 벌크 | 플래튼 1 | 88 | 82 | 3.8/3.5/3.1/2.8/2.6 | 210 | 50 | RR 2500~3200 Å/min |
| 텅스텐 클리어 | 플래튼 2 | 70 | 68 | 2.4/2.5/2.6/2.7/2.9 | 170 | 38 | 잔막 900~1300 Å |
| 금속 버프 | 플래튼 3 | 50 | 48 | 1.0/1.0/1.1/1.1/1.2 | DIW 220 | 30 | 디싱 ≤350 Å |

표 14. 산화막 및 금속막 대표 레시피 조건

SPC 관리항목과 관리한계

| 항목 | 측정 방법 | 목표 | 관리한계 | 이탈 대응 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RR | 블랭킷 쿠폰 5점 | 2000~4000 Å/min | Xbar ±7 % | 3매 연속 이탈 시 슬러리 농도와 패드 컷레이트 확인 |
| WIWNU | 49점 맵 | ≤3.5 % | UCL 4.0 % | 존 압력 보정 테이블 재산출 |
| 디싱 | 패턴 웨이퍼 9점 | ≤350 Å | UCL 420 Å | 오버폴리싱 시간 3~5초 감축 |
| 에로전 | 밀집 패턴 영역 | ≤300 Å | UCL 380 Å | 선택비와 다운포스 미드존 점검 |
| 스크래치 | 검사기 0.08 µm 기준 | ≤0.08 ea/cm² | UCL 0.12 ea/cm² | 컨디셔너 디스크와 PVA 브러시 표면 확인 |
| 세정 파티클 | 0.1 µm 이상 | ≤20 ea/wafer | UCL 35 ea/wafer | 메가소닉 출력과 브러시 접촉력 확인 |

표 15. Polisher-A 품질 SPC 관리 기준

## 프로파일 보정 규칙

- 센터 로우 프로파일은 센터존 압력을 0.05 psi 단위로 올리고 미드존 변경은 동시에 0.03 psi 이하로 제한한다.

- 에지 롤오프는 리테이너링 높이 확인 후 에지존 압력을 0.05 psi 단위로 조정하며 총 보정량은 ±0.25 psi를 넘기지 않는다.

- 디싱이 350 Å에 접근하면 오버폴리싱 시간을 3초 줄이고 슬러리 유량을 10 mL/min 낮춘 조건으로 더미 3매를 확인한다.

- 에로전이 300 Å를 넘으면 미드존 다운포스를 0.05~0.10 psi 낮추고 버프 시간은 5초 이내에서만 조정한다.

- 스크래치가 증가하면 레시피 압력 변경 전 컨디셔너 디스크 칩, 패드 파편, PVA 브러시 표면을 먼저 확인한다.

ℹ 참고 SPC 보정은 동일 막종, 동일 패드 수명 구간, 동일 슬러리 배치의 최근 25매 데이터를 사용하며 패드 교체 직후 50매 구간은 별도 기준선을 적용한다.

# 9. 소모품·스페어 파트 관리

소모품은 패드 표면 상태, 리테이너링 높이, 멤브레인 누설, 컨디셔너 컷레이트, PVA 브러시 수분 상태가 제품 품질에 직접 작용한다. 재고는 막종별 사용량과 wafer 누적 카운터를 기준으로 최소 수량을 유지한다.

소모품 및 스페어 파트 기준

| 파트 번호 | 품명 | 보관 조건 | 최소 재고 | 교체 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CMP-PAD-300-XY | 연마 패드 | 2~8 °C, 포장 개봉 후 24시간 이내 사용 | 12장 | 두께 1.90 mm 미만 또는 그루브 0.28 mm 이하 |
| CMP-RING-PEEK-01 | 리테이너링 | 실온 20~25 °C, 수평 보관 | 8개 | 돌출 높이 0.45 mm 이하 |
| CMP-MEM-5Z-01 | 5존 멤브레인 | 차광 포장, 굴곡 반경 80 mm 이상 | 6개 | 누설 0.02 psi/min 초과 |
| CMP-DISK-DIA100 | 컨디셔너 디스크 | 개별 케이스, 다이아몬드면 접촉 금지 | 6개 | 컷레이트 0.7 µm/min 이하 |
| CMP-BRUSH-PVA55 | PVA 브러시 | DIW 포화 상태, 건조 노출 10분 이하 | 10개 | 외경 50 mm 미만 |
| CMP-NOZ-SL03 | 슬러리 노즐 | 입구 캡 체결, 입자 유입 차단 | 12개 | 유량 평균 대비 ±10 % 초과 |
| CMP-FLT-POU02 | POU 필터 | 제조일 12개월 이내 | 10개 | 차압 0.04 MPa 초과 |

표 16. Polisher-A 소모품 보관 및 교체 기준

## 입고 검사와 사용 전 확인

- 연마 패드는 포장 손상, 제조일, 두께 2.0±0.1 mm를 확인하고 2~8 °C 보관 이탈 시간이 2시간을 넘으면 품질 엔지니어 확인 전 사용하지 않는다.

- 리테이너링은 내경 300.5±0.1 mm, 하부 모따기 손상 0.02 mm 이하, 표면 파편 없음 조건을 만족해야 한다.

- 멤브레인은 5존 가압 3.0 psi에서 60초 누설 0.02 psi/min 이하를 설치 전 확인한다.

- 컨디셔너 디스크는 다이아몬드 노출 높이 55~75 µm와 칩 0.05 mm 이하를 현미 관찰로 확인한다.

- PVA 브러시는 DIW 포화 상태를 유지하고 건조 노출 기록이 10분을 넘으면 제품 세정 전에 더미 3매 파티클 확인을 수행한다.

▲ 주의 PVA 브러시와 연마 패드는 건조 상태로 장기 노출되면 표면 경도가 상승해 0.08 µm 이상 스크래치가 증가하므로 포장 개봉 시간과 DIW 포화 시간을 재고 라벨에 기록한다.

# 10. 부록 – 용어집 및 점검 체크리스트

부록은 운전자가 HMI 로그와 품질 데이터를 같은 용어로 기록하기 위한 기준이다. 모든 용어는 Polisher-A의 플래튼, 캐리어 헤드, 슬러리 POU, 컨디셔너, 포스트-CMP 클리너, 인라인 계측에 한정한다.

CMP 용어집

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| RR | Removal Rate; 단위 시간당 막 제거량이며 Polisher-A 산화막 표준은 3200~3800 Å/min이다. |
| WIWNU | Within Wafer Non-Uniformity; 49점 두께 맵의 웨이퍼 내 균일도이며 관리 목표는 3.5 % 이하이다. |
| 다운포스 | 캐리어 헤드가 웨이퍼에 인가하는 압력으로 Polisher-A의 공정 범위는 1.0~5.0 psi이다. |
| 리테이너링 | 웨이퍼 외곽을 지지하는 링이며 높이 0.45~0.85 mm가 에지 프로파일에 직접 작용한다. |
| 멤브레인 | 캐리어 헤드의 5존 에어백 구조로 센터부터 에지까지 압력 프로파일을 형성한다. |
| 디싱 | 넓은 패턴 중앙부가 주변보다 더 제거되는 현상이며 본 장비 관리한계는 350 Å이다. |
| 에로전 | 고밀도 패턴 영역에서 유효 막 두께가 낮아지는 현상이며 관리한계는 300 Å이다. |
| 컨디셔닝 | 다이아몬드 디스크로 패드 표면 거칠기를 회복하는 동작이며 표준 하중은 6.5 lbf이다. |

표 17. Polisher-A 운전 용어 정의

운전 점검 체크리스트

| 시점 | 확인 항목 | 기록값 | 이탈 시 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 투입 전 | 패드 온도 23~27 °C | 플래튼 1/2/3 값 기록 | 이탈 시 WET IDLE 5분 후 재확인 |
| 투입 전 | 슬러리 유량 190~230 mL/min | 노즐별 실제값 기록 | ±8 mL/min 초과 시 노즐 세정 |
| 투입 전 | 멤브레인 누설 ≤0.02 psi/min | 헤드별 5존 결과 저장 | 초과 헤드 사용 중지 |
| 로트 중 | 첫 3매 잔막 ±60 Å | 인라인 계측 결과 확인 | 이탈 시 Feed-forward 정지 |
| 로트 중 | 토크 1.8~2.4 N·m | 플래튼 1 트렌드 확인 | 15 % 튐 발생 시 패드 표면 검사 |
| 종료 | DIW 플러시 300 mL/min 180초 | 슬러리 라인 상태 저장 | 침전 흔적 있으면 POU 세정 |

표 18. 로트 운전 체크리스트

## 교대 인수인계 필수 항목

- 현재 패드 누적 wafer와 컷레이트 값을 플래튼별로 기록하고 패드 교체 예정 카운트를 명시한다.

- 리테이너링 높이 최저값과 에지 프로파일 보정량을 헤드별로 전달한다.

- 최근 25매 RR 평균, WIWNU 평균, 디싱 최대값, 에로전 최대값, 스크래치 카운트를 막종별로 전달한다.

- 발생한 CMP-E 코드와 보류 웨이퍼 ID, 수행한 DIW 플러시 시간, 더미 검증 결과를 같은 로그에 남긴다.

- 슬러리 배치, POU pH, 입도 D50, 유량계 보정 이력은 다음 로트 레시피 선택 전에 확인 가능하도록 저장한다.

ℹ 참고 체크리스트 완료 기준은 실제 측정값 입력이며, '이상 없음' 단독 입력은 Polisher-A 운전 로그에서 유효 기록으로 인정하지 않는다.