FURNACE EQUIPMENT MANUAL

수직형 확산로 운전·정비 매뉴얼

300mm Vertical Batch Furnace / Furnace-A

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서번호 | EM-DIFF01-KR |
| 개정 | Rev. 2.7 |
| 설비 ID | EQP-DIFF01 |
| 설비명 | Furnace-A |
| 설비 유형 | Furnace |
| 모델 | ThermAxis VX-300B |
| 제조사 | Daeyang Thermal Engineering |
| 발행일 | 2026-09-04 |
| 적용 라인 | FAB1 Diffusion Bay 2 |
| 문서 등급 | 사내 기술문서 / 운전자·정비자용 |

본 매뉴얼은 확산 공정 열처리 인가자 전용이며, 온도 프로파일 및 배치 구성 데이터는 반출이 통제된다.

# 목차

목차	2

1. 장비 개요 및 주요 사양	4

세부 관리 기준	5

2. 시스템 구성 및 서브시스템	5

세부 관리 기준	6

3. 취급법 – 표준 운전 절차	6

표준 운전 34단계	7

세부 관리 기준	9

4. 주의사항 – 안전 및 취급 금지사항	9

세부 관리 기준	11

5. 정비 매뉴얼 – 예방정비(PM)	11

석영 프로세스 튜브 교체 절차	12

TUS 온도 프로파일링 절차	12

보트 세정 및 베이크 절차	12

세부 관리 기준	13

6. 자주 발생하는 오류	13

세부 관리 기준	15

7. 오류 조치 가이드	16

DIF-E301	16

DIF-E304	17

DIF-E310	17

DIF-E311	17

DIF-E320	17

DIF-E330	18

DIF-E331	18

DIF-E340	18

DIF-E341	19

DIF-E350	19

DIF-E351	19

세부 관리 기준	20

8. 공정 파라미터 및 품질 관리	20

세부 관리 기준	21

9. 소모품·스페어 파트 관리	22

세부 관리 기준	23

10. 부록 – 용어집 및 점검 체크리스트	23

세부 관리 기준	25

# 1. 장비 개요 및 주요 사양

Furnace-A는 300mm 웨이퍼 125매를 석영 보트에 수직 적재하여 650~1,150℃ 범위에서 산화, LPCVD SiN, 폴리실리콘, N2/H2 어닐, 도펀트 드라이브인을 수행하는 수직형 배치 확산로이다. 공정 튜브는 내경 330mm급 투명 석영 튜브를 사용하며, 공정 중 보트 중심 높이 기준으로 top·center·bottom 3개 위치의 막두께와 시트저항 편차를 관리한다.

5존 저항가열 히터는 Z1 bottom 620mm, Z2 lower 610mm, Z3 center 640mm, Z4 upper 610mm, Z5 top 620mm의 유효 가열 구간으로 구성되며, 각 존은 스파이크 TC와 프로파일 TC의 이중 감시로 ±0.7℃ 이내 안정도를 목표로 한다. 아이들 온도는 산화 계열 780℃, LPCVD SiN 계열 720℃, 고온 드라이브인 계열 850℃로 분리하여 튜브 열충격과 데포지션 재비산을 줄인다.

기본 장비 사양

| 항목 | Furnace-A 기준값 |
| --- | --- |
| 설비 ID / 명칭 | EQP-DIFF01 / Furnace-A |
| 형식 | 300mm 수직형 배치 확산로, 125매 생산 웨이퍼와 10~18매 더미 조합 운전 |
| 공정 온도 | 650~1,150℃, 정상 양산 레시피 상한 1,100℃, 공정 튜브 베이크 상한 1,150℃ |
| 온도 제어 | 5존 저항가열, 스파이크 TC 5점, 프로파일 TC 5점, 존 간 편차 관리값 ≤±1.5℃ |
| 압력 범위 | 대기 산화 720~780 Torr, LPCVD SiN 0.2~0.5 Torr, 폴리실리콘 0.25~0.8 Torr |
| 배치 구성 | Top dummy 6~8매, bottom dummy 6~8매, monitor wafer 3~5매, product wafer 최대 125매 |
| 주요 유량 | N2 purge 20~60 slm, O2 5~20 slm, H2 1~8 slm, HCl clean 0.5~2.0 slm |
| 이송 구성 | FIMS 4포트, 웨이퍼 이송 로봇, 석영 보트, 캔틸레버 엘리베이터, 보트 회전 없음 |
| 배기 구성 | N2 스캐빈저 80~140 slm, 튜브 배기 80~220 slm, 산성 배기 스크러버 연결 |
| 품질 관리 | 산화막 배치 내 균일도 ≤±1.8%, SiN 두께 배치 내 ≤±2.5%, 0.16µm 이상 파티클 증가 ≤20개/wafer |

표 1. Furnace-A 300mm 수직형 확산로 주요 사양

공정 적용 범위

| 공정군 | 운전 창 및 관리 포인트 |
| --- | --- |
| 건식 산화 | 900~1,050℃, O2 8~15 slm, 20~120분, 20~120nm 산화막, top/center/bottom 두께 편차 ≤±1.5% |
| 습식 산화 | 850~1,050℃, H2/O2 연소 수증기 2:1 유량비, 10~180분, 보트 하단 응축 흔적 0건 관리 |
| LPCVD SiN | 750~800℃, 0.2~0.5 Torr, NH3/DCS 3:1~6:1, 20~90분, 굴절률 1.98~2.05 |
| 폴리실리콘 | 580~650℃, 0.25~0.8 Torr, SiH4 계열 50~300 sccm, 시트저항 배치 내 ≤±4% |
| N2/H2 어닐 | 900~1,100℃, N2 20~40 slm, H2 1~4 slm, 산소 잔류 ≤10ppm에서 10~60분 |
| 드라이브인 | 1,000~1,150℃, N2 30~60 slm, 램프업 3~5℃/min, 슬립 라인 0개 기준 |

표 2. Furnace-A에서 허용된 열처리 공정군

## 세부 관리 기준

- 300mm 125매 보트는 웨이퍼 간격 4.76mm와 보트 유효 높이 약 600mm를 기준으로 설계되어, slot 1과 slot 125의 열손실 보정에 더미 6~8매가 필요하다.

- 석영 튜브 내벽 온도는 900℃ dry 산화 중 프로파일 TC center 대비 +0.5~+1.2℃ 범위가 정상이며, +2.0℃ 이상이면 히터 오프셋 확인이 필요하다.

- Furnace-A의 공정 안정화 시간은 900℃에서 10분, 1,000℃에서 15분, 1,100℃에서 20분을 기준으로 하며, 안정화 미달 시 배치 내 편차가 0.5~1.0% 증가한다.

- 저압 SiN 운전에서 0.35 Torr 기준 압력 흔들림이 0.02 Torr 이하이면 slot 12와 slot 115의 두께 차이가 2.0% 이하로 유지된다.

ℹ 참고 레시피 명칭에는 DIFF01 접두를 사용하며, 1,000℃ 이상 공정은 램프다운 2.0℃/min 이하와 N2 40 slm 이상을 동시에 만족해야 한다.

# 2. 시스템 구성 및 서브시스템

Furnace-A의 열처리 경로는 FIMS 포트에서 웨이퍼를 수령한 뒤 로봇이 슬롯 간격 4.76mm 석영 보트에 적재하고, 캔틸레버 엘리베이터가 보트를 석영 프로세스 튜브 중심선으로 420mm/min 이하 속도로 상승시키는 순서로 동작한다. 엘리베이터 상단 페데스탈은 1,150℃ 베이크 후에도 평면도 0.3mm 이하를 유지해야 하며, O-ring 냉각수는 22±2℃에서 4.0~6.0 lpm으로 운전한다.

온도 계통은 히터 전원, SCR 구동부, 스파이크 TC, 프로파일 TC, TUS 포트로 분리되어 있으며, 750℃ 이하 아이들 구간에서는 스파이크 TC 우선 제어, 750℃ 이상 공정 구간에서는 프로파일 TC 보정 계수를 적용한다. N2 스캐빈저는 보트 로딩 중 외기 역류를 막기 위해 100 slm 기준으로 유지하고, 튜브 상단 배기는 산성 배기 스크러버 차압 -1.2~-2.5 kPa 범위에서 운전한다.

서브시스템 구성

| 서브시스템 | 주요 구성품 | 관리 기준 |
| --- | --- | --- |
| 공정 튜브 | 석영 프로세스 튜브, 인젝터, 배기 노즐, 상부 캡 | 튜브 내벽 백색 데포지션 두께 80µm 이상 또는 디베일 흔적 3점 이상 시 교체 검토 |
| 가열부 | 5존 히터, SCR, 스파이크 TC 5점, 프로파일 TC 5점 | 존별 안정도 ±0.7℃, 존 간 오프셋 ±1.5℃, 램프 추종 오차 ≤2.0℃ |
| 보트 계통 | 125매 석영 보트, 페데스탈, 캔틸레버 암, 엘리베이터 리드스크류 | 보트 슬롯 칩 0.2mm 이상 1곳 발견 시 사용 중지, 엘리베이터 반복 위치 ±0.5mm |
| 가스 계통 | N2, O2, H2, NH3, DCS, SiH4 계열, HCl clean 라인 | MFC zero drift ±0.5%FS, 고온 H2 투입 전 O2 ≤10ppm, N2 purge ≥30 slm |
| 압력 계통 | 스로틀 밸브, 바라트론 게이지, 루츠/드라이 펌프 연결 | LPCVD 압력 안정도 ±0.01 Torr, 산화 대기압 720~780 Torr |
| 배기/스캐빈저 | 튜브 배기, N2 스캐빈저, 산성 배기 스크러버 | 스크러버 차압 -1.2~-2.5 kPa, 스캐빈저 80~140 slm, 배기 온도 45℃ 이하 |
| 이송부 | FIMS 포트, 로봇 핸드, aligner, 매핑 센서 | 300mm notch 정렬 ±0.5°, 슬롯 이탈 감지 1매도 허용하지 않음 |

표 3. 시스템 구성과 관리 기준

- 석영 튜브와 보트는 1,000℃ 산화 후 200℃ 이하에서만 육안 점검하며, 0.1mm 이상 균열 또는 반원형 백탁 5mm 이상은 파손 전조로 판정한다.

- 프로파일 TC는 TUS 작업 시 top 115번, center 63번, bottom 12번 슬롯 근방의 웨이퍼면 등가 높이에 삽입하여 900℃·1,000℃·1,100℃ 3점 보정값을 산출한다.

- 캔틸레버 엘리베이터는 보트 총중량 18~24kg 범위에서 상승 전류 6.5A 이하, 하강 전류 5.8A 이하를 유지해야 보트 낙하 인터록이 해제된다.

- N2 퍼지 스캐빈저는 문 개방 30초 전부터 120 slm으로 증가시키고 문 폐쇄 60초 후 90 slm으로 낮춰 튜브 입구 산소 유입을 500ppm 이하로 제한한다.

## 세부 관리 기준

- FIMS 포트의 매핑 센서는 300mm 웨이퍼 edge 높이 변화를 0.2mm 단위로 감지하며, slot mismatch 1매도 DIF-E332 lot 보류 조건이다.

- 로봇 핸드는 180℃ 이하 웨이퍼만 취급하도록 제한되며, 언로딩 직후 180℃ 초과가 감지되면 N2 20 slm 냉각을 10분 추가한다.

- 캔틸레버 암 수평도는 보트 full load 24kg에서 0.3mm/m 이하가 정상이며, 0.5mm/m 초과 시 seal plane 접촉 편차가 증가한다.

- 페데스탈 O-ring 냉각수는 22±2℃와 4~6 lpm을 유지해야 하며, 28℃ 초과가 5분 지속되면 rate-of-rise가 20 mTorr/min을 넘을 수 있다.

▲ 주의 프로파일 TC 삽입 포트의 석영 씰은 900℃ 이상에서 0.2mm 편심만 있어도 열응력 균열이 진행되므로 TUS 전후 30℃ 이하 냉각 상태에서 체결 토크 0.8 N·m로 확인한다.

# 3. 취급법 – 표준 운전 절차

표준 운전은 배치 구성, 보트 로딩, 아이들 안정화, 램프업, 공정 유지, 램프다운, 언로딩, 계측 연계의 8단계로 구분한다. 300mm 125매 배치에서는 슬롯 위치별 열이력 차이가 품질을 좌우하므로 top 115번, center 63번, bottom 12번 모니터 결과를 매 lot마다 기록한다.

배치 구성 기준

| 위치 | 슬롯 | 구성 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bottom zone | 1~8 | 석영 더미 6~8매 | 하단 페데스탈 방사 손실과 1~2℃ 열구배 완화 |
| Bottom monitor | 12 | 모니터 1매 | bottom 산화막 두께와 시트저항 추적 |
| Product center | 9~117 | 제품 웨이퍼 최대 109매 | 균일 가열 구간에서 주 생산 처리 |
| Center monitor | 63 | 모니터 1매 | 배치 기준값 산출, 두께 목표값 판정 |
| Top monitor | 115 | 모니터 1매 | 상단 배기 영향과 top-zone 보정 확인 |
| Top zone | 118~125 | 석영 더미 6~8매 | 상부 캡 방사 손실과 배기 흐름 영향 완화 |

표 4. 125매 수직 보트 배치 예시

## 표준 운전 34단계

- 작업자는 레시피가 DIFF01 계열인지 확인하고, 목표 온도 900~1,100℃와 램프업 3.0~5.0℃/min, 램프다운 1.5~3.0℃/min 값을 Lot traveler와 대조한다.

- FIMS 포트 1~4의 FOUP ID를 스캔하고 300mm 웨이퍼 총수, 더미 12~16매, 모니터 3~5매가 MES 배치 구성과 일치하는지 확인한다.

- 보트가 200℃ 이하 냉각 위치에 있을 때 슬롯 1~125의 칩, 백탁, 석영 분진을 500 lux 조명에서 확인하고 0.2mm 이상 결함은 즉시 보트 교체로 처리한다.

- Bottom dummy 6~8매를 슬롯 1~8에 먼저 적재하고, 제품 웨이퍼 하단 첫 매는 슬롯 9 이상에 배치하여 bottom 열구배 영향을 줄인다.

- Monitor wafer는 bottom 12번, center 63번, top 115번 슬롯에 배치하고 산화막 측정점 49point 또는 시트저항 9point 조건을 기록한다.

- 제품 웨이퍼는 notch 방향 0±0.5°로 정렬하고 슬롯 간 웨이퍼 흔들림이 0.3mm 이하인지 로봇 매핑 센서 결과로 확인한다.

- Top dummy 6~8매를 슬롯 118~125에 배치하고 top end cap 근처 방사 손실에 의한 두께 감소를 보정한다.

- 보트 로딩 완료 후 N2 mini purge 20 slm을 120초 유지하여 FOUP 주변 산소와 수분을 제거한다.

- 엘리베이터 상승 전 튜브 아이들 온도를 산화 780℃, LPCVD SiN 720℃, 어닐 850℃ 중 레시피 설정값 ±2℃로 안정화한다.

- 튜브 입구 셔터를 개방하기 30초 전 스캐빈저 N2를 120 slm으로 올리고 배기 차압이 -1.2~-2.5 kPa인지 확인한다.

- 엘리베이터는 180mm/min 저속으로 첫 100mm를 상승시켜 보트 중심 흔들림이 ±0.5mm 이하인지 확인한다.

- 보트가 튜브 하단 seal plane에 접근하면 상승 속도를 90mm/min으로 낮추고 페데스탈 O-ring 냉각수 22±2℃, 4.0~6.0 lpm을 확인한다.

- 튜브 밀폐 후 N2 40 slm을 5분 흘려 산소 농도를 100ppm 이하로 낮추고, H2 사용 레시피는 10ppm 이하까지 추가 purge한다.

- 대기 산화 레시피는 O2 10 slm을 3분 pre-flow한 뒤 배기 압력 740±20 Torr로 안정화한다.

- 저압 증착 레시피는 드라이 펌프 전환 후 압력을 0.5 Torr 이하로 4분 이내 도달시키고 누설률 20 mTorr/min 이하를 확인한다.

- 램프업은 780℃에서 900℃까지 4.0℃/min, 900℃ 이상은 3.0℃/min으로 설정하여 300mm 웨이퍼 edge slip 발생을 억제한다.

- 900℃ 도달 후 10분 soak을 수행하고 Z1~Z5 프로파일 TC 편차가 ±1.5℃ 이하인지 자동 판정한다.

- 건식 산화는 950℃에서 O2 12 slm, N2 balance 5 slm, 45분을 기본으로 하며 목표 산화막 50nm의 center 두께를 관리한다.

- 습식 산화는 1,000℃에서 H2 6 slm과 O2 3 slm을 점화 안정 180초 후 투입하고 튜브 하단 온도를 center보다 0.8℃ 높게 보정한다.

- LPCVD SiN은 780℃, 0.35 Torr에서 NH3 180 sccm, DCS 45 sccm을 60분 투입하고 end purge 전에 N2 2 slm carrier를 5분 유지한다.

- 폴리실리콘은 620℃, 0.45 Torr에서 SiH4 계열 150 sccm을 40분 투입하고 막응력 목표 ±250 MPa 범위로 배치 시간을 제한한다.

- N2/H2 어닐은 1,000℃에서 N2 30 slm, H2 2 slm, 30분을 유지하며 H2 투입 전후 O2 analyzer가 10ppm 이하인지 로그한다.

- 드라이브인 공정은 1,100℃에서 N2 45 slm, 20~60분을 적용하고 램프업 중 1,000℃ 이상 구간의 초과율을 5℃ 이내로 제한한다.

- 공정 종료 3분 전 반응 가스를 차단하고 N2 50 slm을 유지하여 튜브 내 잔류물을 5배 체적 이상 치환한다.

- 저압 공정은 N2 10 slm으로 760 Torr까지 8분 이상 완만 복압하여 300mm 웨이퍼 bow 변화를 ±20µm 이내로 억제한다.

- 램프다운은 1,100℃에서 900℃까지 2.0℃/min, 900℃에서 아이들까지 3.0℃/min으로 운전하며 존 간 온도차 2.0℃ 초과 시 자동 hold한다.

- 아이들 온도 +10℃ 이내까지 냉각되면 N2 40 slm purge를 5분 유지하고 산화막 성장 추가분을 0.5nm 이하로 제한한다.

- 언로딩 전 스캐빈저 N2를 120 slm으로 올리고 튜브 입구 산소 상승이 500ppm 이하인지 확인한다.

- 엘리베이터는 첫 120mm를 90mm/min으로 하강하고 보트 하단이 seal plane을 벗어난 뒤 180~240mm/min으로 하강한다.

- 보트 냉각 위치에서 15분 이상 N2 20 slm을 유지하여 wafer 표면 온도를 180℃ 이하로 낮춘다.

- 로봇은 top dummy부터 분리하지 않고 제품 웨이퍼 슬롯 순서를 유지한 채 FOUP으로 언로딩하여 top/center/bottom 추적성을 보존한다.

- 모니터 웨이퍼 12번, 63번, 115번은 30분 이내 계측 대기함으로 이동하고 산화막 두께 또는 시트저항을 lot 종료 2시간 이내 입력한다.

- 레시피 종료 로그에서 최고 온도, 램프 레이트, O2/H2/N2 또는 NH3/DCS 누적 유량, 압력 편차, DIF-E 경보 유무를 저장한다.

- 보트 언로딩 후 튜브 입구와 페데스탈에 백색 입자 5개 이상 또는 갈색 디베일 막 10mm 이상이 보이면 다음 lot 전 dry idle purge 60분을 수행한다.

레시피 단계별 기본 설정

| 단계 | 기준 조건 | 허용 편차 |
| --- | --- | --- |
| Idle | 720~850℃, N2 20~40 slm | 온도 ±2℃, O2 ≤500ppm |
| Load purge | N2 40 slm, 5분 | O2 ≤100ppm, H2 공정은 ≤10ppm |
| Ramp-up | 3.0~5.0℃/min | 추종 오차 ≤2℃, 존 간 ≤2℃ |
| Soak | 목표온도 도달 후 10분 | 프로파일 TC ±1.5℃ |
| Process | 공정별 20~180분 | 유량 ±1%FS, 압력 ±0.01 Torr 또는 ±20 Torr |
| Purge/복압 | N2 50 slm 또는 10 slm 복압 | 잔류 치환 5배 체적 이상 |
| Ramp-down | 1.5~3.0℃/min | 1,000℃ 이상 초과 냉각 금지 |
| Unload | 90~240mm/min 하강 | 보트 흔들림 ±0.5mm 이하 |

표 5. 운전 단계별 기준값

## 세부 관리 기준

- 배치 구성표는 slot 1~125 전체를 포함해야 하며, monitor 12·63·115 누락 시 산화막 균일도 판정이 불가능하므로 lot 시작을 금지한다.

- 더미 wafer는 최근 50회 이하 사용품을 우선 배치하고, 100회 초과 더미는 edge roughness 증가로 파티클 5~10개/wafer를 유발할 수 있다.

- 보트 로딩 중 웨이퍼 notch는 0±0.5°로 맞추며, notch 흐트러짐 1° 이상은 열복사 edge 조건 차이를 만들 수 있다.

- 로딩 purge 5분 동안 N2 40 slm feedback이 39.5~40.5 slm 범위에 들어오지 않으면 램프업 시작을 보류한다.

⚠ 경고 1,000℃ 이상에서 램프다운을 3.0℃/min 초과로 변경하면 300mm 웨이퍼 edge에 slip line이 발생할 수 있으므로 공정 엔지니어 승인 없이 변경하지 않는다.

# 4. 주의사항 – 안전 및 취급 금지사항

Furnace-A는 900~1,150℃ 고온 석영 튜브와 18~24kg 보트 하중을 동시에 다루므로, 냉각 완료 전 접근과 엘리베이터 동작 중 손 삽입을 금지한다. 1,000℃ 이상 운전 직후 페데스탈 주변 복사열은 1m 거리에서도 60℃ 이상으로 상승할 수 있어 방열 장갑, 안면 보호구, 팔 보호대를 착용한다.

H2 사용 레시피는 산소 잔류 10ppm 이하와 N2 purge 30 slm 이상이 동시에 만족될 때만 밸브가 열리며, H2의 공기 중 폭발한계 4~75%를 고려하여 배기 정체와 문 개방 중 투입을 금지한다. 석영 튜브 파손 시 0.1~2mm 날카로운 파편이 하부 seal 주변에 남을 수 있으므로 200℃ 이하 냉각과 N2 20 slm 유지 후 파편 회수 절차를 적용한다.

주요 위험원 및 통제값

| 위험원 | 금지 조건 | 필수 통제 |
| --- | --- | --- |
| 고온 화상 | 900℃ 이상 공정 후 30분 이내 bare hand 접근 | 페데스탈 표면 60℃ 이하 확인, 방열 PPE 착용 |
| 석영 파손 | 보트 슬롯 균열 0.2mm 이상 상태로 1,000℃ 투입 | 보트 사용 중지, 석영 파편 전용 흡입기로 회수 |
| H2 폭발 | O2 10ppm 초과 또는 N2 30 slm 미만에서 H2 투입 | 5분 이상 N2 purge, LEL 감시 10% 이하 확인 |
| 보트 낙하 | 엘리베이터 전류 6.5A 초과 또는 위치 편차 ±0.5mm 초과 | 상승 금지, 리드스크류와 캔틸레버 클램프 점검 |
| 스크러버 배기 | 차압 -1.2~-2.5 kPa 이탈 상태의 HCl clean | HCl 차단, N2 60 slm purge, 배기 담당 호출 |
| 고온 수분 응축 | 습식 산화 종료 직후 900℃ 이상 급복압 | 복압 8분 이상, N2 10 slm 이하로 완만 전환 |

표 6. Furnace-A 안전 위험원별 통제 기준

- HCl clean은 900~1,050℃에서 0.5~2.0 slm 범위로만 허용하며 스크러버 pH 6.5~8.5, 차압 -1.2~-2.5 kPa를 벗어나면 즉시 정지한다.

- 보트가 튜브 내부 300mm 이상 삽입된 상태에서는 엘리베이터 인터록 우회, 수동 하강, 캔틸레버 암 접촉을 금지한다.

- 석영 튜브 내벽 데포지션이 80µm 이상이면 1,100℃ 램프 중 박리 입자가 증가하므로 다음 고온 lot 전에 HCl clean 또는 튜브 교체를 결정한다.

- 습식 산화 중 H2/O2 유량비는 2:1 기준에서 ±5%를 넘기지 않으며, 점화 안정 전 180초 동안 보트 로딩을 진행하지 않는다.

- 프로파일 TC와 석영 인젝터는 30℃ 이하에서만 분해하고, 체결 토크 0.8 N·m 초과 사용을 금지한다.

PPE와 접근 거리

| 작업 상태 | 온도/시간 기준 | 접근 허용 |
| --- | --- | --- |
| 보트 냉각 대기 | 웨이퍼 표면 180℃ 초과 | 전면 1.0m 이내 접근 금지, N2 20 slm 유지 |
| 언로딩 직후 | 페데스탈 60~180℃ | 방열 장갑과 안면 보호구 착용, 15분 이하 작업 금지 |
| 튜브 PM | 튜브 40℃ 이하 | 절단 방지 장갑, 석영 전용 보관대 사용 |
| HCl clean 점검 | 900℃ 이상 clean 종료 후 | 스크러버 pH와 배기 차압 확인 전 도어 개방 금지 |
| H2 어닐 | H2 1~4 slm 운전 중 | O2 analyzer ≤10ppm, LEL ≤10%, 작업자 상주 금지 |

표 7. 온도·가스 조건별 접근 기준

## 세부 관리 기준

- 900℃ 이상 운전 후 튜브 도어 주변 금속 커버는 70℃까지 상승할 수 있으므로 30분 냉각 전 맨손 접촉을 금지한다.

- 1,150℃ 베이크 직후 석영은 작은 충격에도 균열이 성장하므로 40℃ 이하 냉각 전 튜브 clamp 해제를 금지한다.

- H2 1~4 slm 어닐 중 O2 10ppm 초과가 감지되면 H2 valve를 닫고 N2 50 slm purge를 10분 이상 수행한다.

- 공기 중 H2 폭발한계 4~75%를 고려하여 door open 상태에서는 H2 command 0 sccm과 valve close feedback을 동시에 확인한다.

⚠ 경고 H2 4% 이상 혼합 가능성이 있는 상태에서 튜브 도어를 열면 폭발성 분위기가 형성될 수 있으므로 H2 차단 후 N2 50 slm으로 10분 이상 치환해야 한다.

# 5. 정비 매뉴얼 – 예방정비(PM)

PM은 산화막 두께 균일도, 배치 내 위치 편차, 파티클 증가, 튜브 데포지션 두께를 기준으로 주기를 조정한다. 1,000℃ 이상 공정 누적 200시간 또는 HCl clean 누적 20회마다 석영 튜브의 백탁, 디베일, 인젝터 막힘을 확인하며, SiN 증착 누적 120µm 이상에서는 튜브 교체를 우선 검토한다.

PM 주기표

| 주기 | 작업 항목 | 수치 기준 |
| --- | --- | --- |
| 일상 | 보트 슬롯 육안검사, 스캐빈저 유량 확인, O2 analyzer zero 확인 | 균열 0.2mm 미만, 스캐빈저 80~140 slm, O2 zero drift ±2ppm |
| 주간 | MFC span check, 엘리베이터 반복 위치, 페데스탈 O-ring 냉각수 점검 | MFC ±1%FS, 위치 ±0.5mm, 냉각수 22±2℃ 4~6 lpm |
| 월간 | 튜브 내벽 데포지션 측정, 배기 노즐 분진 확인, pressure rate-of-rise | 데포지션 <80µm, 분진 10mg 이하, 누설률 <20 mTorr/min |
| 분기 | TUS 온도 프로파일링, 프로파일 TC 교정, SCR 출력 균형 점검 | 900/1,000/1,100℃에서 ±1.5℃, SCR 불균형 <3% |
| 연간 | 석영 튜브 교체 검토, 히터 절연저항, 엘리베이터 리드스크류 교체 | 절연저항 >20MΩ, 리드스크류 backlash <0.3mm |

표 8. Furnace-A 예방정비 주기와 판정 기준

## 석영 프로세스 튜브 교체 절차

- 마지막 고온 lot 종료 후 튜브 온도를 40℃ 이하로 8시간 이상 자연 냉각하고 N2 20 slm purge를 유지한다.

- 상부 배기와 인젝터 연결부를 표시한 뒤 석영 너트 체결 토크를 0.8 N·m 이하로 풀어 열응력 잔류 균열을 방지한다.

- 캔틸레버 보트를 완전 하강시킨 뒤 페데스탈 높이 기준값을 기록하고 seal plane 오염을 무수 세정포로 2회 닦는다.

- 구 튜브를 전용 V-block으로 이동하고 내벽 데포지션 두께, 디베일 위치, 균열 시작점을 사진 6장 이상 기록한다.

- 신규 석영 튜브를 삽입하기 전 내경, 길이, 상단 배기 노즐 방향을 확인하고 입구 편심을 0.5mm 이하로 맞춘다.

- O-ring을 교체하고 냉각수 22±2℃ 조건에서 10분 누수 확인 후 N2 40 slm으로 30분 purge한다.

- 800℃ 2시간, 1,000℃ 2시간, 1,150℃ 1시간 베이크를 수행하고 파티클 모니터 3매의 증가량이 20개/wafer 이하인지 확인한다.

## TUS 온도 프로파일링 절차

- TUS fixture를 슬롯 12, 63, 115 높이에 맞추고 프로파일 TC 5점을 top/center/bottom 웨이퍼면 등가 위치에 설치한다.

- 900℃, 1,000℃, 1,100℃ setpoint에서 각각 30분 안정화하고 Z1~Z5의 1분 평균 온도를 기록한다.

- 각 setpoint에서 최대-최소 차이가 1.5℃ 이하인지 확인하고 2.0℃ 초과 시 해당 zone 오프셋을 0.2℃ 단위로 조정한다.

- TUS 종료 후 램프다운 2.0℃/min으로 700℃까지 냉각하고 fixture 열충격 방지를 위해 2시간 이상 대기한다.

- 보정 후 산화 monitor 3매를 950℃ O2 12 slm 45분 조건으로 처리하여 top/center/bottom 두께 편차가 ±1.5% 이하인지 확인한다.

## 보트 세정 및 베이크 절차

- 보트 사용 누적 80 lot 또는 파티클 증가 20개/wafer 초과 시 200℃ 이하에서 보트를 분리하고 슬롯별 칩 위치를 기록한다.

- 석영 전용 세정조에서 DI rinse 10분, 산성 세정 20분, DI overflow 30분을 수행하고 금속 접촉 공구 사용을 금지한다.

- 건조 후 800℃ N2 30 slm 2시간, 1,050℃ O2 10 slm 1시간 베이크를 실시하여 수분과 유기 잔류물을 제거한다.

- 베이크 후 0.16µm 파티클 모니터 3매 기준 증가량이 각 15개 이하이면 양산 보트로 복귀한다.

PM 후 릴리즈 기준

| 항목 | 릴리즈 조건 |
| --- | --- |
| 온도 균일도 | TUS 900/1,000/1,100℃ 모든 점에서 ±1.5℃ 이내 |
| 산화막 monitor | 950℃ dry O2 45분 후 top/center/bottom 두께 편차 ±1.5% 이내 |
| 파티클 | 0.16µm 이상 증가량 20개/wafer 이하, 3매 평균 15개/wafer 이하 |
| 누설률 | 0.5 Torr 도달 후 rate-of-rise 20 mTorr/min 이하 |
| 엘리베이터 | 125매 더미 하중에서 반복 위치 ±0.5mm, 상승 전류 6.5A 이하 |

표 9. 정비 후 양산 릴리즈 판정

## 세부 관리 기준

- 일상 PM은 첫 lot 전 15분 내 수행하고, 보트 균열 0.1mm 의심선과 슬롯 칩 0.2mm 이상을 각각 사진으로 기록한다.

- 주간 MFC span은 N2 40 slm, O2 12 slm, H2 2 slm, NH3 180 sccm, DCS 45 sccm 대표점을 포함한다.

- 월간 rate-of-rise는 0.5 Torr에서 10분 hold 후 계산하며, 20 mTorr/min 초과는 O-ring 또는 튜브 seal 점검으로 분류한다.

- 분기 TUS는 900℃, 1,000℃, 1,100℃ 3점에서 수행하고, 각 점 30분 안정화 후 마지막 10분 평균을 사용한다.

ℹ 참고 튜브 교체 후 첫 3개 양산 lot은 monitor wafer 5매를 사용하여 slot 12·35·63·91·115의 위치별 편차를 확인한다.

# 6. 자주 발생하는 오류

Furnace-A의 오류는 온도 5존, purge/가스, 압력, 엘리베이터, 배기/스캐빈저, 품질 monitor의 6계통으로 분류한다. 모든 오류코드는 DIF-E prefix만 사용하며, lot 중 DIF-E301~DIF-E353 중 하나가 발생하면 해당 배치의 top·center·bottom monitor wafer를 보류 상태로 지정한다.

DIF-E 오류코드 목록

| 코드 | 현상 | 발생빈도 | 영향 | 1차 원인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIF-E301 | Z3 center 온도 setpoint 대비 +2.5℃ 초과 | 월 1~2회 | 산화막 center 과성장 1~3nm | SCR 출력 불균형 또는 프로파일 TC drift |
| DIF-E302 | Z1 bottom 온도 추종 지연 3℃ 이상 | 월 1회 | bottom wafer 두께 감소와 시트저항 상승 | 하단 히터 노화 또는 페데스탈 열손실 증가 |
| DIF-E303 | Z5 top 온도 흔들림 ±2℃ 반복 | 분기 1회 | top 10매 균일도 악화 | 상부 배기 냉각 또는 스파이크 TC 접촉 불량 |
| DIF-E304 | 램프업 rate 5.5℃/min 초과 | 월 1회 미만 | 1,000℃ 이상 slip line 위험 | 레시피 오입력 또는 온도 controller overshoot |
| DIF-E305 | 램프다운 rate 3.5℃/min 초과 | 월 1회 | edge slip 및 보트 열응력 증가 | cooling step 설정 오류 |
| DIF-E310 | 튜브 O2 농도 purge 후 100ppm 초과 | 주 1회 | H2 투입 지연, 산화막 native 성장 | N2 purge 유량 저하 또는 door seal 누설 |
| DIF-E311 | H2 투입 전 O2 10ppm 초과 | 월 1회 미만 | 어닐 중 폭발성 분위기 인터록 | purge 시간 부족 또는 analyzer drift |
| DIF-E312 | H2 유량 command 대비 ±2%FS 이탈 | 분기 1회 | 어닐 passivation 불균일 | MFC zero/span drift |
| DIF-E313 | O2 유량 command 대비 ±1%FS 이탈 | 월 1회 | 산화막 성장률 변동 | O2 MFC 오염 또는 upstream 압력 저하 |
| DIF-E314 | NH3/DCS 비율 3:1~6:1 범위 이탈 | 분기 1회 | SiN 굴절률 1.98~2.05 이탈 | 저압 증착 가스 MFC drift |
| DIF-E320 | LPCVD 압력 0.35 Torr에서 ±0.05 Torr 흔들림 | 월 1회 | SiN 두께 균일도 ±2.5% 초과 | 스로틀 밸브 stick 또는 펌프 배기 저하 |
| DIF-E321 | rate-of-rise 20 mTorr/min 초과 | 분기 1회 | 저압 증착 산소 혼입 | 튜브 seal O-ring 열화 |
| DIF-E322 | 대기 산화 압력 720~780 Torr 이탈 | 월 1회 | 건식 산화 성장률 편차 | 배기 밸브 위치 오류 |
| DIF-E330 | 엘리베이터 상승 전류 6.5A 초과 | 월 1회 | 보트 정지 또는 낙하 인터록 | 리드스크류 오염 또는 캔틸레버 alignment 불량 |
| DIF-E331 | 보트 위치 반복도 ±0.5mm 초과 | 분기 1회 | 튜브 입구 seal 불량과 열구배 증가 | encoder slip 또는 stopper 마모 |
| DIF-E332 | 보트 슬롯 매핑 mismatch 1매 이상 | 주 1회 | 제품 웨이퍼 누락 또는 슬롯 편차 추적 실패 | 로봇 매핑 센서 오염 |
| DIF-E333 | 보트 흔들림 ±0.8mm 감지 | 월 1회 미만 | 웨이퍼 edge 접촉과 파티클 증가 | 캔틸레버 암 체결 약화 |
| DIF-E340 | 스캐빈저 N2 80 slm 미만 | 월 1회 | 튜브 입구 산소 유입 500ppm 초과 | N2 regulator 압력 저하 |
| DIF-E341 | 스크러버 차압 -1.2~-2.5 kPa 이탈 | 월 1회 | HCl clean 중 배기 지연 | 스크러버 댐퍼 또는 배기 fan 이상 |
| DIF-E342 | HCl clean 유량 2.0 slm 초과 | 분기 1회 미만 | 석영 표면 과부식 위험 | clean recipe limit 설정 오류 |
| DIF-E350 | 파티클 monitor 증가 20개/wafer 초과 | 월 2회 | 제품 결함률 상승 | 튜브 데포지션 박리 또는 보트 세정 불량 |
| DIF-E351 | 산화막 top/center/bottom 편차 ±1.8% 초과 | 월 1회 | 두께 규격 이탈 | TUS 보정 drift 또는 더미 배치 오류 |
| DIF-E352 | SiN 두께 배치 내 편차 ±2.5% 초과 | 분기 1회 | 막응력 및 굴절률 분포 악화 | 압력 흔들림 또는 NH3/DCS 비율 이탈 |
| DIF-E353 | 보트 균열 0.2mm 이상 감지 | 월 1회 미만 | 고온 파손과 웨이퍼 낙하 위험 | 열충격 또는 세정 취급 불량 |

표 10. Furnace-A 주요 오류코드 24종

오류 분류별 즉시 보류 기준

| 분류 | 즉시 보류 조건 | 보류 해제 조건 |
| --- | --- | --- |
| 온도 | 900℃ 이상에서 존 간 편차 2.0℃ 초과 또는 램프 rate 0.5℃/min 초과 이탈 | TUS 또는 monitor 산화막 편차 ±1.5% 확인 |
| 가스 | H2 투입 전 O2 10ppm 초과, O2/N2/H2 MFC ±2%FS 초과 | MFC span check와 purge 로그 정상 |
| 압력 | 0.35 Torr 저압 공정 중 ±0.05 Torr 흔들림 60초 이상 | 스로틀 밸브 test와 rate-of-rise <20 mTorr/min |
| 이송 | 보트 위치 ±0.5mm 초과, 매핑 mismatch 1매 이상 | dry cycle 3회에서 위치 편차 ±0.3mm |
| 배기 | 스크러버 차압 범위 이탈 또는 HCl clean 배기 지연 | pH 6.5~8.5, 차압 -1.2~-2.5 kPa |
| 품질 | 파티클 증가 20개/wafer 초과 또는 산화막 편차 ±1.8% 초과 | dummy lot 1회와 monitor 3매 합격 |

표 11. 오류 분류와 lot 보류 기준

## 세부 관리 기준

- DIF-E301과 DIF-E302는 모두 온도 편차 오류이지만, Z3 과열은 center 과성장 1~3nm로 나타나고 Z1 지연은 bottom 두께 감소로 나타난다.

- DIF-E304와 DIF-E305는 ramp rate 오류이며, 1,000℃ 이상에서 0.5℃/min 초과 이탈이 300mm wafer slip margin을 줄인다.

- DIF-E310은 purge 후 O2 100ppm 초과 기준이고, DIF-E311은 H2 투입 전 O2 10ppm 초과 기준이므로 조치 purge 시간이 다르다.

- DIF-E313 O2 MFC ±1%FS 이탈은 950℃ dry 산화 50nm 기준 두께 0.5~1.0nm 편차를 유발할 수 있다.

▲ 주의 DIF-E350 이후 튜브 내벽 데포지션이 80µm 이상이면 원인 확정 전 추가 1,000℃ 이상 양산 lot 투입을 금지한다.

# 7. 오류 조치 가이드

오류 조치는 제품 웨이퍼의 열이력 손상을 최소화하도록 1차 안정화, 로그 확보, 계측 보류, 원인 조치, 릴리즈 검증 순서로 수행한다. 900℃ 이상에서 발생한 DIF-E 온도 계통 오류는 임의 door open 없이 N2 40~60 slm과 지정 램프다운 2.0℃/min 조건을 우선 유지한다.

공통 초기 조치

| 상황 | 초기 안정화 | 기록 항목 |
| --- | --- | --- |
| 고온 운전 중 경보 | N2 40~60 slm 유지, 램프다운 2.0℃/min 이하 | Z1~Z5 온도, 스파이크/프로파일 TC 편차 |
| 저압 증착 중 경보 | 반응 가스 차단, N2 10 slm 복압 8분 이상 | 압력 trend, 스로틀 위치, MFC 누적 유량 |
| H2 어닐 중 경보 | H2 차단, N2 50 slm 10분 purge | O2 ppm, LEL %, H2 MFC feedback |
| 엘리베이터 경보 | 보트 정지 유지, 수동 이동 금지 | 전류, encoder 위치, 보트 하중 |
| 품질 monitor 경보 | lot 보류, monitor 3~5매 계측 확대 | slot별 두께, 파티클 map, 튜브 데포지션 |

표 12. 오류 발생 시 공통 안정화 기준

## DIF-E301

증상: Z3 center 온도가 950℃ dry 산화 중 setpoint보다 +2.5℃ 이상 높아 center monitor 산화막이 1~3nm 두꺼워질 수 있다.

- 레시피 hold 상태에서 Z1~Z5 프로파일 TC 1분 평균을 5회 저장한다.

- SCR 출력 비율을 확인하여 Z3가 인접 존보다 3% 이상 높은지 비교한다.

- 950℃ O2 12 slm monitor 산화막의 slot 63 값을 lot 기준과 비교한다.

조치: Z3 offset을 0.2℃ 단위로 낮추고 900℃ 30분 안정화 후 편차가 ±1.0℃ 이하인지 확인한다.

재발방지: 분기 TUS에서 Z3 보정값을 재산출하고 center monitor를 3 lot 연속 추적한다.

에스컬레이션 기준: 보정 후에도 Z3 편차가 2.0℃ 이상이면 히터 전원부와 프로파일 TC 교체 승인을 요청한다.

## DIF-E304

증상: 램프업 rate가 1,000℃ 근방에서 5.5℃/min을 넘어 300mm 웨이퍼 edge slip 위험이 증가한다.

- 온도 trend에서 900~1,050℃ 구간의 실제 기울기를 1분 단위로 계산한다.

- 레시피 ramp table이 3.0~5.0℃/min 범위인지 확인한다.

- 스파이크 TC와 프로파일 TC 간 차이가 2℃ 초과인지 확인한다.

조치: 공정을 hold하고 안정화 후 3.0℃/min 조건으로 재개하거나 품질팀 승인 하에 보류 종료한다.

재발방지: 1,000℃ 이상 레시피는 변경 승인 없이 ramp parameter 저장이 불가능하도록 권한을 제한한다.

에스컬레이션 기준: slip line monitor에서 1매라도 선형 결함이 확인되면 배치 전량 공정 엔지니어에게 이관한다.

## DIF-E310

증상: N2 purge 5분 후 튜브 O2 농도가 100ppm 아래로 내려가지 않아 H2 또는 저산소 공정 진입이 차단된다.

- N2 purge 유량이 40 slm 이상인지 MFC feedback을 확인한다.

- door seal 주변 rate-of-rise를 측정하여 20 mTorr/min 이하인지 확인한다.

- O2 analyzer zero gas에서 drift가 ±2ppm 이내인지 확인한다.

조치: N2 60 slm으로 10분 purge한 뒤 O-ring과 door seal 이물질을 제거한다.

재발방지: 일상 점검에 O2 zero check와 스캐빈저 120 slm 전환 확인을 포함한다.

에스컬레이션 기준: O-ring 교체 후에도 100ppm 초과가 반복되면 튜브 seal 면 평면도 점검을 요청한다.

## DIF-E311

증상: H2 투입 전 O2가 10ppm을 초과하여 900~1,100℃ 어닐 단계가 시작되지 않는다.

- H2 valve close 상태를 확인하고 N2 50 slm purge가 실제로 흐르는지 확인한다.

- O2 analyzer sample line을 5분 purge하고 zero drift를 확인한다.

- 최근 door open 이후 purge 시간이 10분 이상 확보됐는지 로그를 본다.

조치: H2를 차단한 채 N2 50 slm 10분 purge 후 O2 10ppm 이하에서만 재시작한다.

재발방지: H2 레시피는 전 lot 종료 후 dry idle purge 30분을 기본 조건으로 둔다.

에스컬레이션 기준: O2 10ppm 이하로 2회 연속 도달하지 못하면 가스 안전 담당과 정비 책임자에게 즉시 에스컬레이션한다.

## DIF-E320

증상: LPCVD SiN 0.35 Torr 단계에서 압력이 ±0.05 Torr 이상 흔들려 두께 균일도 ±2.5% 초과 가능성이 생긴다.

- 스로틀 밸브 position trend가 5% 이상 왕복하는지 확인한다.

- 펌프 흡입 압력과 배기 온도 45℃ 이하를 확인한다.

- NH3 180 sccm과 DCS 45 sccm feedback이 안정적인지 비교한다.

조치: 반응 가스를 차단하고 N2 10 slm으로 복압한 뒤 스로틀 밸브 dry cycle 5회를 수행한다.

재발방지: 월간 PM에서 0.35 Torr dummy pressure hold 20분 test를 추가한다.

에스컬레이션 기준: dummy test에서도 ±0.03 Torr 초과 흔들림이면 스로틀 밸브 분해 정비를 요청한다.

## DIF-E330

증상: 엘리베이터 상승 전류가 6.5A를 초과하여 125매 보트가 seal plane 접근 전 정지한다.

- 보트 하중이 더미 포함 18~24kg 범위인지 확인한다.

- 리드스크류 윤활 상태와 캔틸레버 arm 간섭 흔적을 확인한다.

- dry up/down 3회에서 전류 peak와 위치 편차를 기록한다.

조치: 보트를 냉각 위치에 고정하고 리드스크류 청소와 캔틸레버 alignment를 수행한다.

재발방지: 주간 PM에서 상승 전류 trend를 저장하고 6.0A 초과 시 선제 윤활을 실시한다.

에스컬레이션 기준: 보트가 튜브 내부에서 멈춘 상태로 10분 이상 해소되지 않으면 수동 조작 없이 설비 엔지니어를 호출한다.

## DIF-E331

증상: 보트 위치 반복도가 ±0.5mm를 초과하여 페데스탈 seal과 하단 온도 균일도가 불안정하다.

- encoder home 위치와 stopper 마모량을 0.1mm 단위로 측정한다.

- empty boat와 full dummy boat 조건에서 위치 반복도를 각각 5회 측정한다.

- bottom monitor slot 12 산화막 편차가 ±1.5%를 넘는지 확인한다.

조치: home sensor를 재조정하고 stopper를 교체한 뒤 full dummy cycle 5회에서 ±0.3mm 이하를 확인한다.

재발방지: 분기마다 encoder coupling 체결 상태와 backlash 0.3mm 이하를 기록한다.

에스컬레이션 기준: 위치 보정 후에도 bottom 두께 편차가 2% 이상이면 페데스탈 평면도 측정을 요청한다.

## DIF-E340

증상: 스캐빈저 N2가 80 slm 미만으로 떨어져 문 개방 중 튜브 입구 산소 유입이 500ppm을 넘을 수 있다.

- N2 supply pressure와 스캐빈저 MFC feedback을 확인한다.

- door open 30초 전 120 slm 전환 신호가 출력됐는지 확인한다.

- 튜브 입구 O2 trend가 500ppm 이하로 유지됐는지 확인한다.

조치: door를 닫고 N2 60 slm purge 10분을 수행한 뒤 regulator와 MFC filter를 점검한다.

재발방지: 일상 점검 시 80/120 slm 두 지점 유량 검증을 1회씩 수행한다.

에스컬레이션 기준: N2 공급 압력이 반복적으로 낮으면 시설 N2 header 압력 점검을 요청한다.

## DIF-E341

증상: 스크러버 차압이 -1.2~-2.5 kPa 범위를 벗어나 HCl clean 또는 산화 배기가 지연된다.

- 현재 clean step이 900~1,050℃ HCl 0.5~2.0 slm 범위인지 확인한다.

- 스크러버 pH 6.5~8.5와 배기 온도 45℃ 이하를 확인한다.

- 댐퍼 position과 배기 fan 상태를 설비 화면에서 확인한다.

조치: HCl을 즉시 차단하고 N2 60 slm으로 15분 purge한 뒤 배기 정상화 전까지 clean을 재개하지 않는다.

재발방지: HCl clean 전 차압 trend 5분 평균을 자동 확인하도록 recipe precheck를 유지한다.

에스컬레이션 기준: 차압 이탈이 10분 이상 지속되면 배기 담당과 안전 담당에게 동시에 통보한다.

## DIF-E350

증상: 0.16µm 이상 파티클 monitor 증가량이 20개/wafer를 초과하여 튜브 데포지션 박리가 의심된다.

- monitor slot 12, 63, 115의 파티클 map이 top 또는 bottom에 집중되는지 확인한다.

- 튜브 내벽 데포지션 두께가 80µm 이상인지 내시경으로 확인한다.

- 보트 슬롯 칩과 세정 이력 80 lot 초과 여부를 확인한다.

조치: 해당 lot을 보류하고 dry idle purge 60분, 필요 시 950℃ HCl 1.0 slm clean 30분을 수행한다.

재발방지: SiN 누적 막두께 120µm와 산화 누적 200시간 기준으로 튜브 clean 주기를 조정한다.

에스컬레이션 기준: clean 후 monitor 3매 평균이 15개/wafer 이하로 내려가지 않으면 튜브 교체 승인 절차를 시작한다.

## DIF-E351

증상: 산화막 top/center/bottom 편차가 ±1.8%를 초과하여 125매 배치 위치별 산화 성장률이 불균일하다.

- monitor slot 12, 63, 115의 49point 평균과 edge exclusion 3mm 조건을 확인한다.

- 더미 wafer가 top/bottom 각 6~8매 유지됐는지 slot map을 확인한다.

- 최근 TUS 1,000℃ 결과에서 zone 편차가 ±1.5℃ 이내인지 확인한다.

조치: 더미 배치를 수정하고 950℃ O2 12 slm 45분 dummy monitor lot으로 재검증한다.

재발방지: 레시피 변경 시 top과 bottom zone offset을 0.2℃ 단위로만 조정하고 monitor 5매를 사용한다.

에스컬레이션 기준: 2 lot 연속 ±1.8% 초과 시 TUS 재수행과 튜브 배기 노즐 점검을 요청한다.

## 세부 관리 기준

- 온도 오류 조치 전에는 900℃ 이상에서 door open을 금지하고, N2 40 slm과 지정 ramp-down 2.0℃/min 이하를 유지한다.

- 가스 오류 조치 전에는 H2 command 0 sccm, O2 10ppm 이하, N2 50 slm purge 10분 조건을 우선 만족한다.

- 압력 오류 조치 전에는 반응 가스를 차단하고 0.35 Torr에서 760 Torr까지 8분 이상 복압하여 wafer bow 변화를 제한한다.

- 엘리베이터 오류 조치 전에는 보트 하중 18~24kg과 위치 encoder 편차 ±0.5mm를 기록하고 수동 이동을 금지한다.

# 8. 공정 파라미터 및 품질 관리

Furnace-A의 품질 관리는 레시피별 온도, 유량, 압력, 시간과 배치 내 위치 편차를 함께 관리한다. 산화막은 slot 12·63·115 monitor의 49point 평균을 사용하고, LPCVD SiN은 두께, 굴절률, 막응력을 동시에 보아 750~800℃ 저압 조건의 열이력 차이를 판정한다.

공정별 표준 레시피 창

| 공정 | 온도 | 압력 | 유량 | 시간 | 관리 목표 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건식 산화 | 900~1,050℃ | 720~780 Torr | O2 8~15 slm, N2 5 slm | 20~120분 | 20~120nm, 균일도 ≤±1.5% |
| 습식 산화 | 850~1,050℃ | 720~780 Torr | H2 4~8 slm, O2 2~4 slm, N2 5 slm | 10~180분 | 수분 응축 0건, 균일도 ≤±1.8% |
| LPCVD SiN | 750~800℃ | 0.2~0.5 Torr | NH3 120~240 sccm, DCS 30~60 sccm | 20~90분 | 굴절률 1.98~2.05, 두께 ≤±2.5% |
| 폴리실리콘 | 580~650℃ | 0.25~0.8 Torr | SiH4 계열 50~300 sccm, N2 1~3 slm | 20~80분 | 시트저항 배치 내 ≤±4% |
| N2/H2 어닐 | 900~1,100℃ | 720~780 Torr | N2 20~40 slm, H2 1~4 slm | 10~60분 | O2 ≤10ppm, slip 0개 |
| 도펀트 드라이브인 | 1,000~1,150℃ | 720~780 Torr | N2 30~60 slm, O2 0~2 slm | 20~120분 | junction 균일도와 slip 0개 |

표 13. Furnace-A 공정 파라미터 표준 창

SPC 관리항목

| 항목 | 측정 위치 | 관리한계 | 조치 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 산화막 두께 배치 내 | slot 12/63/115, 49point | ≤±1.8%, 목표 공정은 ≤±1.5% | 2 lot 연속 초과 시 TUS와 더미 배치 재확인 |
| 산화막 배치 간 | center monitor 63 | run-to-run ≤±1.2% | O2 MFC span과 idle 온도 drift 확인 |
| SiN 두께 배치 내 | slot 12/63/115 | ≤±2.5% | DIF-E320 압력 trend와 NH3/DCS 비율 확인 |
| 시트저항 | slot 12/63/115, 9point | ≤±4.0% | 폴리실리콘 시간과 온도 offset 확인 |
| 파티클 | 0.16µm 이상, monitor 3매 | 증가 ≤20개/wafer | HCl clean 또는 보트 세정 |
| 슬립 라인 | 1,000℃ 이상 처리 wafer | 0개 | 램프 rate와 웨이퍼 냉각 이력 확인 |
| TUS 온도 | 900/1,000/1,100℃ | 존 간 ≤±1.5℃ | 프로파일 TC 보정 또는 히터 점검 |

표 14. 열처리 품질 SPC 항목

- 건식 산화 950℃ O2 12 slm 45분 레시피는 center 50nm 기준으로 top과 bottom 편차를 ±0.75nm 이내에 두어야 한다.

- 습식 산화 1,000℃ 레시피는 H2/O2 유량비 2:1과 점화 안정 180초가 지켜질 때 성장률 재현성 ±2.0%를 달성한다.

- LPCVD SiN 780℃ 0.35 Torr 레시피는 NH3/DCS 비율 4:1을 기준으로 굴절률 2.00±0.03과 막응력 ±300 MPa를 관리한다.

- 1,100℃ 드라이브인 레시피는 1,000℃ 이상 ramp-up 3.0℃/min, ramp-down 2.0℃/min 이하를 적용해야 slip line 0개 기준을 만족한다.

모니터 웨이퍼 판정 흐름

| 판정 단계 | 수치 조건 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 즉시 합격 | 두께 편차 ≤±1.5%, 파티클 증가 ≤15개/wafer | lot release, 다음 lot 정상 투입 |
| 조건부 합격 | 두께 편차 ±1.5~±1.8%, 파티클 16~20개/wafer | 다음 lot monitor 5매 확대 |
| 보류 | 두께 편차 >±1.8% 또는 파티클 >20개/wafer | DIF-E351 또는 DIF-E350 조치 |
| 정비 필요 | 동일 항목 2 lot 연속 보류 | TUS, HCl clean, 보트 세정 중 선택 |
| 릴리즈 재검증 | dummy monitor 3매 합격 | 양산 재개 전 공정 엔지니어 승인 |

표 15. 계측 결과에 따른 lot 판정

## 세부 관리 기준

- Dry 산화 950℃ 45분 조건은 O2 12 slm과 N2 5 slm으로 50nm 목표를 만들며, center 기준 drift ±0.5nm를 관리한다.

- Dry 산화 1,050℃ 60분 조건은 두께 100nm 이상에서 top depletion이 커지므로 top zone을 +0.3~+0.6℃ 보정한다.

- Wet 산화 1,000℃ 60분 조건은 H2 6 slm과 O2 3 slm이며, 점화 안정 180초 미만이면 성장률 재현성이 ±3% 이상 흔들린다.

- SiN 780℃ 0.35 Torr 조건은 NH3 180 sccm과 DCS 45 sccm의 4:1 비율이 기준이며, 비율 ±5%를 초과하면 굴절률이 이동한다.

ℹ 참고 SPC chart에는 레시피명, slot 번호, 실제 최고 온도, 누적 O2 또는 NH3/DCS 유량, 램프 rate를 함께 저장하여 위치별 편차 원인을 24시간 이내 추적한다.

# 9. 소모품·스페어 파트 관리

Furnace-A의 소모품은 1,150℃ 고온 노출, HCl clean, 저압 증착 데포지션 누적량에 따라 수명이 결정된다. 석영 보트, 프로세스 튜브, 인젝터, 프로파일 TC, O-ring, MFC filter는 품질 monitor와 직접 연결되므로 교체 lot 번호와 누적 열시간을 설비 이력에 남긴다.

소모품 및 스페어 파트

| 품목 | 권장 보유 | 교체 기준 | 보관 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 석영 프로세스 튜브 | 1식 | 데포지션 80µm 이상, SiN 누적 120µm, 균열 0.1mm 이상 | 전용 V-block, 습도 30~50%RH |
| 125매 석영 보트 | 2식 | 슬롯 칩 0.2mm 이상, 사용 80 lot 후 세정 | 수직 보관대, 충격 0회 |
| 석영 인젝터 | 2개 | 막힘 10% 이상, HCl 과부식 흔적 5mm 이상 | 끝단 보호캡, 수평 보관 |
| 프로파일 TC | 1 set | TUS drift 1.0℃ 초과 또는 절연저항 20MΩ 이하 | 건조함, 굴곡 반경 50mm 이상 |
| 스파이크 TC | 1 set | 900℃ 안정도 ±0.7℃ 초과 | 전용 케이스, 단자 산화 방지 |
| 페데스탈 O-ring | 4개 | rate-of-rise 20 mTorr/min 초과 또는 6개월 경과 | 22℃ 이하 밀봉 보관 |
| MFC filter | 가스별 2개 | 유량 feedback 흔들림 ±1%FS 초과 | 청정 포장, 가스명 라벨 |
| 엘리베이터 리드스크류 | 1개 | backlash 0.3mm 초과 또는 전류 6.5A 반복 | 방청 포장, 직선도 보호 |

표 16. 스페어 파트 재고와 교체 기준

석영 부품 취급 기준

| 작업 | 허용 조건 | 금지 조건 |
| --- | --- | --- |
| 튜브 이동 | 2인 작업, V-block 2점 지지, 온도 40℃ 이하 | 끝단 단독 지지, 금속 공구 직접 접촉 |
| 보트 장착 | 슬롯 육안검사 500 lux, 칩 <0.2mm | 젖은 장갑 접촉, 200℃ 초과 상태 이동 |
| 인젝터 세정 | DI rinse 30분 후 800℃ N2 bake | 막힌 구멍을 금속 핀으로 관통 |
| TC 보관 | 굴곡 반경 50mm 이상, 단자 건조 | 케이블 꺾임, 1,000℃ 사용 후 급냉 |
| O-ring 장착 | 무입자 장갑, seal plane 2회 wipe | 윤활제 과다 도포, 석영 분진 잔류 |

표 17. 석영 및 고온 부품 취급 금지 기준

- 석영 튜브 입고 시 내경, 길이, 배기 노즐 각도, 입구 편심을 검사하고 0.5mm 이상 편심이면 장착하지 않는다.

- 보트는 세정 후 1,050℃ O2 1시간 베이크와 파티클 monitor 3매 평균 15개/wafer 이하를 만족해야 양산 재투입한다.

- 프로파일 TC는 900/1,000/1,100℃ TUS에서 이전 보정값 대비 1.0℃ 이상 drift가 생기면 예비품으로 교체한다.

- O-ring은 HCl clean 누적 20회 또는 6개월 중 먼저 도달한 조건으로 교체하며, 교체 후 rate-of-rise 20 mTorr/min 이하를 확인한다.

## 세부 관리 기준

- 석영 튜브 spare는 충격 indicator 0회 상태와 입구 편심 0.5mm 이하 검사 기록이 있어야 Furnace-A 장착 후보가 된다.

- 석영 보트 spare는 125개 슬롯 전체를 500 lux에서 검사하고, 슬롯 폭 편차 0.1mm 이상 또는 칩 0.2mm 이상이면 반려한다.

- 인젝터 spare는 구멍 막힘률 0%와 끝단 백탁 5mm 이하를 확인하며, HCl clean 20회 이상 사용품은 예비품으로 보관하지 않는다.

- 프로파일 TC spare는 900℃ 교정점에서 기준기 대비 ±0.5℃ 이내이고, 1,100℃ 사용 전 절연저항 20MΩ 이상이어야 한다.

▲ 주의 석영 보트와 튜브는 미세 균열이 1,000℃ 램프 중 급격히 성장하므로 0.1mm 의심선도 사진 기록 후 다음 고온 lot 투입 전 엔지니어 확인을 받는다.

# 10. 부록 – 용어집 및 점검 체크리스트

부록의 용어와 체크리스트는 Furnace-A의 300mm 수직 배치 열처리 운전에 한정한다. 모든 체크 항목은 온도, 유량, 압력, 배치 슬롯, 튜브 상태 중 하나의 수치 조건과 연결되며, lot 시작 전 5분 이내 확인한 값만 유효하다.

용어집

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 석영 프로세스 튜브 | 300mm 보트가 상승하여 들어가는 내경 330mm급 석영 반응 공간으로, 650~1,150℃에서 산화와 저압 증착을 수행한다. |
| 석영 보트 | 125매 웨이퍼를 4.76mm 간격으로 수직 적재하는 지그이며 top/bottom 더미 6~8매를 포함한다. |
| 스파이크 TC | 히터 벽면에 가까운 빠른 응답 온도 센서로, 720~850℃ 아이들 안정화와 ramp 추종을 감시한다. |
| 프로파일 TC | 웨이퍼면 등가 위치의 온도를 대표하는 센서로, 900/1,000/1,100℃ TUS 보정에 사용한다. |
| TUS | Temperature Uniformity Survey의 약어로, 5존 히터의 온도 균일도를 ±1.5℃ 이내로 검증하는 절차이다. |
| 램프업 | 아이들 온도에서 공정 온도까지 3.0~5.0℃/min으로 상승시키는 단계이다. |
| 램프다운 | 1,000℃ 이상에서 2.0℃/min 이하로 냉각하여 300mm 웨이퍼 slip line을 억제하는 단계이다. |
| 디베일 | 튜브 내벽 데포지션이 박리되어 0.16µm 이상 파티클 증가로 나타나는 현상이다. |
| 스캐빈저 | 튜브 입구 외기 유입을 막는 N2 purge 흐름이며 로딩 중 80~140 slm 범위로 운전한다. |
| Slip line | 1,000℃ 이상 급가열 또는 급냉 시 300mm 웨이퍼 edge에 생기는 선형 결정 결함이다. |

표 18. Furnace-A 열처리 용어집

lot 시작 전 체크리스트

| 순번 | 확인 항목 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 레시피와 lot traveler 비교 | 온도 900~1,100℃, 시간, 유량, ramp rate 일치 |
| 2 | 더미 및 monitor 배치 | bottom/top 각 6~8매, monitor slot 12/63/115 포함 |
| 3 | 튜브 아이들 온도 | 산화 780℃ 또는 레시피별 설정 ±2℃ |
| 4 | N2 purge와 스캐빈저 | purge 40 slm, 스캐빈저 80~140 slm |
| 5 | O2 analyzer | H2 공정 10ppm 이하, 일반 purge 100ppm 이하 |
| 6 | 엘리베이터 상태 | 상승 전류 6.5A 이하, 위치 반복도 ±0.5mm |
| 7 | 스크러버 배기 | 차압 -1.2~-2.5 kPa, pH 6.5~8.5 |
| 8 | 보트 상태 | 슬롯 칩 0.2mm 미만, 균열 0.1mm 미만 |
| 9 | 최근 PM 상태 | TUS 유효기간 분기 이내, MFC span 주간 이내 |
| 10 | 이전 lot 품질 | 파티클 ≤20개/wafer, 두께 편차 ≤±1.8% |

표 19. lot 시작 전 10점 체크리스트

lot 종료 후 체크리스트

| 순번 | 확인 항목 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 최고 온도와 hold 시간 | 레시피 setpoint ±2℃, hold ±30초 |
| 2 | 램프 rate | 1,000℃ 이상 ramp-down ≤2.0℃/min |
| 3 | 유량 누적값 | O2/N2/H2 또는 NH3/DCS 목표 대비 ±1%FS |
| 4 | 압력 trend | 대기 720~780 Torr 또는 저압 ±0.01~0.05 Torr |
| 5 | 경보 이력 | DIF-E 코드 0건 또는 조치 완료 기록 |
| 6 | 튜브 입구 상태 | 백색 입자 5개 미만, 디베일 흔적 10mm 미만 |
| 7 | monitor 이동 | slot 12/63/115 wafer를 30분 이내 계측 대기 |
| 8 | 언로딩 온도 | 웨이퍼 표면 180℃ 이하 |
| 9 | 보트 위치 로그 | 하강 중 흔들림 ±0.5mm 이하 |
| 10 | SPC 입력 | 2시간 이내 두께, 시트저항, 파티클 결과 입력 |

표 20. lot 종료 후 10점 체크리스트

## 세부 관리 기준

- Checklist의 모든 온도 값은 장비 화면 표시값과 lot log 평균값을 모두 확인하며, 900℃ 이상에서는 1분 평균값을 기준으로 판정한다.

- Slot 번호는 bottom 1에서 top 125로 정의하며, monitor 12·63·115 순서가 바뀌면 위치별 산화막 편차 분석을 다시 수행한다.

- 더미 wafer는 제품 wafer와 같은 300mm 직경을 사용하고, top/bottom 각 6~8매 기준을 벗어나면 thermal boundary가 달라진다.

- TUS 유효기간은 90일 또는 히터 관련 정비 1회 중 먼저 도래한 시점까지이며, 초과 시 1,000℃ 이상 lot 시작을 금지한다.

ℹ 참고 체크리스트 중 O2 10ppm, 램프다운 2.0℃/min, 스크러버 차압 -1.2~-2.5 kPa 항목은 H2 어닐과 HCl clean에서 lot release 필수 항목이다.